- Приложение 2. программы профессиональных модулей

- Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

2022г.

# СОДЕРЖАНИЕ:

| # общая характеристика Рабочей # ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| # СТРУКТУРА и Содержание профессионального модулЯ |  |
| # условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля |  |

1. общая характеристика Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ»

  - 1.1 Область применения рабочей программы

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», в том числе профессиональными компетенциями (ПК):

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональный компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки |
| ПК 1.1 | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |
| ПК 1.2 | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно – технологическую документацию по сварке. |
| ПК 1.3 | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. |
| ПК 1.4 | Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. |
| ПК 1.5 | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. |
| ПК 1.6 | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. |
| ПК 1.7 | Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. |
| ПК 1.8 | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. |
| ПК 1.9 | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |
| ПК 1.10 | Читать сварочные чертежи с учетом цифровых технологий, соблюдая требования цифровой безопасности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки | ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций | Н 1.1.01 | Навыки/практический опыт: выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; |
|  |  | Н 1.1.02 | выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений |
|  |  | У 1.1.01 | Умения: использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки |
|  |  | З 1.1.01 | Знания: основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения) |
|  | ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно – технологическую документацию по сварке | Н 1.2.01 | Навыки/практический опыт: выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках |
|  |  | У 1.2.01 | Умения: проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки |
|  |  | З 1.2.01 | Знания: классификацию и общие представления о методах и способах сварки |
|  | ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки | Н 1.3.01 | Навыки/практический опыт: эксплуатирования оборудования для сварки |
|  |  | У 1.3.01 | Умения: использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; |
|  |  | З 1.3.02 | влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва |
|  | ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки | Н 1.4.01 | Навыки/практический опыт: выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок |
|  |  | У 1.4.01 | Умения: выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке |
|  |  | З 1.4.01 | Знания: основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; основы технологии сварочного производства; |
|  |  | З 1.4.02 | виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки |
|  | ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку | Н 1.5.01 | Навыки/практический опыт: выполнения зачистки швов после сварки |
|  |  | У 1.5.01 | Умения: применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  |  | З 1.5.01 | Знания: основные правила чтения технологической документации; |
|  |  | З 1.5.02 | типы дефектов сварного шва |
|  | ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку | Н 1.6.01 | Навыки/практический опыт: использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва |
|  |  | У 1.6.01 | Умения: подготавливать сварочные материалы к сварке |
|  |  | З 1.6.02 | Знания: причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов |
|  | ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла | Н 1.7.01 | Навыки/практический опыт: определения причин дефектов сварочных швов и соединений |
|  |  | У 1.7.01 | Умения: зачищать швы после сварки |
|  |  | З 1.7.01 | Знания: способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под сварку; |
|  |  | З 1.7.02 | устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения |
|  | ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки | Н 1.8.01 | Навыки/практический опыт: предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах |
|  |  | У 1.8.01 | Умения: пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций |
|  |  | З 1.8.01 | Знания: правила сборки элементов конструкции под сварку; |
|  |  | З 1.8.02 | порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; |
|  |  | З 1.8.03 | устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения |
|  | ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | Н 1.9.01 | Навыки/практический опыт: чтения чертежей и спецификаций, оформленных в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI* |
|  |  | У 1.9.01 | Умения: пользоваться чертежами и спецификациями, оформленными в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI * |
|  |  | З 1.9.01 | Знания: правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  |  | З 1.9.02 | классификацию сварочного оборудования и материалов; |
|  |  | З 1.9.03 | основные принципы работы источников питания для сварки |
|  | ПК 1.10 Читать сварочные чертежи с учетом цифровых технологий, соблюдая требования цифровой безопасности | Н 1.10.01 | Навыки/практический опыт: чтения производственно-технологической документации сварочных процессов, оформленной в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI * |
|  |  | У 1.10.01 | Умения: пользоваться производственно-технологической документацией сварочных процессов, оформленной в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI * |
|  |  | З 1.10.01 | Знания: конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах, оформленных в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI* |
|  |  | З 1.10.02 | правила чтения технологической документации, оформленной в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI * |

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. WSR – WorldSkills Russia, WSI – WorldSkills International

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего часов __________561_________________

в том числе в форме практической подготовки________384_______

Из них на освоение МДК_______60__________

в том числе самостоятельная работа_____75_____

практики_____________324_______

Промежуточная аттестация в форме экзаменов ________12___

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки»

Структура профессионального модуля ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» представлена ниже.

Таблица – Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | В том числе практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная (по профилю профессии), часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | Раздел 1 (МДК 01.01) Основы технологии сварки и сварочное оборудование. | 54 | 16 | 20 | 16 | 18 | 36 |  |
| ПК 1.4 | Раздел 2 (МДК 01.02) Технология производства сварных конструкций | 60 | 18 | 22 | 18 | 20 | 72 |  |
| ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 | Раздел 3 (МДК 01.03) Подготовительные и сборочные операции перед сваркой | 63 | 10 | 28 | 10 | 19 | 66 |  |
| ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 1.10 | Раздел 4 (МДК 01.04) Контроль качества сварных соединений | 60 | 16 | 20 | 16 | 18 | 6 |  |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
| Всего: |  | 561 | 384 | 90 | 60 | 75 | 180 | 144 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 01

Тематический план и содержание: профессионального модуля представлен в таблице ниже

Таблица – Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание: учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/З/У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Подготовка и проверка сварочного оборудования и материалов для различных способов сварки |  |  |  |  |
| МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование. |  | 54 |  |  |
| Тема 1.1. Виды и способы сварки | Содержание: - Понятие о сварке и её сущность - Классификация сварочных процессов - Виды сварки плавлением - Виды сварки давлением - Способы дуговой сварки | 18 | ПК 1.1-1.2 | Н1.1.02, Н1.2.01/ З1.1.01, З1.2.01/ У1.2.01 |
|  | Теоретические занятия: «Способы сварки плавлением и давлением» | 10 |  |  |
|  | Практические занятия: Составить сравнительную характеристику видов сварки плавлением Составить сравнительную характеристику видов сварки давлением | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Оборудование сварочного поста для дуговой сварки | Содержание: - Виды и схемы постов. Требования к организации сварочного поста. Пост постоянного тока. Пост переменного тока. Организация рабочего места сварщика и ТБ при выполнении сварочных работ. - Классификация источников питания сварочной дуги. Требования к источникам питания. Режим работы источников питания. Маркировка источников питания. - Сварочные трансформаторы. Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, правила эксплуатации и область применения. - Сварочные выпрямители. Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, правила эксплуатации и область применения. - Сварочные преобразователи и агрегаты. Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, правила эксплуатации и область применения. - Инверторные источники питания. Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, правила эксплуатации и область применения. - Вспомогательные устройства. Балластный реостат. Осциллятор. Стабилизатор Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, правила эксплуатации и область применения. - Многопостовые источники питания дуги. Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, правила эксплуатации и область применения. - Правила технической эксплуатации электроустановок - Принадлежности и инструменты сварщика. Электрододержатель, сварочные провода, щитки, зажимы, инструмент, средства индивидуальной защиты. | 24 | ПК 1.1-1.3, | Н1.1.02, Н1.2.01, Н1.3.01/ З1.1.01, З1.2.01/ У1.2.01, У1.3.01 |
|  | Теоретические занятия: «Сварочное оборудование» | 14 |  |  |
|  | Практические занятия: Расшифровка марок источников питания. Выбор источников питания, используя справочную литературу. Выполнить расстановку оборудования в стационарной сварочной кабине размерами в плане 2000х3000 мм. Составить принципиальную схему трансформатора, выпрямителя работа по макету и плакату. Подготовка сварочного оборудования к работе: (Включение источников сварочной дуги, регулирование сварочного тока, зажим электродов, организация рабочего места, подбор инструментов) | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: | 4 |  |  |
| Тема 1.3 Электрическая дуга и её применение при сварке | Содержание: - Электрическая дуга. Виды сварочной дуги. Условия для зажигания и горения дуги. Строение дуги. - Характеристики сварочной дуги. Напряжение дуги, длина дуги, технологические характеристики дуги. - Тепловое действие дуги. Тепловой баланс дуги. Полная тепловая мощность дуги. Эффективная тепловая мощность дуги. Плавление металла электрода и его перенос в дуге при сварке. - Производительность процесса дуговой сварки. Коэффициент наплавки. Коэффициент расплавления. - Практические занятия: - Определение производительности процесса ручной дуговой сварки - Определение погонной энергии при сварке | 12 | ПК 1.1-1.2 | Н1.1.02, Н1.2.01/ З1.1.01, З1.2.01/ У1.2.01 |
|  | Теоретические занятия: «Свойства электрической дуги» | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: | 4 |  |  |
| Тема 1.4 Сварочные материалы для ручной дуговой сварки | Содержание: - Классификация покрытых электродов для дуговой сварки по ГОСТ 9466-75 - Электроды для дуговой сварки: строение, состав, размеры, технические требования - Условное обозначение электродов - Правила хранения и транспортировки сварочных материалов - Лабораторно-практическое занятие: - Проверка качества электродов - Расшифровка условного обозначения электродов в соответствии с требованиями ГОСТ 9466-75. - Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки | 12 | ПК 1.1-1.2 | Н1.1.02, Н1.2.01/ З1.1.01, З1.2.01/ У1.2.01 |
|  | Теоретические занятия: «Особенности сварочных материалов» | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: | 4 |  |  |
| Тема 1.5. Особенности металлургических процессов при сварке | Содержание: - Особенности металлургических процессов при сварке - Источники загрязнения: вредные газы и примеси, влияние на свойства шва, способы борьбы. - Основные реакции в зоне сварки: окисление, раскисление, рафинирование. - Кристаллизация металла шва: виды кристаллизации, процесс кристаллизации, форма зерен. - Строение сварного соединения; зоны термического влияния. | 12 | ПК 1.1-1.2 | Н1.1.02, Н1.2.01/ З1.1.01, З1.2.01/ У1.2.01 |
|  | Теоретические занятия: «Тепловые процессы при сварке» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие: Определение длины сварочной ванны и время её существования | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к текущему контролю, конкурсам профессионального мастерства (в форме тестов, карточек-заданий, и др.) Выполнение схем; Решение производственных задач; Чтение текста, составление плана текста; Конспектирование текста; Работа со справочниками; Работа с нормативными документами (ГОСТ); Составление таблиц для систематизации учебного материала; Подготовка выступлений, презентаций уроков, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научно-практических конференций, кружков технического творчества): - применение сварки в машиностроении; - доврачебная помощь при ушибах и растяжениях; - доврачебная помощь при переломах; - доврачебная помощь при черепно-мозговой травме; - доврачебная помощь при ожогах; - доврачебная помощь при отравлении газами; - запуск в работу и обслуживание источника сварочного тока; - обслуживание рабочего места во время работы; - обслуживание рабочего места по окончанию работы; - основные требования к организации рабочего места и безопасности выполнения работ при сварке неплавящимися электродами - индивидуальные и коллективные средства защиты; - требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ при ручной дуговой сварке; - пожарная безопасность при ручной дуговой сварке. |  | 18 | ПК 1.1-1.2 | Н1.1.02, Н1.2.01/ З1.1.01, З1.2.01/ У1.2.01 |
| Промежуточная аттестация по МДК 01.01 в виде контрольного теста |  | 2 |  |  |
| Раздел 2 Использование конструкторской, нормативной и технологической документации при производстве сварных конструкций |  |  |  |  |
| МДК.01.02.Технология производства сварных конструкций. |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Классификация сварных конструкций | Содержание: - Принципы классификации сварных конструкций - Балочные конструкции: типы, область применения, конструкция - Колонны, стойки: типы, область применения, конструкция - Решетчатые конструкции: типы, область применения, конструкция - Емкости, сосуды, работающие под давлением: типы, область применения, конструкция - Трубы и трубопроводы: типы, область применения, конструкция - Корпусные конструкции: типы, область применения - Основные виды соединений при изготовлении сварных конструкций: типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах | 10 | ПК 1.4 | Н1.4.01/ З1.4.01/ У1.4.01 |
|  | Теоретические занятия: «Основы сварных конструкций» | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие: «Расшифровка условного обозначения листового и профильного проката на чертежах». «Чтение сборочных чертежей средней сложности и сложных металлоконструкций». | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Сборочно-сварочные приспособления | Содержание: - Классификация сборочно-сварочных приспособлений, их назначение - Основные элементы сборочно-сварочных приспособлений | 6 | ПК 1.4 | Н1.4.01/ З1.4.01/ У1.4.01 |
|  | Теоретические занятия: «Основное и вспомогательное сборочно-сварочное приспособление» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор и обоснование приспособления для сварной конструкции. Описание принципа работы сборочно-сварочного приспособления | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Технология изготовления сварных конструкций | Содержание: - Конструкторская документация: виды, Содержание: - Нормативно-техническая документация: виды, Содержание: - Технологическая документация: виды, Содержание: - Технология сварки балочных конструкций. - Технология сварки решетчатых конструкций. - Технология сварки колон, стоек. - Технология сварки листовых конструкций. - Технология сварки труб и трубопроводов | 16 | ПК 1.4 | Н1.4.01/ З1.4.01/ У1.4.01 |
|  | Теоретические занятия: «Технология изготовления сварных конструкций» | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие: Описание технологического процесса сварки контейнера под мусор. Описание технологического процесса сварки емкости под воду. Описание технологического процесса сварки двери. Описание технологического процесса сварки урны. Описание технологического процесса сварки контейнера под ветошь Описание технологического процесса сварки дачной печи | 6 |  |  |
| Тема 2.4 Напряжения и деформации при сварке. | Содержание: - Основные понятия: сила, напряжение, деформация. Связь между ними. Внешние и внутренние силы. Упругая и пластическая деформация. Виды напряжений в материале. | 4 | ПК 1.4 | Н1.4.01/ З1.4.01/ У1.4.01 |
|  | - Временное сопротивление. Предел текучести. Влияние температуры на величину предела текучести стали. - Сварочный термический цикл. Предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. - Устранение напряжений и деформаций. Термическая обработка сварных швов. Механическая правка конструкций. Горячая правка сварных конструкций. |  |  |  |
|  | Теоретические занятия: «Напряжения и деформации при сварке» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выполнение предварительного подогрева металла, Термическая правка деталей. | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  | 20 | ПК 1.4 | Н1.4.01/ З1.4.01/ У1.4.01 |
| Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к текущему контролю (в форме тестов, карточек-заданий, и др.) Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». Решение производственных задач. Чтение текста, составление плана текста. Конспектирование текста. Работа со справочниками. Выполнение схем. Работа с нормативными документами (ГОСТ). Составление таблиц для систематизации учебного материала. Подготовка выступлений, презентаций уроков, творческих заданий, учебных проектов по сварке типовых строительных конструкций и машиностроительных деталей: - сущность технологичности сварных деталей и конструкций; - промышленные роботы для сварки; - схема сварки шаровидного резервуара; - схема сварки резервуаров из листового проката; |  |  |  |  |
| Экзамен по МДК 01.02 |  | 2 |  |  |
| Раздел 3 Выполнение подготовительных и сборочных операций перед сваркой |  |  |  |  |
| МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Слесарные операции при подготовке металла к сварке. | Содержание: - Плоскостная разметка металла. Приспособления и инструменты. Подготовка к разметке. Раскрой листа. Приемы и способы разметки. Накернивание разметочных линий. Плоскостная разметка. Приемы разметки. - Правка металла. Оборудование и инструменты для ручной правки. Правка полосового и листового металла, прутка, закаленных деталей. Методы правки. Оборудование для механической правки. Охрана труда. - Рубка металла. Общие сведения. Инструменты для рубки. Приемы рубки. Охрана труда. - Гибка металла. Гибка и развальцовка труб. Механизация гибочных работ. - Механизированная резка металла. Виды оборудования для резки. Особые виды резки. Охрана труда. - Опиливание металла. Общие сведения. Классификация напильников. Выбор напильников и уход за ними. Приемы и виды опиливания. Механизация опиловочных работ. Дефекты. Охрана труда. - Типы разделки кромок под сварку. Конструктивные элементы разделки кромок. Смещение свариваемых кромок. Разделка кромок листов разной толщины. |  | ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 | Н1.1.01, Н1.5.01, Н1.6.01, Н1.7.01/ З1.5.01, З1.5.02, З1.7.01/ У1.5.01, У1.6.01 |
|  | Теоретические занятия: «Подготовка металла к сварке» | 6 |  |  |
|  | Практические занятия: Выполнение разметки простых деталей Определение размеров заготовок при гибке Определение линейных размеров заготовок с помощью штангенциркуля. | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Технология сборки элементов конструкции под сварку | Содержание: | 4 | ПК 1.5-1.7 | Н1.5.01, Н1.6.01, Н1.7.01/ З1.5.01, З1.5.02, З1.7.01/ У1.5.01, У1.6.01, У1.7.01 |
|  | - Основы технологии сварочного производства - Методы сборки металлоконструкций под сварку - Способы сборки металлоконструкций под сварку - Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений: универсальный стенд для сборки узлов сварных конструкций, кантователи, кондуктора, переносные сборочные приспособления. - Сборка на прихватках: размеры и правила выполнения; последовательность постановки прихваток на короткие и средние швы, длинные швы, кольцевые швы. |  |  |  |
|  | Теоретические занятия: «Технология сборки элементов конструкции под сварку» | 2 |  |  |
|  | Практические занятия: Подготовка металла с постановкой прихваток на короткие и средние швы, Подготовка труб с постановкой прихваток на кольцевые швы, Сборка узлов сварных конструкций в кондукторах | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Контроль качества сборки сварных узлов | Содержание: - Точность сборки. Технические измерения. - Средства и приемы измерений линейных размеров, углов отклонений формы поверхности, допустимые погрешности сварных конструкций. - Устранение деформации. | 4 | ПК 1.5-1.7 | Н1.5.01, Н1.6.01, Н1.7.01/ З1.5.01, З1.5.02, З1.7.01/ У1.5.01, У1.6.01, У1.7.01 |
|  | Теоретические занятия: «Контроль качества сборки» | 2 |  |  |
|  | Практические занятия: Технические измерения сварных конструкций при помощи шаблонов. | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Выполнение схем; Решение производственных задач; Чтение текста, составление плана текста; Конспектирование текста по материалу учебника; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами (ГОСТ); Составление таблиц для систематизации учебного материала; Ответы на контрольные вопросы; Тестирование; Подготовка сообщений, презентаций с использованием компьютерной техники и Интернета: - Виды слесарных операций при подготовке металла под сварку; - Виды механической резки металла; - Виды термической резки металла; - Плоскостная разметка деталей под сварку; - Виды сварных соединений и их применение; - Виды сварных швов; - Сборочные универсальные приспособления и их применение; - Сборочно-сварочные приспособления и их применение; - Сборка на прихватках. |  | 19 | ПК 1.5-1.7 | Н1.5.01, Н1.6.01, Н1.7.01/ З1.5.01, З1.5.02, З1.7.01/ У1.5.01, У1.6.01, У1.7.01 |
| Экзамен по МДК 01.03 |  | 2 |  |  |
| Раздел 4 Проведение контроля качества сварных соединений. |  |  |  |  |
| МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений |  | 36 |  |  |
| Тема 4. 1 Дефекты сварных соединений. | Содержание: - Требования к сварному шву. Ширина шва, усиление шва, катет шва. Нормы допуска дефектов. - Дефекты сварных швов. Определение дефекта шва. Классификация дефектов сварных швов. - Наружные дефекты. Виды наружных дефектов, причины их возникновения. - Внутренние дефекты. Виды внутренних дефектов и причины их возникновения. - Устранение дефектов сварных швов. | 14 | ПК 1.8 | Н1.8.01/ З1.8.01, З1.8.02, З1.8.03/ У1.8.01 |
|  | Теоретические занятия: «Дефекты сварных соединений». | 6 |  |  |
|  | Практические занятия: Определение наружных дефектов в сварных швах по внешнему виду и причин их возникновения Проверка точности сборки изделий под сварку с использованием универсального шаблона сварщика УШС. Измерение размеров сварных швов с помощью универсального измерителя швов конструкции В.Э. Ушарова-Маршака. | 8 |  |  |
| Тема 4.2 Методы контроля качества сварных соединений | Содержание: Организация контроля качества. Предварительный контроль, контроль в процессе сварки, контроль качества готовых сварных соединений. | 12 | ПК 1.9 | Н1.9.01/ З1.9.01, З1.9.02, З1.9.03/ У1.9.01 |
|  | Внешний осмотр и измерение сварных швов Контроль течеисканием. Капиллярные методы. Компрессионные методы. Вакуумные методы. Магнитная дефектоскопия. Физические основы. Магнитопорошковый метод. Магнитографический метод. Аппаратура и материалы.Радиационная дефектоскопия. Аппаратура и материалы. Технология контроля. Ультразвуковой метод контроля. Аппаратура и материалы. Технология контроля. Охрана труда при контроле качества сварки. Общие требования. Правила элетробезопасности. Требования при безопасности при ультразвуковой дефектоскопии. Требования при безопасности при капиллярных методах контроля. Требования при безопасности при радиационной дефектоскопии. |  |  |  |
|  | Теоретические занятия: «Методы контроля качества сварных соединений» | 6 |  |  |
|  | Практические занятия: Магнитопорошковая дефектоскопия изделия. Ультразвуковая дефектоскопия изделия. Контроль качества сварки труб гидростатическим методом. Контроль качества сварных швов с использованием переносного течеискателя | 6 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  | 19 | ПК 1.8-1.9 | Н1.8.01/ З1.8.01, З1.8.02, З1.8.03/ У1.8.01 Н1.9.01/ З1.9.01, З1.9.02, З1.9.03/ У1.9.01 |
| Чтение текста, составление плана текста. Конспектирование текста. Работа со справочниками. Выполнение схем. Выполнение творческих заданий по теме «Дефекты сварных швов», «Контроль качества сварных соединений», (сообщений, кроссворды, презентации): - виды дефектов и причины их возникновения; - разрушающие виды контроля; - методы контроля на непроницаемость; - методы контроля на прочность сварных соединений. |  |  |  |  |
| Раздел 5 Цифровая экономика |  |  |  |  |
| Тема 10 Цифровая безопасность профессиональной деятельности | Содержание учебного материала: 1) цифровые технологии, 2)информационная безопасность на предприятии, 3)информационная безопасность собственной деятельности сотрудника | 10 | ПК 1.10 | Н1.10.01/ З1.10.01, З1.10.02/ У1.10.01 |
|  | Теоретическое занятие: «Цифровая безопасность профессиональной деятельности» | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие: «Организация информационной безопасности на рабочем месте» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Использование компьютерной техники, подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, решение вариативных задач. Работа с нормативными документами, подготовка сообщений к выступлению на занятии | 2 |  |  |
|  | Экзамен по МДК 01.04 | 2 |  |  |
| Максимальная учебная нагрузка (всего): |  | 549 |  |  |
| Учебная практика УП 01 Виды работ: Запуск в работу и обслуживание источника сварочного тока; Обслуживание рабочего места во время работы; Обслуживание рабочего места по окончанию работы; Основные требования к организации рабочего места и безопасности выполнения работ при сварке неплавящимися электродами Индивидуальные и коллективные средства защиты; Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ при ручной дуговой сварке; Пожарная безопасность при ручной дуговой сварке. Выполнение типовых слесарных операций при подготовке металла к сварке. Инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием Инструктаж по технике безопасности при работе с электрическим и пневматическим инструментом Разметка при помощи метра, линейки, угольника, циркуля, шаблона. Резка пластин и труб ножовкой, на рычажных ножницах, труборезами, гильотинных ножницах Правка металла в ручную и на правильных машинах. Гибка металла в приспособлениях, листогибочных вальцах, листогибочном прессе, роликовых гибочных станках Очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой, электрическим инструментом, Опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб. Разделка кромок под сварку. Сборка элементов конструкций под сварку Сборка деталей конструкции с помощью сборочных приспособлений Сборка деталей конструкции на прихватках Контроль качества сварных соединений. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда Внешний осмотр и измерение сварных швов, исправление дефектов Испытание сварных соединений на керосин и исправление дефектов Гидравлическое испытание сварных соединений и исправление дефектов Пневматическое испытание сварных соединений и исправление дефектов |  |  | ПК 1.1-1.10 | Н1.1.02, Н1.2.01 Н1.3.01/ З1.1.01, З1.2.01 З1.3.01/ У1.2.01 Н1.4.01/ З1.4.01/ У1.4.01 Н1.5.01, Н1.6.01, Н1.7.01/ З1.5.01, З1.5.02, З1.7.01/ У1.5.01, У1.6.01, У1.7.01 Н1.8.01/ З1.8.01, З1.8.02, З1.8.03/ У1.8.01 Н1.9.01/ З1.9.01, З1.9.02, З1.9.03/ У1.9.01 Н1.10.01/ З1.10.01, З1.10.02/ У1.10.01 |
| Производственная практика ПП01 Виды работ 1. Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии (проводит инженер по охране труда) |  | 144 | ПК 1.1-1.10 | Н1.1.02, Н1.2.01 Н1.3.01/ З1.1.01, З1.2.01 З1.3.01/ У1.2.01 Н1.4.01/ З1.4.01/ У1.4.01 Н1.5.01, Н1.6.01, Н1.7.01/ З1.5.01, З1.5.02, З1.7.01/ У1.5.01, У1.6.01, У1.7.01 Н1.8.01/ З1.8.01, З1.8.02, З1.8.03/ У1.8.01 Н1.9.01/ З1.9.01, З1.9.02, З1.9.03/ У1.9.01 Н1.10.01/ З1.10.01, З1.10.02/ У1.10.01 |
| Ознакомление с технической документацией, применяемой на предприятии Ознакомление со структурой предприятия и выпускаемой продукцией. Ознакомление с рабочими местами, приспособлениями и инструментами. Распределение по рабочим местам. Ознакомление с организацией планирования труда и контроля качества продукции на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. 2. Подготовительно-сборочные работы Подготовка деталей под сварку. Выполнение слесарных операций, разделка кромок. Сборка деталей на прихватках и с помощью сборочных приспособлений 3. Выполнение ручной дуговой сварки деталей, узлов и конструкций Сварка металлоконструкций из профильной и листовой стали толщиной 2-4мм во всех положениях (каркасы для электрощитов и пультов управления) Сварка металлоконструкций из профильной и листовой стали толщиной 6-8мм без скоса кромок и со скосом кромок во всех пространственных положениях(стойки; переходные площадки; лестницы, перила ограждений; настилы; мачты; подкосы; резервуары для негорючих жидкостей и тормозных систем) Сварка металлоконструкций из профильной и листовой стали толщиной 10-12мм со скосом кромок во всех пространственных положениях (рамы; кронштейны; фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы.) Сварка трубопроводов (трубопроводы безнапорные для воды; - трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации (сварка в цеховых условиях)) 4. Контроль качества сварных соединений Устранение деформаций и напряжений (горячая правка деталей металлических контейнеров; нагрев изделий и деталей перед сваркой; холодная правка деталей и конструкций) Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами контроля (зачистка сварных швов после сварки и внешний осмотр и измерение сварных швов; испытание сварных швов на непроницаемость; ультразвуковой контроль) Промежуточная аттестация по ПП.01: дифференцированный зачет |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по ПМ.01: экзамен (квалификационный) |  | 12 |  |  |
| Всего по ПМ.01: |  | 561 |  |  |

# 3.  условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Кабинет «теоретических основ сварки и резки металлов», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Мастерские слесарной мастерской, сварочной мастерской, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ В.В. Овчинников.- М. : Издательский центр «Академия» 2016 -240с.

- Маслов Б.Г. Сварочные работы: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Б.Г. Маслов. – 11-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 285 с.

- Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. – 5-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с.

Дополнительные источники:

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. Образования / В.С. Виноградов.- 5-е изд. Стер. –М.: Издательский центр «Академия» 2014 -320с.

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ.учрежд.сред. проф.образования/ВН Галушкина.- М.: Издательский центр «Академия» 2014 -192с.

- Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. – 5-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. Образования / Б.С. Покровский. – 5-е изд. Стер.– М. : Издательский центр «Академия» 2012 -320с.

- Чернышев Г.Г. Сварочное дело: Сварка и  резка  металлов: Учебник  для нач. Проф. Образования./Г.Г. Чернышев – 6-е изд. Стер. – М. : Издательский центр «Академия» 2012 -496с.

- ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

- РД 03-495-02Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. Образования/В.С. Виноградов.- 3-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия» 2009 -320с.

- Герасименко А.И. Основы электрогазосварки:  учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс,2004-384с.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие для нач. проф. Образования/О.Н. Куликов, Е.И. Ролин.-5-е изд.стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2008.-176с.

- Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами); учеб. Пособие / В.В. Овчинников. – М. Издательский центр «Академия», 2007- 64с.

- Овчинников В.В. Газосварщик; учеб. Пособие/ В.В. Овчинников. – М. Издательский центр «Академия», 2007- 64с.

- Овчинников В.В. Газорезчик; учеб. Пособие/ В.В. Овчинников. – М.Издательский центр «Академия» , 2007- 64с.

- Сварка и резка материалов: учеб. Пособие  для нач. проф. Образования./[М.Б. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.] ; под ред. Ю.В. Казакова -8-е изд. Стер. –М. издательский центр «Академия», 2009, - 400с.

- Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб.для профессиональных учебных заведений.- 3-е изд., доп.- Красноярск: ПИК «Офсет», 1996 г.-384с.: ил.

- Чернышев Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика- 3-е изд. Стер.- М. Издательский центр «Академия», 2007 – 400с.

- Чебан В.А. Сварочные работы/В.А. Чебан – изд 5-е- Ростов н/Д: Феникс, 2008-412с.ил.

- Юхин Н.А. Газосварщик. Учеб.пособие для нач.проф.образования/Н.А.Юхин; под. Ред. О.И. Стеклова.- М.: Издательский центр «Академия», 2005-160с.

Нормативно-техническая документация:

- ГОСТ 5264 –80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварочные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 2601 –84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий конструкций.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. М.: Издательство стандартов, 1980-31с.

- ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки;

- Иллюстрированное пособие сварщика.Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды,  издательство «СОУЭЛО», Москва, 2002.

- Иллюстрированное пособие сварщика. «Ручная дуговая сварка», изд.« СОУЭЛО», 2000.

- Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: электронный образовательный ресурс,  часть 1 для профессии «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) М.: Издательский центр «Академия», 2013-1диск

- Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: электронный образовательный ресурс,  часть 2 для профессии «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) М.: Издательский центр «Академия», 2013-1диск

- Электросварщик ручной сварки. Газосварщик,  Петербургский государственный университет путей сообщения, 2002.-1диск

- Безопасность труда при работе   с ручным слесарным инструментом: серия мультимедийных компьютерных обучающих программ по охране труда, выпуск №5., версия 2.0, Петербургский государственный университет путей сообщения, 2002.-1диск.

Интернет-источники:

- Информационный книжный портал [Электронный ресурс]: Режим доступа:www.infobook.ru

- Сварочный портал [Электронный ресурс]: Режим доступа:www.svarka.com

- Библиотека сварщика [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://www.motor-remont.ru/bibly.html

- О сварке [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://www.osvarke.com/defekt.html

- Дуговая сварка и резка металлов[Электронный ресурс]: Режим доступа:http://electrosvarka.su/

- Стандарты по сварке [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://www.gost-svarka.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

4.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Критерии | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | Точное прочтение условных обозначений на сборочных чертежах; Объяснение изображений на чертежах сварных металлоконструкций Определение по спецификации размеров и материала сборочных единиц | Тестирование, контрольные работы, отчеты по практическим и лабораторным работам, собеседование, защита творческих работ |
| ПК1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. | Демонстрация грамотного использования конструкторской, нормативно-технической и производственно-технологической документации при выполнении сварочных работ | Тестирование, контрольные работы, отчеты по практическим и лабораторным работам, собеседование, защита творческих работ |
| ПК1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. | Распознание устройства сварочного и вспомогательного оборудования; Соблюдение правил технической эксплуатации сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки. | Тестирование, контрольные работы, отчеты по практическим и лабораторным работам, собеседование, защита творческих работ |
| ПК1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. | Определение сварочных материалов по условному обозначению; Соблюдение правил хранения и транспортировки сварочных материалов | Тестирование, контрольные работы, отчеты по практическим и лабораторным работам, собеседование, защита творческих работ |
| ПК1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. | Обоснованный выбор инструментов для выполнения слесарных операций; Владение технологией выполнения слесарных операций; Правильность применения справочных материалов; Соблюдение допусков и посадок при сборке изделий; Обоснованный выбор приспособлений для сборки; Владение технологией выполнения сборки изделий под сварку. | Защита отчётов по практическим занятиям, тестирование, наблюдение, отчет по учебной и производственной практике, контрольная работа |
| ПК1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. | Обоснование выбора инструмента для проверки качества подготовки и сборки элементов конструкции под сварку Демонстрация грамотного использования измерительных инструментов; Правильность чтения конструкторской документации; Соблюдение допусков и посадок, ГОСТов. | Защита отчётов по практическим занятиям, тестирование, наблюдение, отчет по учебной и производственной практике, контрольная работа |
| ПК1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. | Соблюдение технологии выполнения предварительного и сопутствующего подогрева металла. | Защита отчётов по практическим занятиям, тестирование, наблюдение, отчет по учебной и производственной практике, контрольная работа |
| ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки | Обоснованный выбор инструментов для выполнения зачистки после сварки; Владение технологией устранений дефектов. | Защита отчётов по практическим занятиям, тестирование, наблюдение, отчет по учебной и производственной практике, контрольная работа |
| ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технической документации по сварке | Обоснование выбора инструмента для проверки качества подготовки и сборки элементов конструкции под сварку Демонстрация грамотного использования измерительных инструментов; Правильность чтения конструкторской документации; Соблюдение допусков и посадок, ГОСТов. | Формы: практические задания. Методы: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), целевой обход рабочих мест, наблюдение за процессом выполнения работы обучающихся, за соблюдением требований охраны труда, визуальный контроль, контроль соответствия эталону, измерительный контроль, описание результатов освоения программы практики |
| ПК 1.10 Читать сварочные чертежи с учетом цифровых технологий, соблюдая требования цифровой безопасности | Демонстрирует владение цифровыми технологиями |  |

- Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| - условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ»

  - 1.1 Область применения рабочей программы

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», в том числе профессиональными компетенциями (ПК).

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональный компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом |
| ПК 2.1 | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва |
| ПК 2.2 | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва |
| ПК 2.3 | Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей |
| ПК 2.4 | Выполнять дуговую резку различных деталей |
| ПК 2.5 | Выполнять профессиональную деятельность с учетом цифровых технологий, соблюдая требования цифровой безопасности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом | ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва | Н 2.1.01 | Навыки/практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н 2.1.02 | проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом |
|  |  | У 2.1.01 | Умения: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом |
|  |  | З 2.1.01 | Знания: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом и обозначение их на чертежах; |
|  |  | З 2.1.02 | основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом |
|  | ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва | Н 2.2.01 | Навыки/практический опыт: проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; |
|  |  | Н 2.2.02 | подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом |
|  |  | У 2.2.01 | Умения: настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом |
|  |  | З 2.2.01 | Знания: сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом |
|  | ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей | Н 2.3.01 | Навыки/практический опыт: настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; |
|  |  | Н 2.3.02 | выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций |
|  |  | У 2.3.01 | Умения: выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва |
|  |  | З 2.3.01 | Знания: технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва |
|  | ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей | Н 2.4.01 | Навыки/практический опыт: выполнения дуговой резки |
|  |  | У 2.4.01 | Умения: владеть техникой дуговой резки металла |
|  |  | З 2.4.01 | Знания: основы дуговой резки; |
|  |  | З 2.4.02 | причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом |

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. WSR - WorldSkills Russia, WSI - WorldSkills International

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов __________1252_________________

в том числе в форме практической подготовки_________1132________

Из них на освоение МДК_______44__________

в том числе самостоятельная работа_____49_____

практики, в том числе учебная ________108_________

производственная _____828______

Промежуточная аттестация  экзамен.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся электродом»

Таблица - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | В том числе практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная (по профилю профессии) часов |  |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| ПК 2.1- ПК 2.5 | Раздел 1 (МДК 02.01)Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами | 145 | 160 | 44 | 52 | 49 | 117 |  |  |
|  | Производственная практика | 828 |  |  |  |  |  |  | 828 |
|  | Всего: | 1252 | 1132 | 44 | 52 | 49 | 117 | 828 |  |

  - Тематический план и содержание МДК 02.01 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами»

Таблица - Тематический план и содержание производственного модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | КОД ОК, ПК | КОД Н/З/У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся электродом |  | 1081 |  |  |
| МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами |  | 145 |  |  |
| Раздел 1 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом | Содержание учебного материала 1) выбор материалов для сварки, 2)сущность дуговой сварки, 3) сварные соединения и швы, 4)сборка изделий под сварку, 5) выбор режимов сварки, 6) способы выполнения швов по длине и сечению, 7) техника выполнения сварных швов в различны положениях 8) сварка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 9) особенности сварки тонколистовой стали, 10) высокопроизводительные способы сварки, 11) деформации и напряжения при сварке | 46 | ПК 2.1-ПК 2.4 ОК01, ОК 02, ОК04, ОК07 | Н2.1.01 Н2.1.02 Н2.2.01 Н2.2.02 Н2.3.01 Н2.4.01/ У2.1.01 У2.2.01 У2.3.01 У.2.4.01/ З2.1.01 З2.1.02 З2.2.01 З2.2.02 З2.3.01 З2.4.01 |
|  | Теоретические занятия: 1) «Условные обозначения сварных соединений и швов» 2) «Классификация легированных сталей, их применение при изготовлении конструкций», 3) «Классификация чугунов. Их свариваемость», 4) «Характеристика цветных металлов (маркировка, применение)» стали. | 16 |  |  |
|  | Практические занятия: 1) «Выбор материалов, техника и технология сварки углеродистой стали», 2) «Расшифровка марок сварочной проволоки и электродов», 3) «Свариваемость сталей. Классификация сталей по свариваемости», 4) «Определение свариваемости по Сэкв.,таблице, технологическому образцу», 5) «Выбор параметров режимов сварки ( основные, вспомогательные)», 6) «Техника и технология низкоуглеродистых, средне и высокоуглеродистых сталей», 7) «Чтение чертежей, составление алгоритма технологии сварки простых деталей», 8) «Технология сварки низколегированных сталей. Выбор режимов», 9) «Техника средне и высоколегированных сталей. Выбор режимов», 10) «Требования к организации рабочего места и безопасности труда при РДС», 11) «Горячая сварка чугуна: технология, режимы сварки, материалы», 12) «Холодная сварка чугуна: технология, режимы сварки, материалы», 12) «Холодная сварка чугуна: технология, режимы сварки, материалы», 13) «Сварочные свойства меди, технология сварки», 14) «Сварочные свойства латуни и бронзы, технология сварки», 15) «Сварочные свойства алюминия, технология подготовки к сварке», 16) «Сварочные материалы, режимы сварки, технология сварки», 17) «Техника безопасности при сварке цветных металлов и чугуна», 18) «Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке», 19) «Технологические способы предупреждения и борьбы с деформациями» | 38 |  |  |
| Тема 1.2 Технология электродуговой резки | Содержание учебного материала: 1) дуговые способы резки, 2) виды резки, 3) электроды, применяемые при дуговой резке, 4) параметры режима резки, 5) недостатки и преимущества дуговой резки, 6) перспективные технологические процессы резки, 7) требования безопасности при резке | 4 | ПК 2.4 | Н2.4.01/ У2.4.01/ З2.4.01 З2.4.02 |
|  | Теоретические занятия: 1) «Виды дуговой резки» | 4 |  |  |
|  | Практические занятия: 1) «Техника и технология плазменной дуговой резки» | 4 |  |  |
| Тема 1.3 Техника и технология ручной дуговой наплавки конструкционных легированных сталей | Содержание учебного материала: 1) виды наплавки, 2) выбор материалов, 3) способы наплавки 4) достоинства и недостатки дуговой наплавки, 5) правила организации рабочего места , соблюдения техники безопасности | 8 | ПК 2.1-ПК 2.4 | Н2.1.01 Н2.1.02 Н2.2.01 Н2.2.02 Н2.3.01 Н2.4.01/ У2.1.01 У2.2.01 У2.3.01 У.2.4.01/ З2.1.01 З2.1.02 З2.2.01 З2.2.02 З2.3.01 З2.4.01 |
|  | Теоретические занятия: 1) «Общие сведения о наплавке. Наплавочные материалы», 2) «Классификация дефектов сварных соединений и швов» | 14 |  |  |
|  | Практические занятия: 1) «Техника и технология ручной дуговой наплавки», 2) «Виды контроля сварных соединений» | 10 |  |  |
| Раздел 2 Цифровая экономика |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Цифровые информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала: 1) нормативное регулирование цифровой среды, 2) информационная инфраструктура, 3) цифровые технологии 4) информационная безопасность | 12 | ПК 2.5 | У2.5.01 |
|  | Теоретические занятия: «Нормативно-правовое регулирование цифровой среды. Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии. Использование цифровых информационно-коммутационных технологий, при осуществление технического процесса» |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся. «Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем)», «Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.)», «Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет»», «Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП», «Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов», «Работа по оформлению реферата творческого индивидуального задания, |  | 49 | ПК 2.1-ПК 2.4 | Н2.1.01 Н2.1.02 Н2.2.01 Н2.2.02 Н2.3.01 Н2.4.01/ У2.1.01 У2.2.01 У2.3.01 У.2.4.01/ З2.1.01 З2.1.02 З2.2.01 З2.2.02 З2.3.01 З2.4.01 |
| Учебная практика Виды работ: «Упражнения в пользовании электросварочным оборудованием: включение и выключение источников сварочной дуги постоянного и переменного тока, регулирование силы сварочного тока, присоединение и закрепление сварочных проводов», «Крепление электрода в электрододержателе, упражнения в пользовании щитками и маской», «Тренировка в возбуждении дуги и поддержании её горения до полного расплавления электрода», «Упражнения по наплавке валиков на стальные пластины в нижнем положении», «Наплавка смежных и параллельных валиков», «Наплавка однослойных и многослойных валиков», «Упражнения по сварке пластин встык без скоса и со скосом кромок сплошным односторонним и двусторонним выпуклым швом» «Сварка внахлёстку пластин одинаковой и разной толщины сплошным и прерывистым швами», «Сварка пластин внахлёстку без скоса кромок», «Сварка угловых соединений без скоса кромок и с односторонним скосом кромок вертикального листа», «Сварка стыковых и угловых соединений однослойным и многослойным швами», «Наплавка валиков на наклонную пластину снизу вверх и по окружности», «Сварка встык снизу вверх наклонных пластин без скоса и со скосом кромок», «Сварка наклонных пластин в тавровом соединении и под углом 90 градусов без скоса и со скосом кромок», «Наплавка горизонтальных и вертикальных валиков на вертикальной плоскости», «Сварка горизонтальными и вертикальными швами пластин встык, в тавр, в угол без скоса и со скосом кромок», «Подготовка изделий из чугуна к сварке», «Разделка дефектных мест», «Сварка чугуна», «Проверка качества сварки осмотром и керосином на плотность», «Сварка пластин из цветных металлов встык специальными электродами, обработка сварных швов и соединений, проверка качества сварки», «Ручная дуговая наплавка деталей», «Дуговая резка» |  | 117 | ПК 2.1-ПК 2.4 | Н2.1.01 Н2.1.02 Н2.2.01 Н2.2.02 Н2.3.01 Н2.4.01/ У2.1.01 У2.2.01 У2.3.01 У.2.4.01/ З2.1.01 З2.1.02 З2.2.01 З2.2.02 З2.3.01 З2.4.01 |
| Производственная практика Виды работ: «Инструктаж пот/б, организации рабочего места, проверка работоспособности и исправности оборудования, подготовка сварочных материалов, настройка оборудования на предприятии»,«Сварка декоративных решёток», «Сварка лестниц», «Сварка переходных площадок», «Сварка настилов», «Сварка контейнеров», «Сварка рам, кронштейнов», «Сварка деталей машин», «Сварка понтонов» «Визуальный способ определения наружных дефектов», «Устранение дефектов зачисткой», «Исправление дефектов сваркой», «Исправление дефектов наплавкой», «Сварка безнапорных трубопроводов без воды», «Сварка наружных трубопроводов», «Сварка внутренних сетей водоснабжения», «Сварка резервуаров для негорючих жидкостей», «Сварка резервуаров для тормозных систем», «Сварка ёмкостей», «Сварка фонарей, мачт», «Сварка балок», «Сварка ферм», «Сварка колонн» «Исправление дефекта (вырезка, вышлефовка до полного удаления)», «Заварка исправленных мест», «Исправление дефекта (вырезка, вышлефовка до полного удаления)», «Заварка исправленных мест» «Наплавка простых деталей», «Наплавка изношенных простых инструментов из углеродистых и конструкционных сталей», «Наплавка изношенных деталей дорожных машин, автомобилей», «Наплавка баллонов и труб», «Настройка оборудования для ручной дуговой резки плавящимся электродом», «Дуговая резка простых деталей», «Ручная дуговая резка листового и профильного металла», «Резка сложных деталей из различных материалов», «Ручная плазменная прямоугольная и фигурная резка» |  | 828 | ПК 2.1-ПК 2.4 | Н2.1.01 Н2.1.02 Н2.2.01 Н2.2.02 Н2.3.01 Н2.4.01/ У2.1.01 У2.2.01 У2.3.01 У.2.4.01/ З2.1.01 З2.1.02 З2.2.01 З2.2.02 З2.3.01 З2.4.01 |
| Всего часов |  | 1081 |  |  |

# 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Кабинет «теоретических основ сварки и резки металлов», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Мастерские слесарной мастерской, сварочной мастерской, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1 Шестель, Л.А. «Производство сварных конструкций» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Шестель, В.Ф. Мухин, Д.А. Куташов. — Электронные текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 171 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78457.html. — ЭБС «IPRbooks».

Дополнительные источники:

1 Лупачёв, В.Г. Ручная дуговая сварка [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Лупачёв. — Электонные текстовые данные. — Минск : Высшая школа, 2014. — 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35541.html. — ЭБС «IPRbooks»;

2 Казаков, Ю.В. «Сварка и резка металлов» : иллюстрированные пособия сварщика / Ю.В Казаков. - М. : «СОУЭЛО», 2000. - 336 с.

3 Никифоров, Н.И. «Справочник газосварщика и газорезчика» : учебное пособие / Н.И. Никифоров. – М. : Высшая школа, 1999. – 239 с.;

4 Овчинников, В.В. «Технология газовой сварки и резки металлов» : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2015. — 240 с.;

5 Чернышов, Г.Г. «Сварочное дело: сварка и резка металлов» : учебник для вузов [Гриф Минобразования РФ] / Г. Г. Чернышев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2009. - 493 с.;

6 Юхин, Н.А. «Газосварщик» : учебное пособие / Н.А. Юхин. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. - 160 с.

Интернет-источники:

1 Информационный сайт о сварке [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.osvarke.com.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем и/или мастером производственного обучения в процессе проведения теоретических и практических занятий.

Таблица –  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Формы и методы контроля результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва; | Самостоятельная комплектация сварочного поста. Проверил работоспособность и исправность оборудования для дуговой сварки; Установка программы. Дополнительная корректировка режима сварки в соответствии с характеристикой металла. Выполнил по технологии сварку различных деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва Применил умение использовать теоретические знания по конструктивным элементам сварных швов и их обозначению на чертежах. Показал знание классификации сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. Показал знание классификации наплавочных материалов для ручной дуговой наплавки, резки плавящимся покрытым электродом | Формы: практические задания. Методы: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), целевой обход рабочих мест, наблюдение за процессом выполнения работы обучающихся, за соблюдением требований охраны труда, визуальный контроль, контроль соответствия эталону, измерительный контроль, описание результатов освоения программы практики |
| ПК 2.2 выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; | Самостоятельная комплектация сварочного поста. Проверил работоспособность и исправность оборудования для дуговой сварки; Установка программы. Дополнительная корректировка режима сварки в соответствии с характеристикой металла. Выполнил по технологии сварку различных деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва Применил умение использовать теоретические знания по конструктивным элементам сварных швов и их обозначению на чертежах. Показал знание классификации сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. Показал знание классификации наплавочных материалов для ручной дуговой наплавки, резки плавящимся покрытым электродом |  |
| ПК 2.3 выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей; | Самостоятельная комплектация сварочного поста. Проверил работоспособность и исправность оборудования для дуговой сварки; Установка программы. Дополнительная корректировка режима сварки в соответствии с характеристикой металла. Выполнил по технологии частично механизированную наплавку простых деталей в вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва |  |
| ПК 2.4 выполнять дуговую резку различных деталей; | Самостоятельная комплектация сварочного поста. Проверил работоспособность и исправность оборудования для дуговой сварки; Установка программы. Дополнительная корректировка режима сварки в соответствии с характеристикой металла. Выполнил по технологии частично механизированную наплавку простых деталей в вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва Показал практические навыки в технике и технологии ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; Использовал знания классификации, сущности, условий резки металлов. Использовал знания по предупреждению дефектов и их устранению |  |

- Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМд.03 ЧАТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ

Дополнительный профессиональный блок (АО «Быстринская горная компания»)

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| # Структура и содержание ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| # условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - Контроль И ОЦЕНКА результатов освоения профессионального модуля |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.03 ЧАТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ»

  - 1.1 Область применения рабочей программы

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональный компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; |
| ПК 3.1 | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва |
| ПК 3.2 | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва |
| ПК 3.3 | Выполнять частично механизированную наплавку простых деталей |
| ПК 3.4 | Выполнять профессиональную деятельность с учетом цифровых технологий, соблюдая требования цифровой безопасности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением | ПК 3.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва | Н 3.1.01 | Навыки/практический опыт: проверки оснащённости сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н 3.1.02 | проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |
|  |  | У 3.1.01 | Умения: проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |
|  |  | З 3.1.01 | Знания: основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; |
|  |  | З 3.1.02 | сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; |
|  |  | З 3.1.03 | устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |
|  | ПК 3.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва | Н 3.2.01 | Навыки/практический опыт: проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; |
|  |  | Н 3.2.02 | подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |
|  |  | У 3.2.01 | Умения: настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |
|  |  | З 3.2.01 | Знания: технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; |
|  |  | З 3.2.02 | порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла |
|  | ПК 3.3 Выполнять частично механизированную наплавку простых деталей | Н 3.3.01 | Навыки/практический опыт: настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки; выполнения частично |
|  |  | Н 3.3.02 | механизированной сварки (наплавки) плавлением различных деталей и конструкций во всех положениях сварного шва |
|  |  | У 3.3.01 | Умения: выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва |
|  |  | З 3.3.01 | Знания: причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (направляемых) изделиях; |
|  |  | З 3.3.02 | причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |
|  | ПК 3.4 Выполнять профессиональную деятельность с учетом цифровых технологий, соблюдая требования цифровой безопасности | Н 3.4.01 | Навыки/практический опыт: работа с информацией в цифровой среде |
|  |  | Н3.4.02 | устраняет простые технические проблемы |
|  |  | У3.4.01 | Умения: осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента |
|  |  | У3.4.02 | оценивает качества данных, информации и цифрового контента, |
|  |  | У3.4.03 | использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач |
|  |  | У3.4.04 | планирует свою деятельность с использованием цифровой среды |
|  |  | У3.4.05 | защищает цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет, |
|  |  | У3.4.06 | взаимодействует в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства |
|  |  | З 3.4.01 | Знания: знает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий |
|  |  | З.4.02 | основы информационной безопасности на уровне пользователя |

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. WSR - WorldSkills Russia, WSI - WorldSkills International

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего на изучение профессионального модуля -  153 часа, в том числе:

Практической подготовки – 52 часа, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; учебной практики - 36 часов;

производственной практики - 72 часов.

Итоговая аттестация в форме экзамена – 9 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля ПМд.03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением»

Таблица - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | В том числе практической работы | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (по профилю профессии), часов |
|  |  |  |  | Всего часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1- ПК 3.4 | МДК.03.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | 144 | 80 | 16 | 44 | 48 | 36 |  |
|  | Практика | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 153 |  | 96 | 44 | 48 | 36 | 108 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.2 Тематический план и содержание ПМд.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Таблица – Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Код ПК |  | Код Н/У/З |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. |  |  | 288 |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |  |  | 144 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1.Назначение и сущность частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. | Содержание учебного материала: 1) сущность процесса частично механизированной сварки |  | 2 | ПК 3.1 |  | Н3.1.01, Н3.1.02/ У3.1.01/ З3.1.01, З3.1.02, З3.01.03 |  |  |
|  | Теоретические знания: 1) «Сущность процесса: классификация, преимущества, недостатки, термины. Международные обозначения» |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | Содержание учебного материала: 1) сварочные материалы для сварки | 4 |  |  | ПК 3.1 |  | Н3.1.01, Н3.1.02/ У3.1.01/ З3.1.01, З3.1.02, З3.01.03 |  |
|  | Теоретические знания: 1) «Защитные газы, их смеси: назначение, классификация, маркировка, применение», 2) «Сплошная сварочная проволока, порошковая, флюсы: назначение, классификация, маркировка, применение» | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | Содержание учебного материала: 1) оборудование и аппаратура для комплектации сварочного поста, 2) газовая аппаратура и приборы | 10 |  |  | ПК 3.1 |  | Н3.1.01, Н3.1.02/ У3.1.01/ З3.1.01, З3.1.02, З3.01.03 |  |
|  | Практические занятия: 1) «Комплектация сварочного поста. Классификация сварочных полуавтоматов», 2) «Устройство сварочного оборудования: источник питания, блок управления, механизм подачи проволоки, сварочная горелка, шланги. Схема работы», 3) «Газовая аппаратура: баллоны, редукторы, подогреватели, осушители, расходомеры», 4) «Назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов», 5) «Влияние вольтамперной характеристики на стабильность процесса сварки. Виды сварочных дуг при сварке в защитных газах, их характеристики» | 10 |  |  |  |  |  |  |

| Тема 1.4 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных деталей из углеродистых и легированных сталей | Содержание учебного материала: 1) техника сварки во всех пространственных положениях частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе, 3) технология сварки углеродистых и низколегированных сталей сплошной проволокой, 4) технология сварки углеродистых и низколегированных сталей порошковой проволокой | 12 | ПК 3.1 | Н3.1.01, Н3.1.02/ У3.1.01/ З3.1.01, З3.1.02, З3.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретические знания: 1) « Основные группы и марки углеродистых и легированных конструкционных сталей», 2) «Техника сварки во всех пространственных положениях частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе», 3) «Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей сплошной проволокой», 4) «Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей порошковой проволокой», 5) «Технология сварки среднелегированных (теплоустойчивых) и высоколегированных (нержавеющих) сталей» | 10 |  |  |
|  | Практические занятия: « Выбор параметров режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. «Влияние параметров на форму и размеры шва» | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных деталей и из цветных металлов и сплавов. | Содержание учебного материала: 1) чтение чертежей, 2) сущность и преимущества, 3) технология сварки | 8 | ПК 3.2 | Н3.2.01, Н3.2.02/ У3.2.01/ З3.2.01 З3.2.02 |
|  | Теоретические знания: 1) « Основные группы и марки цветных металлов и их сплавов. Условные обозначения в чертежах», 2) «Технология сварки алюминия и его сплавов», 3) «Технология сварки меди и её сплавов», 4) « Технология сварки титана и его сплавов» | 8 |  |  |
| Тема 1.6 Технология и техника частично механизированной наплавки плавлением различных деталей | Содержание учебного материала: 1) выбор материалов для наплавки, 2) подготовка к наплавке, 3) способы наплавки, | 5 | ПК 3.3 | Н3.3.01, Н3.3.02/ У3.3.01/ З3.3.01 З3.3.02 |
|  | Теоретические знания: 1) « Наплавочные материалы для частично механизированной наплавки плавящейся проволокой. Подготовка поверхности под наплавку» 2) « Технология и техника наплавки и устранение наружных дефектов», 3) « Контроль качества сварочных и наплавочных работ, выполненных частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением в защитном газе» | 6 |  |  |
| Раздел 2 Цифровая экономика |  |  |  |  |
| Тема 10 Цифровая безопасность профессиональной деятельности | Содержание учебного материала: 1) цифровые технологии, 2)информационная безопасность на предприятии, 3)информационная безопасность собственной деятельности сотрудника |  | ПК 3.4 | Н3.4.01/ У3.4.01/ З3.4.01 |
|  | Теоретическое занятие: «Цифровая безопасность профессиональной деятельности» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие: «Организация информационной безопасности на рабочем месте» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Использование компьютерной техники, подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, решение вариативных задач. Работа с нормативными документами, подготовка сообщений к выступлению на занятии | 6 |  |  |
| Учебная практика УП 03.01 Виды работ: «Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Ознакомление с мастерской, рабочим местом частично механизированной сварки. Организация рабочего места. Ознакомление с оборудованием. Настройка оборудования. Проверка работоспособности оборудования. Регулирование подачи приволоки. Зажигание дуги, поддерживание её горения», « Частично механизированная сварка плавлением простых деталей из углеродистой стали и конструкционной стали в среде защитного газа. Контроль с применением инструмента», «Частично механизированная сварка плавлением простых деталей из цветных металлов и их сплавов в среде защитных газов. Прихватки элементов сварка сплошной проволокой в инертном газе. Сварка во всех пространственных», положениях сварного шва. Контроль с применением инструмента», «Частично механизированная наплавка различных деталей», «Устранение дефектов», Промежуточная аттестация: зачёт по УП.03.01 |  | 36 | ПК 3.1 -ПК 3.4 | Н3.1.01, Н3.1.02/ У3.1.01/ З3.1.01, З3.1.02, З3.01.03 Н3.2.01, Н3.2.02/ У3.2.01/ З3.2.01 З3.2.02 |
| Производственная практика ПП 03.01 Виды работ: «Частично механизированная сварка (наплавка) простых деталей неответственных конструкций», « Сварка металлоконструкций после сборки на прихватках из профильной и листовой стали толщиной 2-4 мм. 6-8 мм, 10-12 мм.», « Сварка трубопроводов в стационарных условиях и на монтаже», «Выполнение предварительного , сопутствующего (межслойного) подогрева», «Наплавка изношенных деталей, изношенных простых инструментов», «Контроль качества, устранение дефектов» |  | 72 | ПК 3.1- ПК 3.4 | Н3.1.01, Н3.1.02/ У3.1.01/ З3.1.01, З3.1.02, З3.01.03 Н3.2.01, Н3.2.02/ У3.2.01/ З3.2.01 З3.2.02 |
| Всего часов |  | 153 |  |  |

# 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Кабинет «теоретических основ сварки и резки металлов», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Мастерские слесарной мастерской, сварочной мастерской, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В. Овчинников.- М. : Издательский центр «Академия» 2016 -240с.

- Маслов Б.Г. Сварочные работы: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Б.Г. Маслов. - 11-ое изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 285 с.

- Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. - 5-ое изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с.

Дополнительные источники:

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. Образования / В.С. Виноградов.- 5-е изд. стер. -М.: Издательский центр «Академия» 2014 -320с.

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ.учрежд.сред. проф.образования/ВН Галушкина.- М.: Издательский центр «Академия» 2014 -192с.

- Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. - 5-ое изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 272 с.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский. – 5-е изд. стер.– М. : Издательский центр «Академия» 2012 -320с.

- Чернышев Г.Г. Сварочное дело: Сварка и  резка  металлов: Учебник  для нач. Проф. Образования./Г.Г. Чернышев – 6-е изд. стер. – М. : Издательский центр «Академия» 2012 -496с.

- ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

- РД 03-495-02Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. Образования/В.С. Виноградов.- 3-е изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия» 2009 -320с.

- Герасименко А.И. Основы электрогазосварки:  учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс,2004-384с.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие для нач. проф. образования/О.Н. Куликов, Е.И. Ролин.-5-е изд.стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2008.-176с.

- Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами); учеб. пособие / В.В. Овчинников. – М. Издательский центр «Академия», 2007- 64с.

- Овчинников В.В. Газосварщик; учеб. пособие/ В.В. Овчинников. – М. Издательский центр «Академия», 2007- 64с.

- Овчинников В.В. Газорезчик; учеб. пособие/ В.В. Овчинников. – М.Издательский центр «Академия» , 2007- 64с.

- Сварка и резка материалов: учеб. пособие  для нач. проф. образования./[М.Б. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.] ; под ред. Ю.В. Казакова -8-е изд. стер. –М. издательский центр «Академия», 2009, - 400с.

- Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб.для профессиональных учебных заведений.- 3-е изд., доп.- Красноярск: ПИК «Офсет», 1996 г.-384с.: ил.

Нормативно-техническая документация:

- ГОСТ 5264 –80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварочные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 2601 –84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий конструкций.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. М.: Издательство стандартов, 1980-31с.

- ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки;

- Иллюстрированное пособие сварщика.Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды,  издательство «СОУЭЛО», Москва, 2002.

- Иллюстрированное пособие сварщика. «Ручная дуговая сварка», изд.« СОУЭЛО», 2000.

- Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: электронный образовательный ресурс,  часть 1 для профессии «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) М.: Издательский центр «Академия», 2013-1диск

- Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: электронный образовательный ресурс,  часть 2 для профессии «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) М.: Издательский центр «Академия», 2013-1диск

- Электросварщик ручной сварки. Газосварщик,  Петербургский государственный университет путей сообщения, 2002.-1диск

- Безопасность труда при работе   с ручным слесарным инструментом: серия мультимедийных компьютерных обучающих программ по охране труда, выпуск №5., версия 2.0, Петербургский государственный университет путей сообщения, 2002.-1диск.

Интернет-источники:

- Информационный книжный портал [Электронный ресурс]: Режим доступа:www.infobook.ru

- Сварочный портал [Электронный ресурс]: Режим доступа:www.svarka.com

- Библиотека сварщика [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://www.motor-remont.ru/bibly.html

- О сварке [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://www.osvarke.com/defekt.html

- Дуговая сварка и резка металлов[Электронный ресурс]: Режим доступа:http://electrosvarka.su/

- Стандарты по сварке [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://www.gost-svarka.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем и/или мастером производственного обучения в процессе проведения теоретических и практических занятий.

Таблица –  Контроль и оценка результатов освоения дисциплин

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Формы и методы контроля результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва | Самостоятельная комплектация сварочного поста. Проверил работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; Установка программы. Дополнительная корректировка режима сварки в соответствии с характеристикой металла. Выполнил по технологии сварку различных деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва | Формы: практические задания. Методы: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), целевой обход рабочих мест, наблюдение за процессом выполнения работы обучающихся, за соблюдением требований охраны труда, визуальный контроль, контроль соответствия эталону, измерительный контроль, описание результатов освоения программы практики |
| ПК 3.2 выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва | Самостоятельная комплектация сварочного поста. Проверил работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; Установка программы. Дополнительная корректировка режима сварки в соответствии с характеристикой металла. Выполнил по технологии сварку различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, |  |
| ПК 3.3 выполнять частично механизированную наплавку простых деталей в вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | Самостоятельная комплектация сварочного поста. Проверил работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; Установка программы. Дополнительная корректировка режима сварки в соответствии с характеристикой металла. Выполнил по технологии частично механизированную наплавку простых деталей в вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва |  |