# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности 
22.02.01 Металлургия черных металлов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов)»

Обязательный профессиональный блок

# 2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1.ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 10 |
| # 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 46 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 48 |

1 паспорт ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов )

1.1 Область применения программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля – является частью  образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения  вида деятельности (ВД):  Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1 Осуществлять технологические операции по производству черных металлов.

ПК1.2 Использовать системы автоматического управления технологическим процессом.

ПК1.3 Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, обеспечивающее процесс  производства черных металлов.

ПК1.4 Анализировать качество сырья и готовой продукции.

ПК1.5Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать мероприятия по его предупреждению.

ПК1.6 Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке.

Содержание примерной рабочей программы ПМ.01 Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов) и результаты обучения учитывают требования следующих профессиональных стандартов:

- профессионального стандарта 27.033 «Специалист по производству чугуна», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 01.12.2015г. № 928н;

- профессионального стандарта 27.034 «Специалист по кислородно-конвертерному производству стали», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.12.2015г. № 960н;

- профессионального стандарта 27.057 «Специалист по электросталеплавильному производству», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 03.12.2015г. № 980н;

- - профессионального стандарта 27.008 «Горновой доменной печи», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.03.2018г. № 191н

- профессионального стандарта 27.017 «Сталевар конвертера», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.12.2014г. № 1023н;

Содержание примерной рабочей программы ПМ 01 Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов) и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области металлургии черных металлов при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- осуществления технологических операций по производству черных металлов;

- использования систем автоматического управления технологическим      процессом;

- эксплуатации технологического и подъемно-транспортного оборудования, обеспечивающие процесс  производства черных металлов;

-анализа качества сырья и готовой продукции;

-анализа причин брака выпускаемой продукции и разработки мероприятий    по его предупреждению;

-анализа и оценки состояния техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке;

уметь:

-подбирать и рассчитывать состав шихтовых материалов;

-осуществлять операции по подготовке шихтовых материалов к плавке;

-выполнять операции по загрузке плавильных агрегатов и выпуску продуктов плавки;

-использовать программное обеспечение в управлении технологическим процессом;

-эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование;

-анализировать качество сырья и готовой продукции;

-анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать мероприятия по его предупреждению;

- находить причины нарушений технологии и пути их устранения;

-рассчитывать тепловой и материальный баланс  выплавки черных металлов;

-отбирать пробы на анализ;

-выполнять производственные и технологические расчеты;

-оценивать качество сырья, полупродуктов и готового продукта по  результатам лабораторных анализов;

- работать с  технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными источниками;

-осуществлять мелкий ремонт оборудования;

- анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке;

-выбирать методы и мероприятия по защите от негативных факторов   производства;

знать:

-физико-химические свойства шихтовых материалов и топлива, поступающих в плавильные агрегаты;

- физико-химические процессы, лежащие в основе процесса выплавки черных металлов;

- устройство плавильных агрегатов и их технические характеристики;

-состав и свойства заправочных материалов;

-основные технико-экономические показатели (ТЭП) производства чугуна;

- организацию технического контроля в аглодоменном  производстве;

-общие принципы работы автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и прикладного программного обеспечения;

-устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, схемы водо-, паро-, воздухо- и газопроводов;

-основные характеристики электрооборудования,

-причины основных неполадок в работе технологического оборудования, меры их предупреждения и устранения;

-причины возможных аварий, планы их ликвидации;

-операции по поддержанию заданного температурного и гидравлического режима работы оборудования;

-требования стандартов и технических условий, порядок отбора проб в соответствии с  технологическим процессом;

-взаимосвязь режима технологических процессов и качества продуктов плавки;

-опасные и вредные факторы, воздействующие на работающих в цехах доменного  производства;

-виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям;

-безопасные приемы при выполнении производственных работ;

-бирочную систему;

-методы и средства обеспечения безопасности производства

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  1500 часов, в том числе:

в форме практической подготовки – 618 часов;

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1248 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 832 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 416  часов;

учебной практики – 72 часа;

производственной практики – 180 часов.

# 2 результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности Ведение технологического процесса производства черных металлов ( чугуна, стали и ферросплавов)в том числе профессиональными компетенциями (ПК),общими (ОК) компетенциями и личностными результатами реализации рабочей программы воспитания по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов:

| Коды | Наименования результата обучения |
| --- | --- |
| ПК1.1 | Осуществлять технологические операции по производству черных металлов. |
| ПК1.2 | Использовать системы автоматического управления технологическим процессом. |
| ПК 1.3 | Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов |
| ПК1.4 | Анализировать качество сырья и готовой продукции |
| ПК1.5 | Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать мероприятия по его предупреждению |
| ПК1.6 | Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

3 СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК1,ПК2,ПК3, ПК4,ПК5,ПК6 | Раздел 1.Технология производства чугуна | 585 | 172 | 390 | 172 | 30 30 | 195 | 15 15 | 72 |  |
| ПК1,ПК2,ПК3, ПК4,ПК5,ПК6 | Раздел 2. Технология производства стали | 513 | 104 | 342 | 104 |  | 171 |  |  |  |
| ПК1,ПК2,ПК3, ПК4,ПК5,ПК6 | Раздел 3. Технология производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах | 150 | 38 | 100 | 38 |  | 50 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 1500 | 566 | 832 | 314 | 60 | 416 | 30 | 72 | 180 |

# 3.2Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 Технология производства чугуна |  |  |  |  | 585 |  |
| МДК 01.01 Управление технологическими процессами производства чугуна и контроль за ними |  |  |  |  | 390 |  |
| Тема 1.1 Топливо доменной плавки | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Кокс. Требования, предъявляемые к коксу. Технология коксования. |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Характеристики кокса. Свойства кокса.Заменители кокса. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №1 «Оборудование для получения кокса » |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №2 «Изучение топлива по внешним признакам и документам. Анализ качественных характеристик кокса .Требования к качеству кокса.» |  |  |
| Тема 1.2 Сырые материалы | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Железные руды и их классификация. Полезные и вредные примеси руд |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Марганцевые руды. Отходы производства. . Флюсы |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №3 « Определение руд по внешним признакам» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №4 « Определение содержания железа в железных рудах» |  |  |
| Тема 1.3 . Подготовка сырых материалов к плавке | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Обогащение руд. Классификация методов. Обжигомагнитное обогащение .Гравитационные, флотационные, магнитные методы подготовки материалов к плавке |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №5 « Подготовка шихтовых материалов в дробилке» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №6 «Подготовка шихтовых материалов в мельнице» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №7 Определение средней крупности продуктов дробления». |  |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие №8 «Подготовка шихтовых материалов с использованием грохотов» |  |  |
|  | 5. |  |  | Практическое занятие №9« Расчет показателей, характеризующих процесс обогащения железных руд». |  |  |
| Тема 1.4 Окускование руд. Агломерация | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Технологическая схема производства агломерата».Офлюсованный агломерат. Требования к агломерату. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Виды инструктажей по безопасности труда . Охрана труда и промышленная безопасность при производстве агломерата. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №10«Подготовка шихтовых материалов к плавке методом окускования. Выбор методов и мероприятий по защите от негативных факторов производства.» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №11 «Агломерационная машина и ее устройство» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №12 «Перечень нормативной технической документации, согласно которой производится химический и технологический анализ вещества (материала) при контроле технологического процесса и готовой продукции» |  |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие №13 «Схема контроля технологического процесса и продукции» |  |  |
|  | 5. |  |  | Практическое занятие №14 « Анализ качества сырья и готовой продукции» |  |  |
|  | 6. |  |  | Практическое занятие №15 « Определение химического состава составляющих шихты.» |  |  |
|  | 7. |  |  | Практическое занятие№ 16 « Составление системы уравнений». |  |  |
|  | 8. |  |  | Практическое занятие№17 « Решение системы уравнений по материальному балансу спеканий». |  |  |
|  | 9. |  |  | Практическое занятие№18 « Решение системы уравнений по марганцевой руде» |  |  |
|  | 10. |  |  | Практическое занятие №19 « Решение системы уравнений по основности агломерата». |  |  |
| Тема 1.5 Производство окатышей | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Технологическая схема производства окатышей. Металлургические свойства окатышей. Сравнительная характеристика агломерата и окатышей. Брикетирование руд |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие № 20 «Оборудование фабрик окомкования» |  |  |
| Тема 1.6План доменного цеха | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Общие сведения о схеме доменного производства. Роль рабочего данной профессии в производственном процессе. Принципы и технологии проектирования доменного цеха |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности. электробезопасности |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Перечень опасных мест в подразделении, сводный перечень опасностей и рисков для структурного подразделения |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.7. Профиль доменной печи | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Понятие «Профиль» печи. Влияния размеров профиля на ход доменной печи |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №21 « Расчет профиля доменной печи методом М. А. Павлова».4ч |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №22 « Расчет профиля доменной печи методом А. Н. Рама». |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №23 « Расчет производительности печи» |  |  |
| Тема 1.8. Конструкция доменной печи | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Фундамент печи. Кожух печи и его назначение. Лещадь доменной печи |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Лабораторное занятие № 1 Интерактивный тренажер (3D Атлас) «Устройство доменной печи» |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №24 « Изучение колошникового устройства по чертежу». |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №25 « Изучение газоотводов по чертежу». |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №26 « Работа с чертежами доменной печи». |  |  |
| Тема 1.9 Кладка доменной печи и ее конструкции | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Свойства огнеупорных материалов и требования, предъявляемые к ним. Типы огнеупорных материалов и их химический состав |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №27 « Выбор конструкции и расчет кладки лещади» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №28« Расчет кладки горна» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №29« Выбор и расчет кладки заплечиков» |  |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие №30« Выбор конструкции и расчет кладки шахты» |  |  |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.10 Загрузка доменной печи | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Распределение материалов по окружности колошника. Факторы, влияющие на распределение шихтовых материалов на колошнике: величина зазора, уровень засыпи, масса подачи, порядок загрузки материалов |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Закономерности распределения газа в печи. Требования, предъявляемые к распределению газового потока. Рациональное распределение газового потока. Способы распределения газового потока |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Загрузочные устройства доменной печи. Аварийные ситуации и пути их устранения |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Системы набора, взвешивания и подачи шихты к скипам . Воронка-весы. Схема подачи шихты от бункеров к скипам |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие № 31 « Организация технического контроля за составом газа с применением машины отбора проб газа» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №32 « Расчет емкости бункерной эстакады» |  |  |
| Тема 1.11Охлаждение доменной печи | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Охлаждения доменной печи и его назначение. Виды охлаждения. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Конструкции охладительных приборов. Признаки прогара холодильников. Безопасные приемы при обслуживании охладительной системы. |  | 3 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №33« Расчет расхода вода на охлаждение» различных частей печи : лещади, горна, заплечиков, распара, шахты Расчет расхода воды на охлаждение фурмы» |  |  |
| Тема 1.12 Физико-химические процессы, лежащие в основе получения чугуна | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. |  |  | Физико-химические процессы в доменной печи. Восстановительные процессы |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Восстановление оксидов железа оксидом углерода . |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Восстановление оксидов железа водородом. |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Восстановление оксидов железа углеродом. |  | 2 |
|  | 5. |  |  | Механизм и кинетика восстановления оксидов железа газами: теория Байкова А. А., Чуфарова Г. И. |  | 2 |
|  | 6. |  |  | Влияние на скорость восстановления температуры, скорости газового потока, давления газа |  | 2 |
|  | 7. |  |  | Влияния на скорость восстановления оксидов железа состава газа в доменной печи, размера кусков, пористости, минералогического состава шихты |  | 2 |
|  | 8. |  |  | Восстановление Мп, Si в доменной печи. Восстановление фосфора, титана, хрома, ванадия и других элементов |  | 2 |
|  | 9. |  |  | Распределения серы между продуктами плавки. Зависимость обессеривающей способности шлака от состава, температуры, режима обработки продуктов плавки. Внедоменная десульфурация |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №34« Сравнение химического сродства к кислороду оксида углерода и водорода.» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №35« Определение равновесного состава газовой фазы при взаимодействии оксидов железа с оксидами углерода и водорода» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №36« Определение расхода оксида углерода и водорода на восстановление железа из его оксидов при различных температурах» |  |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие №37« Определение расхода углерода на прямое восстановление» |  |  |
| Тема 1.13Оборудование горна доменной печи | Содержание |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  |  | Чугунная летка: назначение, устройство.Аварийные ситуации при неисправной летки и планы их ликвидации |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Аварийные ситуации при неисправной летки и планы их ликвидации |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Правила ухода за футляром чугунной летки. Требования к состоянию рамы, футляра чугунной летки. |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Фурменное устройство. Назначение и устройство кольцевой воздухоподводящей трубы и воздуховода горячего дутья. Признаки прогара фурм |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Перечень точек контроля состояния фурменного прибора. |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Безопасные приемы при выполнении работ по замене фурмы. Перечень технических средств, обеспечивающих безопасность труда на рабочем месте. |  | 2 |
|  | 7 |  |  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для структурного подразделения |  | 2 |
|  | 8 |  |  | Перечень аварийных и нештатных ситуаций при прогаре фурмы,выброса футляра чугунной летки |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №38«Расчет количества фурм .Определение объема чугуна, скопляющегося в металлоприемнике между выпусками». |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №39 « Выбор методов и мероприятий по защите от негативных факторов производства» |  |  |
| Тема 1.14Литейный двор и его оборудование | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Литейный двор.Устройство, назначение главного и транспортного желоба Производственная деятельность горнового на литейном дворе. Горновой инструмент |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Способы разливки чугуна и шлака по ковшам: стационарный, поворотный, качающиеся желоба |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Разделение чугуна и шлака Выпуск продуктов плавки. Периодичность выпуска. Схема расположения желобов |  |  |
|  | 4. |  |  | Бирочная система. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях, расположение медецинских аптечек |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №40 « Изучение устройства машины для вскрытия летки. Причины основных неполадок и их устранение» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №41 « Изучение устройства машины для забивки летки. Причины основных неполадок и их устранение» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №42 «Выбор методов и мероприятий по защите от негативных факторов производства на литейном дворе. План эвакуации при возгораний» |  |  |
| Тема 1.15 Образование чугуна и шлака | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Образование чугуна. Науглероживание железа. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Классификация чугуна. |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Образование шлака и его свойства |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Влияние свойств шлака на работу печи |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №43 « Изучение ГОСТ на чугуны. Перечень технологической документации в соответствии, с которой производят контроль технологического процесса и готовой продукции» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №44 « Анализ качества сырья и готовой продукции» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №45 «Схемы контроля технологического процесса и продукции доменного цеха » |  |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие № 46 «Анализ причин брака выпускаемой продукции и разработка мероприятий по его предупреждению» |  |  |
|  | 5. |  |  | Практическое занятие №47 «Определение свойств шлака по тройным диаграммам» » |  |  |
| Тема 1.16 Процессы происходящие в горне доменной печи | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Характеристика зоны горения. Изменение состава, температуры и давления газа в зоне горения |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.17 Технологический транспорт для уборки жидких продуктов плавки | Содержание |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 1. |  |  | Назначение и устройство чугуновозных ковшей . |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Методы и средства обеспечения безопасности при работе с чугуновозными ковшами |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Назначение и устройство шлаковозных ковшей. Правила ухода за шлаковозами. Бесковшевая уборка шлака |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Разливка чугуна на разливочных машинах. Разливка, складирование и отгрузка чушкового чугуна |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №48 « Расчет количества чугуновозов и шлаковозов» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие № 49« Оценка качества сырья, полупродуктов и готового продукта по результатам готового анализа» |  |  |
| Тема 1.18 Нагрев и подача дутья в доменную печь | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Назначение, устройство воздуходувной машины. Воздухонагреватели, типы, устройство |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Оборудование воздухонагревателя |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Режимы работы воздухонагревателей |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Характеристика газов, используемых для отопления воздухонагревателей, их свойства. Пределы взрываемости. Характеристики опасных и вредных производственных факторов, воздействующих на работников газового хозяйства |  | 2 |
|  | 5. |  |  | Автоматическое регулирование работы воздухонагревателей. Правила ухода за воздухонагревателем. Аварийные ситуации и пути их ликвидации. Методы и средства обеспечения безопасности в газовом хозяйстве |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Лабораторное занятие № 2 Изучение работы воздухонагревателя в режиме 1 по обучающей программе на компьютере в условиях ДЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 2. |  |  | Лабораторное занятие № 3 Изучение работы воздухонагревателя в режиме 2 по обучающей программе на компьютере в условиях ДЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 3. |  |  | Лабораторное занятие № 4 Изучение работы воздухонагревателя в режиме 3 по обучающей программе на компьютере в условиях ДЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 4. |  |  | Лабораторное занятие № 5 Изучение работы воздухонагревателя в режиме 4 по обучающей программе на компьютере в условиях ДЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 5. |  |  | Лабораторное занятие № 6 Изучение работы воздухонагревателя в режиме 5 по обучающей программе на компьютере в условиях ДЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие № 50 «Схема нагрева и подачи дутья в доменную печь» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №51 «Краткий расчет воздухонагревателей» 4ч |  |  |
| Тема 1.19 Детали и механизмы подъемно-транспортных машин и их устройство | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Подъемно-транспортные машины: их назначение, классификация, особенности эксплуатации. Требования, предъявляемые к подъемно-транспортным машинам |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.20 Подъемно- транспортные машины периодического действия | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Подъемно-транспортные машины доменных цехов, особенности их применения. Перегрузочные грейферные краны, конструкции и устройство. Тали, тельферы; их устройство и назначение Лебёдки, их типы, назначение. Мостовые грузоподъемные краны литейного двора |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.21 Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования доменной печи, схемы водо-, паро-, воздухо- и газопроводов | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Воздухонагревательные сооружения доменной печи. Схемы воздушных и газовых трактов доменной печи |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.22Автоматизация процессов производства чугуна и прикладное программное обеспечение | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Операции по поддержанию заданного температурного и гидравлического режима работы оборудования |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Средства отображения информации о работе автоматизированной системы |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Средства автоматического контроля давления, автоматического контроля расхода, температуры. Средства автоматического контроля уровня, автоматического контроля состава газов. Регулирующие органы. Исполнительные механизмы |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.23 Очистка колошникового газа | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Общая схема отвода и очистки колошникового газа. . Грубая очистка газа. Полутонкая и тонкая очистка газа, аппараты очистки. Эксплуатация дроссельной группы. Требования по промышленной безопасности и охране труда |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.24 Основные характеристики электрооборудования доменных цехов | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Электропривод с двигателями постоянного тока. Электропривод с двигателями переменного тока. |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №52 Расчёт параметров двигателей постоянного и переменного тока |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №53Чтение схем управления электроприводом конвейерной подачи шихты на колошник, управления электроприводом скипового подъёмника, управления электроприводом лебёдки конусов |  |  |
| Тема 1.25 Расчет доменной шихты | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Определение расхода материалов для выплавки чугуна по методу М. А. Павлова.Определение состава чугуна, шлака и его физических свойств. |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №54 « Основы расчета. Исходные данные» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №55 « Определение расхода материалов» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №56« Расчет количества шлакообразующих» |  |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие №57« Сводная таблица составляющих чугуна» |  |  |
|  | 5. |  |  | Практическое занятие №58« Расчет расхода материала с учетом выноса влаги и пыли» |  |  |
| Тема 1.26 Изменения количества и состава газа по высоте печи. Теплообмен в доменной печи. Балансы доменной плавки | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Изменение температуры, состава, количества газа и его давления по высоте и сечению печи. |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие № 59 «Расчет количества дутья» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №60 «Расчет состава колошникового газа» |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №61 «Расчет количества колошникового газа» |  |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие №62 «Расчет материального баланса» |  |  |
|  | 5. |  |  | Практическое занятие №63 «Расчет теплового баланса доменной плавки(статьи прихода)» |  |  |
|  | 6. |  |  | Практическое занятие №64 «Расчет теплового баланса доменной плавки ( статьи расхода)» |  |  |
|  | 7. |  |  | Практическое занятие №65 «Анализ статей теплового баланса» |  |  |
| Тема 1.27Технология доменного процесса | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Методы интенсификации получения чугуна. Качество железорудного сырья и топлива. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Влияние количества дутья на количество сжигаемого кокса, образующего газа, на перепад давления газа, процессы восстановления.Нагрев дутья и увлажнение. |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Влияние на процессы теплообмена ,восстановления, горения, движения материалов, на производительность печи и расход кокса при обогащении дутья кислородом |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Влияние на процессы теплообмена ,восстановления, горения, движения материалов, на производительность печи и расход кокса при вдувании природного газа |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Влияние на процессы теплообмена ,восстановления, горения, движения материалов, на производительность печи и расход кокса при вдувании комбинированного дутья |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Лабораторное занятие №7 «Тренажер-имитатор технологии эксплуатации доменной печи» |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | .1 |  |  | Практическое занятие №66 Ведение доменной плавки в соответствии с технологическими инструкциями по производству передельного чугуна в ДЦ-1 ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №67 Ведение доменной плавки в соответствии с технологическими инструкциями по производству передельного чугуна в ДЦ-2 ПАО «НЛМК |  |  |
| Тема 1.28 Нормальный режим работы доменной печи | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Признаки хода печи:химический состав, температура чугуна и шлака. : внешний вид продуктов плавки в жидком и твердом состоянии, яркость свечения фурм, скорость схода шихтовых материалов,вынос колошниковой пыли |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Способы воздействия на ход доменной печи: изменение рудной нагрузки, загрузка холостых подач, изменение температуры и влажности дутья длины и диаметра фурм. |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Способы воздействия на ход доменной печи: режима загрузки материалов, распределения дутья по фурмам, количества и состава шлака. Искусственные осадки шихты. |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.29 Отклонение от нормального режима работы печи | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи :периферийный ход. Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи :центральный ход печи. Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи: канальный ход печи.Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи: односторонний ход печи. Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 5. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи: холодный ход. Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 6. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи горячий ход. Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 7. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи: подвисание шихты (верхнее, нижнее). Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 8. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи: загромождение горна. Причины, признаки, меры предупреждения |  | 2 |
|  | 9. |  |  | Отклонения от нормального режима работы печи: настыли. Причины, виды, меры предупреждения |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Практическая работа №68« Причины нарушений технологии и пути их устранения. |  |  |
| Тема 1.30 Пылеугольное топливо в доменном производстве | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Схема вдувания пылеугольноготоплива. Пылеугольное топливо: оборудование, получение, состав исходных углей, качественные характеристики. Охрана труда при применении пылеугольного топлива |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.31 Выдувка доменной печи | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Капитальный ремонт второго разряда. Капитальный ремонт третьего разряда. Продолжительность, виды работ. Выдувка доменной печи. Способы выдувки, их особенности Последовательность операций и правила техники безопасности при длительной и кратковременной остановках печи. Аварийные остановки |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.32 Задувка доменной печи | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Подготовительные мероприятия перед задувкой доменной печи Проверка основных конструкций и оборудования. Сушка огнеупорной кладки печи и воздухонагревателей. Подготовка горна, лещади, чугунной летки Подготовка газовоздушных трактов к задувке .Задувка печи .Охрана труда и промышленная безопасность при задувке печи |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.33 Технико-экономические показатели работы доменной печи | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Показатели работы доменной печи. К.и.п.о печи. Интенсивность горения топлива. Продолжительность пребывания материалов в печи. Удельная производительность, рассчитываемая на 1м2 площади горна. |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 1.34Ведение производственного процесса на литейном дворе | Содержание |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  |  | Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Подготовительные мероприятия к проведению выпуска продуктов плавки третьим горновым. |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Инструкция по работе с техническим кислородом |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Последовательность операций по открытию чугунной летки при помощи машины для вскрытия летки. Требования к отходам, образующимся в процессе выполнения операций. Способы утилизации |  | 2 |
|  | 5. |  |  | Последовательность операций по закрытию чугунной летки при помощи машины для забивки леточной массы. Перечень точек контроля состояния машины для забивки летки |  | 2 |
|  | 6. |  |  | Ремонт транспортных желобов чугуна и шлака третьим горновым |  | 2 |
|  | 7. |  |  | Ремонт главного желоба третьим горновым. |  | 2 |
|  | 8. |  |  | Применение средств индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользованием инструментом в аварийных ситуациях |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Лабораторное занятие № 8 «Металлургические технологии» |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  | 195 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы (домашних заданий) Подготовка докладов и сообщений по отдельным темам раздел Решение задач с использованием учебного пособия по каждой теме раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Сравнительный анализ различных видов топлива. Сравнительные характеристика железных и марганцевых руд. Выбор способа подготовки исходного сырья к доменной плавке. Выбор технологического оборудования в зависимости от вида сырья. Составление схемы лабораторного контроля шихтовых материалов. Расчет параметров электрических машин. Расчет характеристик электрических машин. Доработка отдельных вопросов практических работ. Формирование ответов на контрольные вопросы к практическим работам, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. Решение производственных ситуаций. Сравнительный анализ прямого и косвенного восстановления. Анализ данных о радиальном газораспределении. Охрана окружающей среды от промышленных загрязнений. Обобщение области применения продуктов плавки. Расчет состава чугуна и шлака в производственных условиях. Сравнительный анализ горения природного газа, мазута и пылеугольного топлива в горне печи. Анализ статей материального и теплового баланса. Оценка метода интенсификации доменного процесса. Составление схем отклонений работы доменной печи от нормальных условий. Обобщение факторов ,влияющих на технико-экономические показатели работы доменной печи. Подготовка докладов, презентаций по отдельным темам .Составление конструкции доменной печи Выбор материалов для кладки доменной печи. Выбор элементов охлаждения доменной печи. Составление схем загрузки печи. Выбор и обоснование машин литейного двора. Выбор технологического транспорта для уборки продуктов плавки. Разработка предложений по уменьшению брака по прогару фурм. Совершенствование конструкций загрузочных устройств. Составление графика работы воздухонагревателей. Составление структурной схемы газоочистки доменного газа. Изучение правил техники безопасности горновых при выполнении работ на литейном дворе. Изучение бирочной системы |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) по МДК 01.01 1.Разработка технологии производства чугуна 2. Разработка технологии производства агломерата 3. Разработка технологии по улучшению качества чугуна 4. Совершенствование организации горновых работ на литейном дворе 5. Разработка мероприятий по повышению стойкости профиля печи 6. Разработка мероприятий по повышению качества шихты 7.Анализ качественных характеристик шихты 8. Эксплуатация технологического оборудования, обеспечивающее процесс производства чугуна 9. Использование систем автоматического управления технологическим процессом |  |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  |  | 30 |  |
| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 2Технология производства стали |  |  |  |  | 513 |  |
| МДК 01.02Управление технологическими процессами производства стали и контроль за ними |  |  |  |  | 342 |  |
| Тема 2.1 Теоретические основы сталеплавильного производства | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. |  |  | Классификация и особенности сталеплавильных процессов.Физико-химические процессы, протекающие в сталеплавильном агрегате |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Основные физико-химические понятия и законы. Равновесие химических процессов |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Кинетика сталеплавильных процессов |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Сталеплавильные шлаки. Источники, функции Химические и физические свойства шлаков. Изучение основных диаграмм состояния шлаковых систем Изучение основных диаграмм состояния шлаковых систем |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Строение жидкого металла, термодинамика окисления и восстановления. |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Система металл-шлак. Окисление и восстановление кремния и марганца |  |  |
|  | 7 |  |  | Система металл-газ, источники и растворимость кислорода. Газы в стали, влияние азота и водорода на качество стали |  | 3 |
|  | 8 |  |  | Поведение фосфора в основных процессах. Поведение серы в основных процессах. Влияние серы и фосфора на качество стали |  | 2 |
|  | 9 |  |  | Раскисление стали, теоретические основы, способы. Неметаллические включения в стали, их влияние на качество стали |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №1 Определение константы равновесия в различных системах |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №2 Определение активности компонентов шлакового расплава (4 часа) |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №3 Определение содержания кислорода в металле в зависимости от температуры расплава и концентрации углерода в нем. Особенности и значение реакции окисления углерода |  |  |
| Тема 2.2 Шихтовые материалы сталеплавильного производства, их подготовка | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Физико-химические свойства металлических шихтовых материалов. Требования стандартов предприятия на чугун |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Внедоменная подготовка чугуна: десиликонизация, дефосфорация, десульфурация |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Металлический лом, классификация. Значение качественной подготовки лома для сталеплавльного производства. Ферросплавы; классификация, требования по химическому составу |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Неметаллическая часть шихты. Шлакообразующие материалы, разжижители. Характеристика и требования, предъявляемые к ним. Твердые окислители. Виды и свойства науглероживателей (карбюризаторы). Подготовка неметаллической части шихты к плавке |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Классификация огнеупорных материалов по химическому составу, огнеупорности, термостойкости. Cвойства огнеупоров. Условия эксплуатации огнеупоров в сталеплавильных агрегатах. Виды и свойства топлива. Использование топлива в сталеплавильном производстве |  | 3 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №4 Расчет среднего состава металлошихты |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №5Расчет количества извести на плавку по основности шлака |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №6Анализ и оценка качества шихтовых материалов для сталеплавильного производства |  |  |
| Тема 2.3 Устройство, эксплуатация и ремонт основного и вспомогательного оборудования конвертерных цехов | Содержание |  |  |  | 32 |  |
|  | 1 |  |  | Классификация конвертерных процессов. Преимущества и недостатки конвертеров различных конструкций, технические характеристики Устройство конвертеров с верхней продувкой и принцип работы Основные элементы конструкции конвертера. |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Корпус конвертера, опорное кольцо с цапфами, опорные узлы, принцип работы и правила эксплуатации. Назначение и устройство сталевыпускного отверстия; вспомогательное оборудование конвертера |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Футеровка конвертера, зоны футеровки, арматурный и рабочий слои; -огнеупорные материалы, применяемые для изготовления и ремонта футеровки. |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Повышение стойкости футеровки конвертера.Горячий ремонт футеровки конвертера |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Конструкция и типы кислородных фурм, их назначение и устройство |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Конструкция конвертера с донной продувкой. Типы продувочных устройств для донной продувки. Конструкция конвертера с комбинированной продувкой. Донные продувочные фурмы |  | 3 |
|  | 7 |  |  | Конвертерные газы и общая характеристика газоотводящего тракта. |  | 3 |
|  | 8 |  |  | Логистика конвертерного производства Планировка кислородно-конвертерного цеха. Основные грузопотоки. Отделения и участки, входящие в состав конвертерного цеха, связь между ними. |  | 2 |
|  | 9 |  |  | Доставка чугуна. Участок десульфурации чугуна Оборудование миксерного отделения перелива чугуна Конструкция стационарных миксеров. Передвижные миксеры |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 10 |  |  | Конвертерный, загрузочный и специализированные пролеты КЦ Технико-экономические показатели работы кислородно-конвертерного цеха |  | 3 |
|  | 11 |  |  | Машины и агрегаты для переработки металлического лома |  |  |
|  | 12 |  |  | Приводмеханизма поворота конвертера, принцип работы и правила эксплуатации |  |  |
|  | 13 |  |  | Схема подачи кислорода, подвода и отвода охлаждающей воды. Механизм вертикального перемещения кислородных фурм, системы блокировки |  |  |
|  | 14 |  |  | Назначение, устройство и принцип работы сталевозов и шлаковозов |  |  |
|  | 15 |  |  | Схемы водо-, паро-, воздухо- и газопроводов в конвертерных цехах. Операции по поддержанию заданного температурного и гидравлического режима работы оборудования |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Лабораторное занятие № 1 Изучение конструкции конвертера на тренажере |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №7 Расчет основных параметров и размеров кислородного конвертера |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие № 8Расчет основных параметров и размеров кислородной фурмы |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №9 Расчет потребности в технологическом оборудовании кислородно- конвертерного цеха. |  |  |
|  | 4 |  |  | Практическое занятие № 10 Изучение планировок КЦ ПАО «НЛМК» по производственным чертежам |  |  |
|  | 5 |  |  | Практическое занятие №11 Проведение мелкого ремонта оборудования конвертерного отделения |  |  |
| Тема 2.4Основные характеристики электрооборудования конвертерных цехов | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Основы электропривода |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Электропривод механизма поворота конвертера |  | 3 |
|  | 3 |  |  | Электропривод разливочных и заливочных кранов |  | 3 |
|  | 4 |  |  | Электропривод механизма подъема кислородной фурмы |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Электропривод сталевозов и шлаковозов |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Тема 2.5Требования безопасности в процессе производственной деятельности | Содержание |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  |  | Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. Структура система стандартов безопасности труда Госстандарта России. Организационные основы безопасностью труда. Инструктаж и проверка знаний по охране труда |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Физические негативные факторы: виброакустические колебания, способы и методы защиты. Электромагнитные поля и излучения, способы и методы защиты |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Электрический ток, воздействие электрического тока на человека Методы и средства обеспечения электробезопасности. |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Опасность механического травмирования. виды и причины травматизма, мероприятия по предупреждению травматизма; мероприятия по предупреждению травматизма. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования. |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Защита человека от химических и биологических негативных факторов. Способы защиты от загрязнения воздушной и водной среды. Защита человека от опасных факторов комплексного характера |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Методы пожарной защиты на промышленных объектах |  | 2 |
|  | 7 |  |  | Освещение на рабочем месте. Психофизиологические основы безопасности труда |  | 2 |
|  | 8 |  |  | Требования бирочной системы. Понятие несчастного случая на производстве. Тяжелые, смертельные, групповые несчастные случаи. Регистрация, расследование и учет несчастных случаев |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №13 Расследование несчастных случаев на производстве с составлением акта по форме Н-1 |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №14 Анализ включения человека в электрическую цепь |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие № 15 Контроль параметров микроклимата на рабочем месте |  |  |
| Тема 2.6 Оборудование для разливки стали | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  | 1 |  |  | Сталеразливочные ковши. Сталеразливочные дозирующие устройства |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Оборудование для разливки стали в изложницы |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Общее устройство и технологические схемы основных типов МНЛЗ. Сталеразливочные стенды |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Промежуточные ковши |  |  |
|  | 5 |  |  | Кристаллизаторы, их типы. Системы охлаждения кристаллизаторов. |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Типы планировок ОНРС Перспективы развития современных МНЛЗ |  | 2 |
|  | 7 |  |  | Электропривод МНЛЗ. Электроприводрольгангов |  | 2 |
|  | 8 |  |  | Зона вторичного охлаждения. Системы охлаждения |  | 2 |
|  | 9 |  |  | Устройства для резки заготовок. Затравки, их виды |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Лабораторное занятие № 1 Изучение конструкции слябовой МНЛЗ на тренажере |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие № 17 Расчет тепловой работы кристаллизатора |  |  |
|  | 2 |  |  | Практическое занятие № 18 Изучение планировок ОНРС по производственным чертежам |  |  |
|  | 3 |  |  | Практическое занятие № 19 Выбор и расчет основного и вспомогательного оборудования ОНРС |  |  |
|  | 4 |  |  | Практическое занятие № 20 Ремонт оборудования МНЛЗ |  |  |
| Тема 2.7 Технология ведения конвертерной плавки | Содержание |  |  |  | 20 |  |
|  | 1. |  |  | Сущность производства стали в конвертерах с верхней продувкой. Технологические операции плавки. Загрузка шихты. |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Параметры состава металла и шлака, определяемые с помощью химического анализа. Регламент отбора, маркировки и передачи проб в лабораторию для определения химического состава плавки. Порядок отбора пробы металла и шлака при помощи ложки для отбора пробы и изложницы. Порядок отбора пробы металла при помощи сменного погружаемого пробоотборника. Требования к маркировке проб металла и шлака |  | 4 |
|  | 3 |  |  | Дутьевой режим конвертерной плавки. Положение кислородной фурмы, состав и давление кислорода в зависимости от периода продувки. Процессы окисления примесей конвертерной ванны |  | 4 |
|  | 4 |  |  | Шлаковый режим, характер изменения состава шлака по ходу продувки; присадка шлакообразующих материалов во время продувки металла, распределение присадок по периодам продувки. Десульфурация и дефосфорация в конвертере |  | 4 |
|  | 5 |  |  | Источники поступления, поведение и содержание азота и водорода в конвертере. Значение и способы отсечки конвертерного шлака |  | 4 |
|  | 6 |  |  | Технологические приемы по ускорению шлакообразования |  | 4 |
|  | 7 |  |  | Температурный режим, структура теплового баланса, виды охладителей. Мероприятия по повышению доли лома в завалке |  | 3 |
|  | 8 |  |  | Особенности конвертерной плавки сдонной продувкой кислородом. Ход конвертерной плавки с комбинированной продувкой. Подача инертных газов через донные продувочные фурмы в зависимости от периода продувки |  | 4 |
|  | 9 |  |  | Причины возможных аварий в конвертерном отделении. План ликвидации аварий в конвертерном отделении |  | 4 |
|  | 10 |  |  | Дифференцированный зачет |  | 4 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Лабораторное занятие № Технология выплавки стали на тренажере Сталевар. Причины нарушения технологии и пути устранения |  |  |  |
|  | 2 |  | Лабораторное занятие № Технология выплавки стали на тренажере Сталевар. Анализ и оценка качества металла после внепечной обработки по результатам лабораторных анализов. |  |  |  |
|  | 3 |  | Лабораторное занятие № Технология выплавки стали на тренажере Сталевар. Расчет количества ферросплавов для раскисления и легирования конвертерной стали. Выпуск плавки |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие № 27 Расчет материального баланса кислородно-конвертерной плавки (4 часа) |  |  |
|  | 2 |  |  | Практическое занятие № 28 Расчет теплового баланса кислородно-конвертерной плавки (4 часа) |  |  |
|  | 3 |  |  | Практическое занятие № 29Технология легирования конвертерной стали различными элементами. Расчет количества ферросплавов для раскисления и легирования конвертерной стали (4 часа) |  |  |
|  | 4 |  |  | Практическое занятие №31Остановка конвертерной плавки на заданных параметрах. Отбор пробы на анализ |  |  |
|  | 5 |  |  | Практическое занятие № 32 Мероприятия, проводимые при отклонениях от техпроцесса при выплавке в конвертерах. Методы определения корректирующих действий в случаях выявленных несоответствий. Выбросы и выносы во время продувки (4 часа) |  |  |
|  | 6 |  |  | Практическое занятие № 16 Анализ и оценка состояния техники безопасности и противопожарной защиты на конвертерной площадке |  |  |
| Тема 2.8 Технология внепечной обработки стали и применяемое оборудование | Содержание |  |  |  | 20 20 |  |
|  | 1. |  |  | Цель и назначение внепечной обработки стали. Классификация способов внепечной обработки стали |  | 1 |
|  | 2 |  |  | Установки доводки металла (УДМ): назначение, устройство, принцип работы |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Обработка стали ТШС, СШС. Обработка стали вдуванием порошкообразных реагентов. Обработка жидкой стали проволокой |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Оборудование для обработки стали вдуванием порошкообразных реагентов. Оборудование для обработки жидкой стали проволокой |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Обработка стали вакуумом, выполняемые задачи, способы(циркуляционное, порционное, ковшевое, струйное) Преимущества и недостатки различных способов вакуумирования Установки вакуумирования стали: порционный, циркуляционный, ковшевой вакууматоры: назначение, устройство, принцип работы |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Комплексная обработка стали. Характеристика основных элементов конструкции установки «Печь-ковш» (УПК): назначение, устройство, принцип работы |  | 3 |
|  | 7 |  |  | Производство стали с низким и сверхнизким содержанием углерода. |  |  |
|  | 8 |  |  | Производство стали с низким и сверхнизким содержанием серы и фосфора |  |  |
|  | 9 |  |  | Производство стали с низким и сверхнизким содержанием кислорода, водорода и азота |  |  |
|  | 10 |  |  | Производство стали с низким и сверхнизким содержанием примесей цветных металлов и неметаллических включений |  |  |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Лабораторное занятие № 1 Изучение конструкции АЦВ на тренажере (4 часа) |  |  |  |
|  | 2 |  | Лабораторное занятие № Обработка стали на УПК на аппаратно-программном тренажерном комплексе «Сталевар установки внепечной обработки стали: АПК» (6 часов) |  |  |  |
|  | 3 |  | Лабораторное занятие № 1 Изучение конструкции однопозиционного УПК на тренажере (2 часа) |  |  |  |
|  | 4 |  | Лабораторное занятие № 1 Изучение конструкции двухпозиционного УПК на тренажере (2 часа) |  |  |  |
|  | 5 |  | Лабораторное занятие № Обработка стали на УПК на аппаратно-программном тренажерном комплексе «Сталевар установки внепечной обработки стали: АПК» (6 часов) |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие № 33 Технология обработки стали инертными газами | 14 |  |
|  | 2 |  |  | Практическое занятие № 34 Технология обработки синтетическими шлаками. Расчет необходимого количества синтетического шлака |  |  |
|  | 3 |  |  | Практическое занятие № 35 Технология обработки стали на АЦВ. Расчет вакуумирования стали при внепечной обработке |  |  |
|  | 5 |  |  | Практическое занятие № 37 Расчет электронагрева металла на установке «Печь-ковш» |  |  |
|  | 8 |  |  | Практическое занятие № 40 Выбор типа и расчет необходимого количества оборудования для внепечной обработки стали |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 12 Проведение мелкого ремонта оборудования внепечной обработки |  |  |
|  | 9 |  |  | Практическое занятие № 41 Выбор методов и мероприятий по защите от негативных факторов при внепечной обработке стали |  |  |
| Тема 2.7Автоматизация процессов производства стали и прикладное программное обеспечение | Содержание |  |  |  | 10 | 2 |
|  | 1 |  |  | Комплексная автоматизация сталеплавильного производства. Технологические особенности и задачи управления конвертерным процессом. Автоматический контроль конвертерного процесса. Локальные системы управления конвертерного процесса. |  | 3 |
|  | 2 |  |  | АСУ ТП выплавки стали в кислородном конвертере |  | 3 |
|  | 3 |  |  | АСУ ТП внепечной обработки стали |  | 3 |
|  | 4 |  |  | Локальные системы управления непрерывной разливки стали. АСУ ТП непрерывной разливки стали |  |  |
|  | 5 | АСУ ТП непрерывной разливки стали |  |  |  | 3 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  | Лабораторное занятие № 1 Виртуальный тренажерный комплекс (VR) «Устройство установки внепечной обработки стали: агрегат печь-ковш» в комплекте с оборудованием |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
| Тема 2.10Технология разливки стали | Содержание |  |  |  | 26 |  |
|  | 1. |  |  | Физико-химические процессы при выпуске и разливке стали. Сравнительная характеристика различных способов разливки |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Классификация способов разливки стали в изложницы (сверху и сифоном) Преимущества и недостатки. Физико-химические процессы, протекающие при затвердевании стали. |  | 3 |
|  | 3 |  |  | Строение слитка спокойной стали. Усадка металла и способы уменьшения усадочной раковины Строение слитка полуспокойной и кипящей стали |  | 3 |
|  | 4 |  |  | Химическая неоднородность (ликвация). Дефекты стальных слитков |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Технология разливки стали различных типов в изложницы сверху и сифоном |  | 3 |
|  | 6 |  |  | Сущность и преимущества процесса непрерывной разливки Условия кристаллизации и строение непрерывнолитой заготовки |  | 3 |
|  | 7 |  |  | Температурно–скоростной режим непрерывной разливки |  | 3 |
|  | 8 |  |  | Защита струи металла от вторичного окисления. Защита поверхности металла от вторичного окисления |  | 4 |
|  | 9 |  |  | Особенности формирования непрерывнолитого слитка при его прохождении через кристаллизатор. Особенности формирования непрерывнолитого слитка при его прохождении через зону вторичного охлаждения |  | 4 |
|  | 10 |  |  | Дефекты заготовок, причины их образования и методы устранения |  | 4 |
|  | 11 |  |  | Аварийные и внештатные ситуации в процессе непрерывной разливки |  | 4 |
|  | 12 |  |  | Меры и средства обеспечения безопасности в процессе разливки стали |  | 4 |
|  | 13 |  |  | Диф.зачет |  | 4 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  | Лабораторное занятие № 2 Изучение технологии подготовки МНЛЗ к разливке по обучающей программе на компьютере в условиях КЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 2 |  |  | Лабораторное занятие № 3 Изучение технологии разливки на МНЛЗ по обучающей программе на компьютере в условиях КЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 3 |  |  | Лабораторное занятие № 4 Изучение технологии окончания разливки на МНЛЗ по обучающей программе на компьютере в условиях КЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 4 |  |  | Лабораторное занятие № 5 Изучение технологии разливки методом «плавка на плавку» по обучающей программе на компьютере в условиях КЦ ПАО «НЛМК» |  |  |
|  | 5 |  |  | Лабораторное занятие № 6 Изучение аварийных и внештатных ситуаций на МНЛЗ по обучающей программе на компьютере в условиях КЦ ПАО «НЛМК» (4 часа) |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторное занятие № Обработка стали на УПК на аппаратно-программном тренажерном комплексе «Сталевар установки внепечной обработки стали: АПК» (6 часов) |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №42 Расчет основных технологических параметров непрерывной разливки стали |  |  |
|  | 2 |  |  | Практическое занятие № 43 Причины нарушений технологии непрерывной разливки и пути их устранения |  |  |
|  | 3 |  |  | Практическое занятие № 44 Анализ качества непрерывнолитых заготовок |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  | 171 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы (домашних заданий): Подготовка докладов и сообщений по отдельным темам раздел Решение задач с использованием учебного пособия по каждой теме раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выбор шихтовых материалов в зависимости от типа сталеплавильного процесса. Выбор технологического оборудования в зависимости от марки выплавляемой стали. Составление структурной схемы по описанию технологических операций при производстве стали в конвертере. Составление типовых схем автоматизации процесса при производстве стали в конвертере. Анализ опасных и вредных производственных факторов при производстве стали в конвертере (по предложенной схеме). Анализ возможных аварийных ситуаций при производстве стали в конвертере Решение производственных ситуаций. Решение задач по определению размеров конвертера; Решение задач по производительности конвертера (суточной, годовой) Подготовка докладов, презентаций по темам «Особенности конструкций конвертеров с верхней, донной, комбинированной продувками»; « Особенности технологии конвертерной плавки при различных типах продувки»; зарисовка схем различных конструкций кислородных конвертеров; кислородных фурм. Составление структурной схемы по описанию технологических операций при производстве стали в мартеновской печи. Решение задач по определению размеров мартеновской печи ; Решение задач по производительности мартеновской печи и двухванного сталеплавильного агрегата (суточной, годовой) Подготовка докладов, презентаций по темам «Особенности конструкций двухванного сталеплавильного агрегата; зарисовка схем различных типов конструкций свода, головок, насадок регенераторов мартеновской печи ; шлаковиков. Выбор технологического оборудования для внепечной обработки в зависимости от марки выплавляемой стали. Составление структурной схемы по описанию технологических операций внепечной обработке стали определенной марки в зависимости от требований заказчика по качеству. Составление типовых схем автоматизации процесса внепечной обработки стали на различных установках. Анализ опасных и вредных производственных факторов при внепечной обработке стали (по предложенной схеме). Анализ возможных аварийных ситуаций при при внепечной обработке стали. Решение задач по определению степени десульфурации стали, дегазации стали, удалению неметаллических включений, нагреву стали, по раскислению и легированию стали. Решение задач по производительности установок внепечной обработки стали Подготовка докладов, презентаций по темам «Особенности конструкции и эксплуатации установок внепечной обработки стали на конкретном металлургическом предприятии». Составление структурной схемы разливки стали определенной марки в зависимости от требований заказчика. Составление типовых схем автоматизации процесса разливки стали на различных типах МНЛЗ.. Анализ опасных и вредных производственных факторов при разливке стали (по предложенной схеме). Анализ возможных аварийных ситуаций при разливке стали в изложницы и на МНЛЗ, Решение задач по определению технологических параметров непрерывной разливки стали. Решение задач по производительности МНЛЗ Составление таблицы классификации типов МНЛЗ; Зарисовка схем различных типов МНЛЗ Подготовка докладов, презентаций по темам «Особенности конструкции и эксплуатации установок непрерывной разливки стали на конкретном металлургическом предприятии»; «Дефекты стальных слитков и заготовок сталеплавильного производства на конкретном металлургическом предприятии. Расчет параметров электрических машин. Расчет характеристик электрических машин Формулирование ответов на контрольные вопросы к практическим работам, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. Изучение бирочной системы |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) по по разделу 2 ПМ 01 1 Разработка технологии выплавки стали в конвертерах (указывается конкретная марка стали). 2 Разработка технологии внепечной обработки стали (указывается конкретная марка стали). 3 Разработка технологии непрерывной разливки стали (указывается конкретная марка стали). 3.Разработка мероприятий по повышению стойкости футеровки сталеразливочных ковшей в условиях сталеплавильного производства конкретного металлургического предприятия. 4.Разработка мероприятий по улучшению качества (указывается конкретная марка стали). 5.Проект реконструкции отдельных технологических узлов сталеплавильного агрегата с целью улучшения качества металла ( или повышения производительности). |  |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  |  | 30 |  |
| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 3. Технология производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах |  |  |  |  | 150 |  |
| МДК 01.03Управление технологическими процессами производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах и контроль за ними |  |  |  |  | 100 |  |
| Тема 3.1 Основное и вспомогательное оборудование для производства стали в электропечах | Содержание |  |  |  | 26 |  |
|  | 1. |  |  | Классификация электропечей. |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Устройство дуговой электропечи, механическое оборудование |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Основные механизмы ДСП. |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Графитированые электроды |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Футеровка дуговой электропечи. Водоохлаждаемые части электропечи |  | 3 |
|  | 6 |  |  | Машины для загрузки электропечей |  |  |
|  | 7 |  |  | Машины для горячего ремонта электропечей |  | 2 |
|  | 8 |  |  | Схемы водо-, паро-, воздухо- газопроводов элеткропечей |  | 3 |
|  | 9 |  |  | Причины основных неполадок в работе электропечей, меры предупреждения и устранения |  | 2 |
|  | 10 |  |  | Устройство переплавных установок |  | 2 |
|  | 11 |  |  | Электрооборудование электротермических печей |  | 2 |
|  | 12 |  |  | Электропривод дуговой сталеплавильной печи |  |  |
|  | 13 |  |  | Электрооборудование индукционных печей и переплавных установок |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №1 Расчет основных параметров электродуговой печи. |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №2 Мелкий ремонт оборудования электрических печей (4 часа) |  |  |
|  | 3 |  |  | Практическое занятие № 3 Расчет потребности в технологическом оборудовании электросталеплавильного цеха |  |  |
| Тема 3.2 Технология ведения плавки в электрических печах и переплавных установках | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  |  | Физико-химические процессы при производстве стали в электропечах. Сущность процесса выплавки стали в электрических печах. Шихтовые материалы электроплавки |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Ведение плавки в электропечи. Методы интенсификации электроплавки. |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Тепловой баланс электропечей |  | 3 |
|  | 4 |  |  | Производство металлизованных окатышей. Технология плавки в ДСП на металлизованных окатышах |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Выплавка стали в индукционных печах, вакуумно-индукционных печах |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Спецэлектрометаллургия . Переплав в вакууме. |  | 2 |
|  | 7 |  |  | Электрошлаковый переплав. Электроннолучевой переплав |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №4 Подготовка шихты к плавке и расчет среднего состава металлошихты. Оценка качества шихтовых материалов |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №5 Технологияплавки в дуговой электропечи: заправка, завалка шихты, плавление, окислительный и восстановительный периоды, выпуск плавки. Процессы шлакообразования, дефосфорации и десульфурации металла, окисление углерода по ходу плавки; раскисление и легирование. Оценка качества металла на выпуске из электропечи (4часа) |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №6 Расчет материального баланса электроплавки (4часа) |  |  |
| Тема 3.3 . Оборудование для производства ферросплавов и лигатур | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Классификация ферросплавных печей непрерывного и периодического способа работы. Источники тепла. Мощность трансформатора. Механическое оборудование печи. Электроды и электрододержатели. Электропитание. Футеровка. |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Конструкция восстановительных ферросплавных печей, работающих непрерывным способом. Конструкция рафинировочных ферросплавных печей. Особенности конструкции печей для производства лигатур |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №7 Расчет производственной мощности ферросплавных печей |  |  |
| Тема 3.4 Технология плавки ферросплавов и лигатур | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  | Физико-химические условия процесса выплавки ферросилиция, ферромарганца, силикомарганца, феррохрома, феррованадия и других ферросплавов. Взаимосвязь режимов технологических процессов и качества продуктов. |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Безопасные приемы при выполнении производственных работ на электропечах, Бирочная система. Методы и средства безопасности производства стали в электропечах |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Анализ и оценка состояния техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты при работе на электропечах |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №8 Технология выплавки ферромарганца, анализ качества сырья и готовой продукции. Анализ причин брака выпускаемой продукции и разработка мер по его предупреждению |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №9 Расчет материального баланса выплавки ферромарганца (4часа) |  |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №10Технология выплавки ферросилиция, анализ качества сырья и готовой продукции. Анализ причин брака выпускаемой продукции и разработка мер по его предупреждению |  |  |
|  | 4 |  |  | Практическое занятие №11 Расчет материального баланса выплавки ферросилиция (4часа) |  |  |
|  | 5 |  |  | Практическое занятие №12 Технлогия выплавки ферротитана, анализ качества сырья и готовой продукции. Анализ причин брака выпускаемой продукции и разработка мер по его предупреждению |  |  |
|  | 6 |  |  | Практическое занятие №13 Расчет материального баланса выплавки ферротитана (4часа) |  |  |
| Тема 3.5 Автоматизация технологического процесса производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  | Технологические и теплотехнические особенности электроплавки стали в дуговых сталеплавильных печах. Автоматический контроль параметров ДСП. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Локальные системы автоматического регулирования в ДСП. |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Математические модели ДСП |  | 2 |
|  | 4 |  |  | АСУ электросталеплавильным цехом |  |  |
|  | 5 |  |  | Использование программного обеспечения в управлении технологическим процессом выплавки стали и ферросплавов в электропечах |  |  |
|  | 6 |  |  | Диф. зачет |  | 2 |
|  | Лабораторныезанятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  | 50 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы (домашних заданий). Подготовка докладов и сообщений по отдельным темам раздел Решение задач с использованием учебного пособия по каждой теме раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выбор технологического оборудования для выплавки электростали в зависимости от марки Составление структурной схемы выплавки стали определенной марки в электропечи в зависимости от требований заказчика. Составление типовых схем автоматизации процесса выплавки электростали в различных типах электропечей. Анализ опасных и вредных производственных факторов при выплавке стали (по предложенной схеме). Анализ возможных аварийных ситуаций при выплавке стали в электропечах. Решение производственных ситуаций. Решение задач по определению размеров электропечи. Решение задач по производительности электропечей. Подготовка докладов, презентаций по темам «Особенности конструкции и эксплуатации шахтных, вакуумных дуговых , индукционных печей на конкретном металлургическом предприятии»; Составление таблицы «Классификация электропечей»; зарисовка схем ДСП и ШП, индукционных печей. |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) по разделу 3 ПМ 01 1 Разработка технологии выплавки стали в электропечах (указывается конкретная марка стали). 2 Разработка технологии выплавки ферросплавов (указывается конкретная марка ферросплава). |  |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика по модулю Виды работ -обучение операциям разметки; - обучение операциям рубки; - обучение операциям правки; - обучение операциям резания; -изготовление деталей; - обучение операциям опиливания; - обучение операциям обработки отверстий; - обучение операциям разборки и сборки соединений; -выявление неисправностей деталей оборудования; - выполнение эскизов неисправных деталей оборудования; -составление технологических карт изготовления или восстановления неисправных деталей Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ -прохождение вводного инструктажа --получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе оборудования и принятых мерах по их устранению -проверка состояния средств индивидуальной и коллективной защиты и проверка исправности блокировок, производственной сигнализации и средств связи; - применение правил внутреннего трудового распорядка работников ПАО "НЛМК" на производственной практике; - работа с общими инструкциями по охране труда для работников комбината; - работа с инструкциями по бирочной системе; - применение технологических инструкций по производству передельного чугуна; -анализ структуры доменного цеха и его связей с другими цехами; - сопровождение контроля работы основного оборудования на различных участках аглодоменного производства; - сопровождение контроля работы вспомогательного оборудования на различных участках аглодоменного производства; - выявление и устранение мелких неисправностей в работе оборудования на различных участках доменного цеха - освоения навыков загрузки шихтовых материалов в доменную печь; - сопровождение ведения технологических процессов производства чугуна в плановом и аварийном режиме, используя программное обеспечение; - освоение навыков эксплуатации доменной печи; -ведение агрегатного журнала и учетной документации; - отработка навыков в расчете шихты и выбора материалов для производства чугуна; -отработка навыков управления грузоподъемными и транспортирующими механизмами, работающими в доменных цехах; - наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов в производстве чугуна; -принимать участие в осуществлении нагрева дутья до заданных температур; - участие в переключении воздухонагревателей; - совершенствование навыков наблюдения за контрольно-измерительными приборами; -выполнение требований техники безопасности при управлении технологическим процессом и эксплуатации оборудования -Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте; -получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе оборудования и принятых мерах по их устранению -проверка состояния средств индивидуальной и коллективной защиты и проверка исправности блокировок, производственной сигнализации и средств связи; -проверка наличия и исправного состояния инструмента и специальных приспособлений для ведения плавки в конвертере; -контроль состояния и очистка механизмов отделения выплавки стали, внепечной обработки и непрерывной разливки; -проведение горячего ремонта сталеплавильного агрегата, сталеразливочных и промежуточных ковшей; -подготовка инструментов и приспособлений для отбора проб и измерения температуры металла; -ведение агрегатного журнала и учетной документации; -проверка наличия в местах хранения технологических запасов шихтовых материалов, легирующих добавок, приемка и взвешивание; -проверка шихтовых механизмов на соответствие техническим требованиям по сопроводительным документам -проверка состояния основного и вспомогательного оборудования отделения выплавки стали, внепечной обработки и непрерывной разливки; -руководство завалкой лома и заливкой чугуна в конвертер; -контроль и корректировка параметров процесса выплавки стали, внепечной обработки и непрерывной разливки; -руководство отбором проб металла и измерением температуры; -определение готовности металла для его выпуска из конвертера, после внепечной обработки стали; -правильность выбора и использования систем; -автоматическое управление технологическим процессом выплавки стали; -правильность выбора и использования систем автоматического управления технологическим процессом внепечной обработки стали; -правильность выбора и использования систем автоматического управления технологическим процессом непрерывной разливки стали; -руководство завалкой лома и заливкой чугуна в конвертер; -подготовка раскислителей и подача их в ковш при выпуске плавки; -наладка и управление установкой дистанционной разливки стали; -выполнение работ по подготовке и установке промежуточных ковшей, заделка зазоров между затравками и кристаллизатором; -управление стопорами промежуточного устройства при разливке стали; -демонстрация знаний видов дефектов выпускаемой продукции; -характеристика причин брака выпускаемой продукции; -выполнение требований техники безопасности при управлении технологическим процессом и эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 72 180 |  |
| Всего |  |  |  |  | 1500 |  |

# 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной рабочей программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «технологии производства черных металлов»;  «основ металлургического производства»; «технологии и оборудования металлургических цехов».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебного кабинета междисциплинарных курсов:

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- стенды со схемами;

- комплект нормативно-технической документации;

- комплект учебно-методической документации

- компьютерные программы по моделированию процессов технологии производства черных металлов.

Технические средства обучения:

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ камера), лицензионное программное обеспечение.

Оборудование кабинета и рабочих мест  «технологии и оборудования металлургических цехов»:

- стенды и макеты оборудования, узлы оборудования;

- комплект методических пособий для проведения практических работ.

Реализация рабочей программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которая проводится, рассредоточено в цехах доменного и сталеплавильного  производства.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Клим О.Н.Основы металлургического производства: учебное пособие для СПО / Клим О.Н.,- Москва: юрайт,2020

2. Кудрин, В. А.Технологические процессы производства стали : учеб. / В. А. Кудрин, В. А. Шишимиров. - Ростов н./Д. : Феникс, 2017

Дополнительная литература:

1. http://new. Znanium.com/ Электронно- библиотечная система Znanium

2. Беляев, С. В. Основы металлургического и литейного производства : учеб. пособие / С. В. Беляев, И. О. Леушин. - Ростов н./ Д. : Феникс, 2016.

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы ПМ «Ведение  технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов)» предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных занятий и практических занятий.

Лабораторные и практические занятия и самостоятельная работа студентов  сопровождаются учебно-методическим обеспечением.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включают официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
по профилю профессионального модуля.

Освоение программы данного модуля проводится после изучения общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Основы металлургического производства», «Теплотехника», « Химические и физико-химические методы анализа», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Безопасность жизнедеятельности».

Производственная практика осуществляется на металлургических предприятиях в цехах доменного, сталеплавильного производства и включает все технологические этапы производства продукции от окускования  материала до разливки стали.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов)», прохождение стажировки на металлургических предприятиях в доменных и конвертерных цехах  не реже 1-го раза в 3 года.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную аттестацию в виде экзамена по профессиональному модулю.

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения студентов до начала обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе обучения и осуществляется в виде компьютерного тестирования, выполнения лабораторных занятий и практических заданий, устных и письменных  опросов.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена по профессиональному модулю, который проводит экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители работодателя.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов освоения профессионального модуля (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Осуществлять технологические операции по производству черных металлов | Соблюдение параметров технологического процесса от подготовки сырья до выпуска готовой продукции Соответствие производственных и технологических расчетов при производстве чугуна и стали Обоснованность использования справочных данных и научно-технической документации при выборе технологии получения черных металлов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 1.2 Использовать системы автоматического управления технологическим процесссом | Использование систем автоматического управления доменным и сталеплавильным процессом Использование программного обеспечения, компьютерных и телекоммуникационных средств в ходе ведения технологических процессов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 1.3 Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, обеспечивающие процесс производства черных металлов | Соответствие действий по эксплуатации технологического оборудования технологическому процессу производства черных металлов Использование справочных данных и научно-технической документации при обосновании технических характеристик оборудования Соответствие принятие мер по предотвращению и исправлению мелких неисправностей в процессе работы оборудования Решение производственных ситуаций с учетом технологии производства, видом применяемого оборудования методом контроля Выполнение конструктивных расчетов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК1.4 Анализировать качество сырья и готовой продукции | Точность анализа качества сырья и готовой продукции Точность отбора и подготовки проб для анализов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 1.5 Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать мероприятия по его предупреждению | Своевременность выявление причин брака выпускаемой продукции и разработка мероприятий по его предупреждению | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 1.6 Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке | Соответствие мер защиты окружающей среды от вредного выброса производства | - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а также личностных результатов реализации рабочей программы воспитания по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения - Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности | - Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Правильный выбор способов решения профессиональных задач - Рациональная организация собственной деятельности во время выполнения лабораторных и практических занятий, при прохождения производственной практики | - Соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ - Наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ - Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - Грамотное решение профессиональных задач - Обоснование и защита своего варианта решения профессиональных задач | - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при выполнении лабораторных и практических работ, при работе в группе по решению производственных ситуаций, при прохождении производственной практики |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Эффективный поиск необходимой информации; - Использование различных источников для поиска информации, включая электронные | Оценка выполнения лабораторных и практических работ Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологии при выполнении индивидуальных заданий. - работа с различными прикладными программами | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении домашних заданий, при прохождении производственной практики |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности 
22.02.01 Металлургия черных металлов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Организация работы коллектива на производственном участке»

Обязательный профессиональный блок

# 2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4. условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 18 |

1 паспорт ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация работы коллектива на производственном участке

1.1 Область применения программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация работы коллектива на производственном участке и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей.

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, возникающих в рамках технологического процесса.

Содержание примерной рабочей программы ПМ 02 Организация работы коллектива на производственном участке  и результаты обучения учитывают требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  среднего общего образования.

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по любым профессиям при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- планирования собственной деятельности, работы подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей;

- принятия решений в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках технологического процесса;

- уметь:

- планировать задания для персонала;

- формировать бригады;

- обеспечивать выполнение производственных заданий;

- самоанализировать профессиональную деятельность и заниматься профессиональным самосовершенствованием;

- планировать и определять оптимальные решения в условиях нестандартной ситуации;

- знать:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- законодательные и нормативно-правовые акты в области данного вида производства;

- систему планирования в организации;

- принципы рациональной организации производственного процесса;

- показатели производственной программы;

- сущность и содержание персонального менеджмента;

- технологию поиска и получения работы, факторы успеха на новой работе;

- способы управления собственным временем;

- влияние организации  рабочего места на  эффективность деятельности;

- основы рациональной организации рабочего места;

- способы поддержания и восстановления работоспособности;

- содержание корпоративной культуры и ее влияние на эффективность деятельности;

- алгоритм принятия решений;

- типы и причины конфликтов и пути их разрешения;

- пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом;

- этические регуляторы в управлении

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 90 часов, в том числе:

в форме практической подготовки – 8 часов;

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;

практических работ обучающегося – 20 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;

производственной практики – 36 часов.

# 2 результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения примерной рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Организация работы коллектива на производственном участке, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и  личностными результатами реализации рабочей программы воспитания по специальности22.02.01 Металлургия черных металлов:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей |
| ПК 2.2 | Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках технологического процесса. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 | Раздел 1. Правовое регулирование трудовых отношений | 18 | 12 | 4 | - | 6 | - | - | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 | Раздел 2. Организация производственного процесса и планирование на предприятии | 19 | 12 | 8 | - | 7 | - | - | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 | Раздел 3. Организация собственной деятельности и работы персонала | 17 | 12 | 8 | - | 5 | - | - | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 90 | 36 | 20 | - | 18 | - | - | 36 |

# 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ 02. Правовое регулирование трудовых отношений |  |  |  | 24 |  |
| МДК 02.01. Организационно-правовое управление |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Законодательство о труде. Трудовой договор | ### Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | - Предмет, метод, задачи. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений. - Понятие и содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Переводы на другую работу. Основания прекращения трудового договора. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие - № 1 Оформление документов при приеме на работу Составление трудового договора |  |  |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2 Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда | ### Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | - Рабочее время: понятие и виды. Режим и учет рабочего времени Понятие и виды времени отдыха. Отпуска в трудовом праве Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда. Оплата в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время. Нормы труда. |  |  | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | 1 |  |
| Тема 1.3 Гарантии и Регулирование охраны труда трудовым законодательством | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные государственные гарантии по оплате труда работников. -Понятие гарантий и компенсаций в трудовом законодательстве. -Порядок утверждения правил внутреннего распорядка. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. Дисциплинарная ответственность. Общие положения по охране труда, рассматриваемые в Трудовом кодексе РФ. Особенности охраны труда на тяжёлых, вредных и опасных работах. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. |  |  | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | 1 |  |
| Тема 1.4 Материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства | ### Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | - Материальная ответственность: общие положения. Материальная ответственность работодателя. Материальная ответственность работника. - Общие положения о защите прав работников. Защита трудовых прав профсоюзами. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Трудовые споры: понятие, виды, причины. Органы компетентные разрешать трудовые споры. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. Забастовки. Виды социальной помощи (по государственному страхованию). Пенсии. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 Рассмотрение и разрешение трудовых споров |  |  |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. |  |  |  | 12 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Анализ ситуаций связанных с трудовым правом. 2. Составление докладов и сообщений. 3. Проведение самотестирования по темам раздела. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 ПМ 02. Организация производственного процесса и планирование на предприятии |  |  |  | 22 |  |
| МДК 02.01. Организационно-правовое управление |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Организация производственного процесса. Производственный цикл, его структура | ### Содержание |  |  | 2 | 2 |
|  | 1 | - Понятие производственного процесса. Структура производственного процесса. Организация производственного процесса в пространстве и времени. Принципы организации производства. Классификация производственных процессов. Типы производства и их характеристика. Особенности производственного процесса на металлургическом предприятии - Понятие производственного цикла. Стадии производственного цикла. Пути сокращения производственного цикла. Понятие такта и перекрытия. Длительность производственного цикла. Методы организации производства (поточный и не поточный). |  |  |  |
|  | #### Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | #### Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Расчёт длительности производственного цикла |  |  |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | 3 |  |
| Тема 2.2 Основные направления научной организации труда. Система планирования на предприятии. Производственная мощность предприятия. Понятие и показатели производственной программы. | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | - Понятие элементы и задачи научной организации труда. Условия труда и отдыха, установление режимов труда и отдыха. - Понятие плана. Функции плана. Принципы планирования. Методы планирования Система стратегического, тактического и оперативного планирования. - Понятие производственной мощности. Факторы, влияющие на производственную мощность. Последовательность расчета производственной мощности. Фонд времени (календарный, номинальный, эффективный). - Понятие производственной программы. Измерители производственной программы. Стоимостные показатели производственной программы: товарная продукция, реализованная продукция, валовая продукция, чистая продукция. Специфические показатели производственной программы металлургического предприятия. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Расчёт трудовых норм. Составление баланса рабочего времени. Составление графика сменности. |  |  |  | 3 |
|  | Практическое занятие № 5 Расчёт производственной мощности |  |  |  | 3 3 |
|  | Практическое занятие № 6 Составление производственной программы |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. |  |  |  | 11 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Произвести сравнительную характеристику типов производства. 2. Решение типовых задач по определению цикла, такта, перекрытия. 3. Определение основных мотиваторов для различных категорий работников. 4. Решение типовых задач по определению фонда времени и мощности. 5. Сбор информации для выполнения практической работы по бизнес-плану. |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 ПМ 02. Организация собственной деятельности и работы персонала |  |  |  | 2 |  |
| МДК 02.01. Организационно-правовое управление |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Основы принятия управленческих решений | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | - Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и принятие решений. Процесс принятия управленческого решения. Методы и уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7 Принятие управленческих решений |  |  |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Управление собственным временем Управление личной карьерой | Содержание |  |  | - |  |
|  |  |  | Поиск и получение работы и самопрезентация. Способы поиска рабочего места, структура резюме, основные требования к резюме, информация об уровне оплаты, правила оформления резюме, сопроводительное письмо к резюме, написание заявления, телефонный звонок. Получение работы; прохождение собеседования: подготовка, что надеть и как себя вести, содержание основных тем собеседования, заключение контракта. Адаптация в коллективе. Освоение новой работы, закрепление успеха. |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Составление резюме, подготовка к собеседованию |  |  |  | 3 |
| Тема 3.3 Этические регуляторы в управлении | ### Содержание |  |  | - |  |
|  |  | Понятие этики, морали и нравственности, деловой этики. Основные этические нормы в предпринимательстве. Этические аспекты работы менеджера с коллективом. Этика проведения коллективных мероприятий Понятие имиджа и его составные компоненты. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 Этика проведения коллективных мероприятий |  |  |  | 3 |
| Тема 3.4 Типы и причины конфликтов и пути их разрешения Пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом | ### Содержание |  |  | - | 2 |
|  | 1 | Понятие и уровни конфликта. Типы и причины конфликтов. Методы решения конфликтов. Пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 Разрешение конфликтных ситуаций. Предотвращение и борьба со стрессом. |  |  |  | 3 |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  | 2 | 4 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. |  |  |  | 11 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы (домашних заданий) - Специфика менеджмента в России - Организация работы предприятия - Потребности человека - Анализ типовых ситуаций. - Управление и типы характеров - Проведение и анализ самотестирования. - Техника телефонных переговоров - Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места - Доклады на актуальные темы - СР по работоспособности |  |  |  | 28 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) по разделу 2 Виды работ Ознакомиться с законодательными и нормативно-правовыми актами в области сталеплавильного производства, режимами труда и отдыха, гарантиями и компенсациями, методами поддержания дисциплины труда, системой профессиональной подготовки и переподготовки кадров на предприятии. Ознакомиться с организацией производственного процесса и организацией труда, системой планирования на предприятии, мероприятиями направленными на сокращение загрязнения окружающей среды. Составить план работы бригады. Выявить направления повышения дальнейшего профессионального развития и повышения квалификации, приобрести навыки принятия решений, работы в коллективе, организовывать и контролировать работу подчиненных с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |  |  |  | 36 |  |
| Всего |  |  |  | 138 |  |

# 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета экономики организации, менеджмента, правового обеспечения профессиональной деятельности;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:	Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, средства доступа к сети Интернет,  электронные учебники.

Оборудование учебного кабинета и рабочего места преподавателя кабинета социально-экономических дисциплин:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя (с персональным компьютером),

- мультимедийный проектор, колонки.

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- лицензионная операционная система

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Румынина, В. В.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. для СПО / В. В. Румынина. - М.: Академия, 2020.

- Хабибуллин, А. Г.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. пособие для СПО / А. Г. Хабибуллин. – М. : Форум, 2020. - ЭОР.

- Косьмин, А. Д.

Менеджмент : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. - М.: Академия, 2020.

Дополнительная литература:

- Легкий способ пройти собеседование при приеме на работу. Все вопросы и ответы. – СПб.: Питер, 2019. – 176 с.: ил.

- Мультимедийный учебник на CD-ROM: TeachProTM «Экономика предприятия (предпринимательская)»/ В.П. Грузинов.- 3-е изд.,перераб. и доп.-М.: ММТ и ДО, 2017-400с.:ил.

- Организация производства на промышленных предприятиях; Учебник./ Иванов И.Н. -М.: ИНФРА-М, 2019. – 352 с. - (Высшее образование).

- Организация труда персонала: Учебник. / Егоршин А.П., Зайцев А.К. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 320 с. - (Высшее образование).

- Основы менеджмента: Практикум. / Семенов А.К., Набоков В.И. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019 – 476 с.

- Трудовой  кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 1 августа 2009 года. – М.: Эксмо, 2019. – 256 с.

7. Драчева, Е. Л. Менеджмент : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - М. : Академия, 2018.

8. Комментарии к Трудовому кодексу Российской Федерации. – 4-е изд., испр., доп. и перераб./Отв.ред.проф. Ю.П. Орловский. – М.: КОНТАКТ: ИНФРА-М, 2019. – 1197 с

Интернет-ресурсы:

- http://www.economicus:ru  (Экономический портал, предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических вопросов).

- http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

- http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

- http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»).

- http://www.zipsites.ru  (Бесплатная электронная интернет библиотека).

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация рабочей программы профессионального модуля ПМ 02 Организация работы коллектива на производственном участке предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий.

Практические занятия и внеаудиторная работа студентов сопровождаютсяся учебно-методическим обеспечением.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, периодические издания по профилю профессионального модуля.

Освоение рабочей программы профессионального модуля  проводится после изучения общепрофессиональных дисциплин  ОП.11. Охрана труда и техника безопасности;

ПМ.01 Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов).

Производственная практика осуществляется в цехах доменного. Сталеплавильного и агломерационного производства

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих цехов ПАО          «НЛМК»

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: высшее образование или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю профессионального модуля «Организация работы коллектива на производственном участке». Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, входящих в состав профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.

Мастера: образование среднее специальное, имеющие опыт работы.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную аттестацию в форме экзамена по профессиональному модулю.

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения студентов до начала обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальной домашней работы.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена по профессиональному модулю, вопросы к которому рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается зам. директором по УР.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов освоения профессионального модуля (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. | Планирование деловой карьеры | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы Зачет |
|  | Составление плана производства стали | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы Зачет |
|  | Умение работать в коллективе и организовать его деятельность | Оценка поведения студента в ходе учебных занятий, прохождения практики |
|  | Составление плана работы бригады | Оценка выполнения студентом задания по производственной практике |
| ПК 2.2 Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках технологического процесса. | Знание и применение технологии принятия решений | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы Зачет |
|  | Умение принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках технологического процесса | Оценка деятельности студента в ходе деловой игры и производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Знание и использование принципов эффективного использования времени, правил личной организованности и самодисциплины, методов учета использования времени | Оценка самостоятельной работы Оценка линии поведения студента в ходе учебного процесса Зачет |
|  | Знание и умение определять приоритетные цели и задачи | Оценка самостоятельной работы Оценка выполнения практической работы Оценка деятельности студента в ходе прохождения практики Зачет |
|  | Умение рационально распределять время между различными видами деятельности | Оценка выполнения практической работы Оценка деятельности студента в ходе учебного процесса, самостоятельной работы, прохождения практики |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Оценка деятельности студента в ходе учебного процесса, деловой игры и прохождения практики |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Умение пользоваться различными источниками информации при освоении необходимых знаний по дисциплине, подготовке докладов, сообщений | Оценка качества и разнообразия информации в докладах и сообщениях студентов Оценка степени самостоятельности и рациональности при подборе источников информации для выполнения заданий |
|  | Сбор информации для выполнения заданий производственной практики | Оценка степени самостоятельности и рациональности подбора источников информации в ходе прохождения производственной практики |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Рациональное использование вычислительной, коммуникационной и организационной техники при освоении новых знаний, выполнении самостоятельной работы, практических работ | Оценка умения пользоваться средствами вычислительной, коммуникационной и организационной техники в ходе аудиторных занятий, при выполнении самостоятельной работы. |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Рациональная линия поведения в учебной группе и трудовом коллективе | Оценка линии поведения студента в ходе учебного процесса, деловой игры и прохождения практики |
|  | Знание и применение способов разрешения конфликтных ситуации | Оценка выполнения практической работы Оценка линии поведения студента в ходе учебного процесса Зачет |
|  | Знание и применение способов предотвращения и борьбы со стрессом | Оценка выполнения практической работы Оценка линии поведения студента в ходе учебного процесса Зачет |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Уметь брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий | Оценка деятельности студента в ходе учебного процесса, деловой игры и прохождения практики |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Знание правовых основ регулирования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников | Оценка выполнения самостоятельной работы Зачет |
|  | Определение жизненных целей и планирование деловой карьеры | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка деятельности студента в ходе прохождения практики Зачет |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности 
22.02.01 Металлургия черных металлов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Участие в экспериментальных и исследовательских работах»

Обязательный профессиональный блок

# 2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2 результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 16 |

1 паспорт ПРИМЕРНОЙ Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Участие в экспериментальных и исследовательских работах

1.1 Область применения программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью  образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 22.02.01 Металлургия чёрных металлов в части освоения вида деятельности (ВД): Участие в экспериментальных и исследовательских работах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов.

- Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности.

- Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности.

Содержание примерной рабочей программы ПМ 03 Участие в экспериментальных и исследовательских работах и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта.

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в разработке новых технологий и технологических процессов;

- участия в обеспечении и оценке экономической эффективности;

- оформления результатов экспериментальной и исследовательской деятельности;

уметь:

- разрабатывать техническое задание;

- устанавливать и поддерживать оптимальные параметры технологии;

- подбирать оптимальный состав сырья;

- прогнозировать качество продукции, исходя из свойств и состава исходного сырья;

- рассчитывать показатели экономической эффективности;

- анализировать влияние инновационного мероприятия на организацию труда;

- оформлять проектную документацию;

знать:

- проектную документацию;

- порядок внедрения новых технологий;

- отличительные особенности новой технологии;

- источники формирования капитала организации;

- основные фонды и резервы их использования;

- особенности повышения эффективности использования оборотных средств;

- влияние маркетинга на эффективность деятельности;

- факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельность;

- показатели эффективности инноваций;

- требования к содержанию, структуре и оформлению проектной документации;

- прикладные программы.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 90 часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  18 часов;

производственной практики – 36 часов.

# 2 результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения примерной рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися ВД Участие в экспериментальных и исследовательских работах в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов. |
| ПК 3.2 | Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. |
| ПК 3.3 | Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 | Раздел 1. Участие в разработке новых технологий и технологических процессов | 9 | 6 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| ПК 3.2 | Раздел 2. Оформление результатов экспериментальной и исследовательской деятельности | 12 | 8 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| ПК 3.3 | Раздел 3. Оценка экономической эффективности инноваций | 33 | 22 | 12 |  | 11 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 90 | 36 | 16 |  | 18 |  |  | 36 |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Внедрение новых технологий и технологических процессов |  |  |  |  |  | 9 |  |
| МДК 03 01 Технология исследовательской деятельности |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 1.1. Сущность исследовательской деятельности и понятие технического задания |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  |  | Понятие Техническое задание (ТЗ). Место ТЗ в структуре проектирования. Состав и содержание технических заданий. Вид и состав требований ТЗ. |  | 2 |
|  |  | 2 |  |  | Составление списка требований ТЗ. Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ Анализ задания заказчика. Конкретизация целей проектирования. |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1 |  | Практическое занятие № 1 Разработка типового технического задания на выполнение работ. |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении 1 раздела ПМ |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) - систематическая проработка конспектов занятий по вопросам к теме 1.1 составленным преподавателем; - анализ литературных источников (периодических изданий, учебной и специальной технической литературы) по выбранной теме; - анализ собранного материала; - оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2 Оформление результатов экспериментальной и исследовательской деятельности |  |  |  |  |  | 12 |  |
| МДК 03 01 Технология исследовательской деятельности |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Тема 2.1 Производственная проектная деятельность, оформление технических текстовых в соответствии с Государственными стандартами и представление результатов научно - исследовательской работы | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Общие принципы организации процесса проектирования. Стадии проектирования. Принципы и нормы проектирования производственных, технологических процессов черной металлургии. |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Состав проектной документации. ЕСКД, ЕСТД. Схемы. Оформление графиков, диаграмм. Составление приложений и примечаний. |  |  |  | 1 |
|  | 3 |  | Виды и комплектность конструкторской документации, обозначение. Требования к структуре выпускной квалификационной работе ГОСТ 2.104; ГОСТ 2.105. |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие №1 Оформления документации по патентно-лицензионной работе и изобретательству. |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении 2 раздела ПМ 03 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) 1 . Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя и индивидуального задания для дипломного проектирования. 2. Проработка стандартов ЕСКД, регламентирующих правила и формы оформления документов; 3. Оформление практических работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3. Оценка экономической эффективности инноваций |  |  |  |  |  | 33 |  |
| МДК 03 01 Технология исследовательской деятельности |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Тема 3.1 Основной капитал и его роль в производстве | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Понятие основного капитала, его сущность и значение. Показатели эффективного использования основных производственных фондов. Источники формирования капитала организации. Амортизация и износ основных производственных фондов. Резервы использования основных производственных фондов. |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 1 Расчёт показателей эффективного использования основных производственных фондов. |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Оборотный капитал | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. Показатели эффективного использования оборотных средств. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 2 Расчёт показателей эффективного использования оборотных средств. |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Кадры организации и производительность труда | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 3 Расчёт численности работников. Расчёт производительности труда. |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Практическое занятие № 4 Расчёт заработной платы работников доменного и сталеплавильного производства. Расчёт трудовых норм. |  |  |  |  |
| Тема 3.4 Прибыль и рентабельность | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, показатели прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Распределение и использование прибыли. Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Методика расчета показателей рентабельности . |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 5Расчёт показателей прибыли цеха, предприятия. Расчёт показателей рентабельности цеха, предприятия. |  |  |  |  |
| Тема 3.5 Показатели и методика оценки эффективности инноваций | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Инновационная деятельность организации, ее содержание. Показатели эффективности новой техники и технологии. Методика оценки эффективности инноваций. |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 6 Расчёт показателей экономической эффективности новой техники и технологии. Расчёт показателей эффективности производства. |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении 3 раздела ПМ 03 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) систематическая проработка конспектов занятий по вопросам к темам 3.1 и 3.2 составленным преподавателем; - написание и защита доклада с презентацией на темы: «Роль и значение горно-металлургической отрасли в системе рыночной экономики», «Материально-техническая база металлургической отрасли» к темам 3.1 и 3.2; - систематическая проработка конспектов занятий по вопросам к темам 3.3 и 3.4составленным преподавателем; - выполнение и оформление практических заданий. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Виды работ - участие в разработке новых технологий и технологических процессов; - изучение финансово –хозяйственной деятельности подразделения, в котором проходят производственную практику. - участие в обеспечении и оценке экономической эффективности; - оформления результатов экспериментальной и исследовательской деятельности; - расчёт показателей экономической эффективности деятельности подразделения; - анализ влияния инновационного мероприятия на организацию труда; - анализ источников формирования капитала организации; - анализ показателей использования основных фондов, оборотных фондов. трудового потенциала, себестоимости продукции - изучение работы подразделения, в котором проходят производственную практику; - ознакомление с планами модернизации и реконструкции производства. - изучение содержания, построения и принципов оформления технической и технологической документации. - изучение чертежей промышленного оборудования. -участие в работе групп качества по внедрению инновационного мероприятия. -участие в выполнении технического или технологического задания, связанного с инновационным мероприятием, осуществляемым на участке практики. - выбор тематики дипломного проекта. -выявление резервов повышения эффективности работы подразделения, в котором проходят производственную практику. - сбор информации необходимой для оценки эффективности разработанных мероприятий. - разработка мероприятий направленных на повышение эффективности работы подразделения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 90 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4 условия реализации примерной Рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Инженерная графика», «Экономика организации, менеджмент, правовое обеспечение профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета «Экономики организации, менеджмента, правового обеспечения профессиональной деятельности» и рабочих мест кабинета:

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- мультимедийная техника с соответствующим программным обеспечением;

- электронные учебники.

Оборудование учебного кабинета «Инженерная графика» и рабочих мест кабинета:

- посадочные места (с персональными компьютерами) по количеству   обучающихся;

-  рабочее место преподавателя (с персональным компьютером).

Технические средства обучения:  мультимедиапроектор;   персональные  компьютеры;   лицензионные  системы  автоматизированного  проектирования  AutoCAD,  КОМПАС-ГРАФИК  и  текстовый  процессор   Microsoft  Word;  наличие выхода в Интернет.

Реализация примерной рабочей программы профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится концентрированно в структурных подразделениях организаций и предприятий, осуществляющих деятельность по профилю профессионального модуля.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов : учеб. пособие / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2019. - ЭОР.

Дополнительные литература:

1. AutoCAD/ Руководство пользователя/ компания  Autodesk  (прилагается к диску программы)

2. Электронный  учебник  по  КОМПАС-ГРАФИК/ компания  АСКОН  (Санкт-Петербург, Россия) прилагается к диску программы.

Интернет-ресурсы:

- www.ascon.ru   сайт  компании АСКОН  (Санкт-Петербург, Россия) графический редактор КОМПАС-ГРАФИК (методические материалы)

http://edu.ascon.ru/about/  ресурсы для обучения

- сайт  компании  Autodesk  графический редактор  AutoСAD:

учебные пособия  www.autodesk.com/autoсad-tutorials

ресурсы для обучения   www.autodesk.com/autoсad-learningpath

- Журнал  «САПР  и  графика»    http://www.sapr.ru

- http://www.economicus:ru  (Экономический портал, предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических вопросов).

- http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

- http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

- http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»).

- http://www.zipsites.ru (Бесплатная электронная интернет библиотека).

- http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#13 (Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей).

- http://elibrary.ru/defaultx.asp (Научная электронная библиотека)

- http://techlibrary.ru/   (Техническая библиотека - большая коллекция научно-технической литературы  - фундаментальные и научно-практические работы).

- http://www.tehlit.ru/ (Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы. Представлен большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных инструкций, договоров и других видов документов - всего свыше 34 000 названий).

- http://djvu-inf.narod.ru/ На сайте предлагаются ссылки на сетевые библиотеки технической литературы, где книги представлены в формате DjVu.

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация рабочей программы профессионального модуля ПМ 03 Участие в экспериментальных и исследовательских работах предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий.

Лабораторные работы, практические занятия и внеаудиторная работа студентов должны сопровождаться учебно-методическим обеспечением.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
по профилю профессионального модуля.

Освоение примерной рабочей программы профессионального модуля должно проводиться после изучения общепрофессиональных дисциплин:  «Инженерная графика», «Основы экономики», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,  «Основы автоматизации технологических процессов», «Охрана труда и техника безопасности» и профессиональных модулей: «Ведение технологических процессов производства черных металлов (чугуна, стали и ферросплавов)», «Планирование и организация работ подразделения».

Производственная практика должна осуществляться в отделах организаций и предприятий по профилю специальности.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 03 Участие в экспериментальных и исследовательских работах, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную аттестацию в виде экзамена по профессиональному модулю.

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения студентов до начала обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе обучения и осуществляется в виде контрольных работ, выполнения лабораторных работ и практических заданий, устных и письменных  опросов.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена по профессиональному модулю, который проводит экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители работодателя.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов освоения профессионального модуля (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов. | Разработка (оформление фрагмента) технологического документа специального назначения для инновационного мероприятия с учетом требований ГОСТ и отраслевых положений. | Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях. Экзамен по профессиональному модулю. |
|  | Соответствие содержания собранной информации по инновационному мероприятию заданию. | Оценка деятельности на практике по профилю специальности |
|  | Составление технологического (технического) задания на инновационное мероприятие по предложенной схеме в соответствии с требованиями ГОСТ и отраслевых положений. | Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях. |
|  | Участие во внедрении инновационного мероприятия в рамках прохождения производственной и преддипломной практики. | Оценка деятельности в процессе практики по профилю специальности |
|  | Разработка технического задания в рамках выполнения курсового (дипломного) проекта в соответствии с требованиями ГОСТ и отраслевых положений. | Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях. Отчет по практике по профилю специальности |
| ПК 3.2 Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности инновационного мероприятия | Анализ показателей эффективности использования основных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов; себестоимости продукции; прибыли и рентабельности; экономической эффективности инновационных мероприятий | Зачет Оценка самостоятельной работы Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях. |
|  | Расчет экономических показателей | Оценка самостоятельной работы Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях. |
|  | Разработка мероприятий по повышению эффективности работы и выявлению резервов | Оценка самостоятельной работы . |
|  | Обоснование экономической эффективности инновационного мероприятия | Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях. |
| ПК 3.3 Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности | Оформление пояснительной записки дипломных и курсовых проектов при использовании программы Word, в соответствии с государственными стандартами | Оценка деятельности по оформлению пояснительной записки (для курсового и дипломного проекта) Тестирование Оценка самостоятельной работы Экзамен по профессиональному модулю |
|  | Создание чертежа-шаблона в системе AutoCAD (для оформления курсового и дипломного проекта). | Оценка выполнения графической работы Оценка самостоятельной работы |
|  | Создание чертежа общего вида. Таблица составных частей изделия. | Оценка выполнения графической работы Тестирование Оценка самостоятельной работы Экзамен по профессиональному модулю |
|  | Создание спецификации (перечня оборудования). | Оценка выполнения графической работы Оценка самостоятельной работы Экзамен по профессиональному модулю |
|  | Оформление таблицы на формате А1 (А2, А3) (по специальности) | Оценка выполнения графической работы Оценка самостоятельной работы |
|  | Оформление графиков и диаграмм по специальности | Оценка выполнения графической работы Оценка самостоятельной работы Экзамен по профессиональному модулю |
|  | Создание схемы технологической по специальности (с использованием менеджера библиотек). Работа с перечнем элементов. | Оценка выполнения графической работы Тестирование Оценка самостоятельной работы Экзамен по профессиональному модулю |
|  | Оформление плана расположения оборудования (по специальности). | Оценка деятельности по выполнению графической работы Тестирование Оценка самостоятельной работы Экзамен по профессиональному модулю |
|  | Оформление и заполнение перечня элементов. | Оценка выполнения графической работы Тестирование Оценка самостоятельной работы Экзамен по профессиональному модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Демонстрация интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по ПМ; - участие в профессиональных конкурсах; - участие в работе Научного общества студентов и преподавателей; - портфолио студента | Наблюдение и оценка выполнения лабораторных работ и практических заданий Анализ портфолио студента |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективное использование времени, правил личной организованности и самодисциплины. Выполнение графика учебного процесса | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг своевременного выполнения этапов учебного процесса и результатов обучения. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Эффективность использования компьютера, прикладных программ, Интернета. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена: не владеет; владеет неуверенно; уверенный пользователь; непрофессиональный программист. |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - участие спортивно - и культурно-массовых мероприятиях | Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Портфолио |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Семинары, учебно-практические конференции; конкурсы профессионального мастерства; олимпиады |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности 
22.02.01 Металлургия черных металлов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Оператор машины непрерывного литья заготовок»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 17 |

1. паспорт ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор машины непрерывного литья заготовок)

  - Область применения программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля входит в вариативную часть образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения вида  деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор машины непрерывного литья заготовок) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1 Проводить проверку технического состояния и подготовку к разливке машины непрерывного литья заготовок

ПК 4.2 Осуществлять эксплуатацию, контроль состояния, техническое обслуживание и ремонт машины непрерывного литья заготовок

Содержание примерной рабочей программы ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Оператор машины непрерывного литья заготовок и результаты обучения учитывают требования следующих профессиональных стандартов:

- профессионального стандарта 27.013 «Оператор машины непрерывного литья заготовок», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.12.2014г. № 1020н;

- основная образовательная программа профессионального обучения по профессии «Оператор машины непрерывного литья заготовок» ПАО «НЛМК» от 2019 г.

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области металлургии черных металлов при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- получения (передачи) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению;

- проверки состояния и работоспособности основных узлов машины непрерывного литья заготовок;

- подготовки обслуживаемого оборудования к разливке стали;

- выполнения профилактических осмотров и текущих ремонтов оборудования машины непрерывного литья заготовок;

- - выполнения требований безопасности в процессе производственной деятельности;

уметь:

- производить контрольные замеры конусности кристаллизаторов и ее настройку в соответствии с заданными значениями;

- владеть визуальным, инструментальным, приборными методами контроля параметров в процессе эксплуатации оборудования;

- проверять работу механизмов автоматической смазки кристаллизатора;

- проверять работу механизма возвратно-поступательного движения кристаллизаторов;

- производить ввод головки затравки в кристаллизатор и устанавливать на нее холодильники;

- пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок;

- пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок;

- владеть способами синхронизации и настройки резаков, рольгангов, упоров;

- проверять работу механизмов удаления грата на заготовках

- проверять работу механизмов удаления грата на заготовках;

- проверять работу механизмов маркировки заготовок, рольгангов, упоров и передаточных тележек;

- проверять состояние и работоспособность поворотных столов, сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов;

- ремонтировать поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги;

- производить плановую остановку оборудования согласно регламента или аварийную остановку в соответствии с планом ликвидации аварий;

- пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок;

знать:

- технологию процесса разливки стали на МНЛЗ;

- основы процесса кристаллизации непрерывно-литого слитка;

- классификацию МНЛЗ;

- устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, приборов и механизмов машины непрерывного литья заготовок;

- устройство и назначение пультов управления оборудованием и технологическим процессом;

- назначение и правила пользования ключами управления оборудованием, запорно-регулирующей арматурой и предохранительными устройствами;

- систему связи и сигнализации;

- схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных режимов работы оборудования;

- последовательность действий и нормативы времени при замене кристаллизатора и секции «0»;

- правила эксплуатации обслуживаемого оборудования в ходе разливки стали;

- порядок настройки на заданный размер рабочей полости кристаллизатора, конусности и выставки кристаллизатора относительно технологической линии;

- параметры заданных режимов качания кристаллизаторов для различного химического состава разливаемой стали;

- последовательность действий при проведении операции по порезке непрерывно-литого слитка на мерные длины;

- правила обращения с кислородом и природным газом;

- последовательность действий и выполняемых операций после окончания серии разливок;

- правила управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте;

- порядок технического обслуживания, ремонта и наладки оборудования, проведения профилактических работ в пределах своих компетенций;

- требования бирочной системы;

- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

- перечень заполняемой документации, порядок и периодичность заполнения;

- программное обеспечение;

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 573 часа, в том числе:

в форме практической подготовки – 38 часов;

максимальной учебной нагрузки обучающегося –141 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов;

производственной практики – 432 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения примерной рабочей программы профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор машины непрерывного литья заготовок) является овладение обучающимися видом деятельности Управление машиной непрерывной разливки стали, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными результатами реализации рабочей программы воспитания по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов:

| Коды | Наименования результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Проводить проверку технического состояния и подготовку к разливке машины непрерывного литья заготовок |
| ПК 4.2 | Осуществлять эксплуатацию, контроль состояния, техническое обслуживание и ремонт машины непрерывного литья заготовок |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессио-нальных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производствен-ная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК4.1-ПК4.2 | Раздел 1. Обслуживание машины непрерывного литья заготовок | 141 | 18 | 94 | 18 | - | 47 | - | - | - |
|  | Производственная практика, часов | 432 |  | . |  |  |  |  |  | 432 |
|  | Всего: | 573 | 18 | 76 | 18 | - | 38 | - | - | 504 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Раздел 1 Обслуживание машины непрерывного литья заготовок |  |  |  | 141 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 04.01Выполнение работ по рабочей профессии Оператор машины непрерывного литья заготовок |  |  |  | 94 |  |
| Тема 1.1 Организация рабочего места | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Общие сведения о структурном подразделении, его взаимодействие с другими подразделениями. Роль рабочего данной профессии в производственном процессе. Перечень функциональных обязанностей рабочего данной профессии. |  |  | 2 |
|  | 2 | Охрана труда на рабочем месте. Перечень опасностей и рисков для структурного подразделения. Контроль состояния рабочего места при приеме/сдаче смены |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 1.2 Подготовка и комплектация специального инструмента, средств труда, исправных грузозахватных приспособлений и тары | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Инструмент и средства труда (конусомер, линейка, отвес, ключ для крепления кристаллизатора, асбестовый шнур, бумажный шнур, развертка для чистки мундштуков МГР, тара и пр.): состав, назначение, конструктивные особенности, принцип работы, правила эксплуатации. Требования к применяемому инструменту, средствам труда. |  |  | 2 |
|  | 3 | Нормы браковки инструмента и приспособлений, признаки их неисправности. Способы подготовки и комплектования инструмента и средств труда. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 1.3. Подготовка кристаллизатора, затравки, механизма качания кристаллизатора, поддерживающей системы, тянущей клети | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Затравка, механизмы подъема/опускания и отделения затравок, кристаллизатор, механизм качания кристаллизатора, зона загиба, радиальный участок, зона правки, горизонтальный участок, приводные ролики, тянущая клеть и пр.: состав, назначение, расположение, конструктивные особенности, принцип работы, правила эксплуатации. Требования, предъявляемые к состоянию оборудования. |  |  | 2 |
|  | 2 | Пульты управления оборудованием и технологическим процессом. Порядок осмотра и проверки состояния роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними, рабочих стенок сборных. Нормы браковки медных плит кристаллизатора. |  |  | 2 |
|  | 3 | Порядок проверки выставки кристаллизатора и секции «0» относительно технологической линии, герметичности узлов подвода воды на систему охлаждения кристаллизатора. Способы регулировки ширины слитка и настройки конусности регулируемых кристаллизаторов. Порядок контроля работоспособности механизмов качения кристаллизатора. Перечень КИПиА, применяемых на рабочем месте. Перечень контролируемых характеристик и точек контроля технического состояния обслуживаемого оборудования. Виды неисправностей оборудования, причины их возникновения и способы устранения. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Лабораторное занятие 1 Подготовка МНЛЗ к работе (КТС) |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1 Подготовка к работе УНРС вертикального типа и ведение технологического процесса разливки стали (КПТО 006-006-15701-0005-2011 ) |  |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие 2 Подготовка и заведение затравки в машину УНРС-2 перед приемом металла (КПТО 006-006-15701-0007-2018 ); |  |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие 3 Замена и выставка кристаллизатора на УНРС-6,7,8 (КПТО 007-006-15701-0006-2017 ) |  |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие 4 Настройка кристаллизатора на заданное сечение на УНРС-6,7,8 (КПТО 007-006-15701-0008-2017) |  |  |  |
| Тема 1.4 Подготовка системы вторичного охлаждения слитка | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Типы форсунок, применяемых в системе вторичного охлаждения. Требования, предъявляемые к факелу распыления водяной и водовоздушной форсунки. Инструмент, применяемый для очистки распылителей форсунок. Способы настройки расходов охлаждающей воды и воздуха по зонам вторичного охлаждения. Перечень КИПиА, применяемых на рабочем месте. Последовательность корректирующих действий в случае выявления несоответствий. |  |  | 2 |
|  | 2 | Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных режимов работы оборудования. Перечень контролируемых характеристик и точек контроля технического состояния обслуживаемого оборудования. Виды неисправностей оборудования, причины их возникновения и способы устранения. Последовательность корректирующих действий при выявлении отклонений характеристик технического состояния оборудования от нормы. Порядок и последовательность действий при запуске и остановке оборудования, при аварийной остановке оборудования. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 1.5 Подготовка оборудования машины газовой резки | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Требования, предъявляемые к состоянию оборудования МГР. Порядок подготовки оборудования МГР к порезке непрерывнолитого слитка на мерные длины. Перечень аварийных сообщений о неисправностях оборудования. Меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ. |  |  | 2 |
|  | 2 | Последовательность корректирующих действий в случае выявления несоответствий технического состояния КИПиА от нормы. Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных режимов работы оборудования. Перечень контролируемых характеристик и точек контроля технического состояния обслуживаемого оборудования. Последовательность корректирующих действий при выявлении отклонений характеристик технического состояния оборудования от нормы. Порядок и последовательность действий при запуске и остановке оборудования, при аварийной остановке оборудования. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №5 Обслуживание, подготовка к работе машин газовой резки УНРС-4 и порезка непрерывного слитка на мерные длины (КПТО 05757665-FL-006-006-006-15701-0003-2019); |  |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №6 Проверка машины газовой резки на УНРС-6,7,8 (КПТО 007-006-15701-0004-2017) |  |  |  |
| Тема 1.6 Подготовка оборудования для маркировки и транспортировки слябов | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Оборудование для маркировки и транспортировки слябов. Перечень КИПиА, применяемых на рабочем месте. Порядок контроля и способы выявления несоответствий технического состояния КИПиА от нормы. Последовательность корректирующих действий в случае выявления несоответствий. Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных режимов работы оборудования. Перечень контролируемых характеристик и точек контроля технического состояния обслуживаемого оборудования. Виды неисправностей оборудования, причины их возникновения |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие №7 Обслуживание, подготовка к работе оборудования уборочных механизмов и транспортировка слябов УНРС-4,6 (КПТО05757665-FL-006-006-006-15701-0002-2019); |  |  |
|  | 2 |  | Практическое занятие №8 Отгрузка слябов на УНРС-6,7,8 (КПТО 007-006-15701-0003-2017) |  |  |
| Тема 1.7. Эксплуатация и контроль состояния обслуживаемого оборудования в ходе разливки стали | Содержание |  |  | 16 |  |
|  | 1. | Порядок настройки на заданный размер рабочей полости кристаллизатора, конусности и выставки кристаллизатора относительно технологической линии. Порядок управления шлюзовым аппаратом для уборки окалины, проверки системы первичного охлаждения.. |  |  | 2 |
|  | 2 | Параметры заданных режимов качания кристаллизаторов для различного химического состава разливаемой стали. |  |  |  |
|  | 3 | Порядок контроля состояния направляющей ручья разделенной на секции вертикальных и криволинейных УНРС. Длина жидкой фазы и ее зависимость от выбранной скорости разливки. |  |  |  |
|  | 4 | Порядок контроля состояния системы вторичного охлаждения слитка. Требования, предъявляемые к факелу распыления водяной и водовоздушной форсунки, к качеству воды на вторичное охлаждения. Последовательность операций по настройке расходов охлаждающей воды и воздуха по зонам вторичного охлаждения, контролю давления воды по приборам учета. |  |  |  |
|  | 5 | Последовательность действий при проведении операций по заведению затравок перед серией разливки и отделения затравок от слитка. Порядок центрирования затравки по технологической линии. Скорость приводных роликов при заведении затравки в машину. |  |  |  |
|  | 6 | Последовательность действий при проведении операции по изменению ширины слитка. Требования, предъявляемые к химическому составу разливаемой стали, скорости разливки при изменении ширины слитка. Параметры, контролируемые при изменении ширины слитка в процессе разливки. |  |  |  |
|  | 7 | Последовательность действий при проведении операции по порезке непрерывнолитого слитка на мерные длины. Порядок настройки давления подаваемых газов и регулировка пламени резаков, выставки резаков в горизонтальной и вертикальной плоскостях, установки скорости реза в зависимости от химического состава разливаемой стали. Порядок контроля качества резов, отсутствия дефектов поверхности слябов и отклонений их формы. Порядок изменения мерной длины отрезаемых слябов |  |  |  |
|  | 8 | Признаки, причины и последствия отклонений режимов работы оборудования от требований технологии. Перечень контролируемых характеристик и точек контроля технического состояния обслуживаемого оборудования. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Лабораторное занятие 2 Выдача концов (КТС) |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №9 Отделение затравки на УНРС-6,7 (КПТО 007-006-15701-0002-2017) |  |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №10 Перестройка УНРС-5,9 на новое сечение (КПТО 007-006-15701-0001-2017) |  |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие №11 Последовательность действий и выполняемых операций после окончания серии разливок. Порядок передачи функций по управлению приводными роликами сегментов на пульт МГР. Порядок транспортировки слитков с минимальной и максимальной длиной порезки |  |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие №12. Последовательность операций при передаче слябов на УОС. Порядок складирования слябов в копильники с помощью УПС. Последовательность операций по маркировке слябов и удалению грата |  |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие №13 Порядок контроля работоспособности оборудования и способы выявления отклонений характеристик технического состояния оборудования от нормы. Последовательность корректирующих действий в случае выявления отклонения контролируемых характеристик работоспособности оборудования от нормы. |  |  |  |
| Тема 1.8. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, проведение профилактических работ в пределах своих компетенций | Содержание |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Графики технического обслуживания и ремонтов оборудования. Перечень единиц оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту. Виды работ, выполняемых в процессе технического обслуживания. |  |  |  |
|  | 2 | Требования к характеристике технического состояния оборудования, являющейся нормой. Виды и причины неисправностей оборудования. Порядок и последовательность действий по устранению неисправностей оборудования в пределах своей компетенции. |  |  |  |
|  | 3 | Виды профилактических работ. Графики, порядок и последовательность действий выполнения профилактических работ. Требования к отходам, образующимся в процессе выполнения операций, способы их утилизации. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 1.9 Устранение последствий аварий и нештатных ситуаций | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Перечень аварийных и нештатных ситуаций для данного рабочего места. Требования безопасности в аварийных и нештатных ситуациях. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Лабораторное занятие 3 Порядок действий в случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций, последовательность действий при их устранении (КТС) |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
| Тема 1.10 Ведение требуемой документации и использование информационных систем для управления технологическим процессом | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Перечень заполняемой документации, порядок и периодичность заполнения. |  |  | 2 |
|  | 2 | Информационные системы, действующие на рабочем месте. Информация, вносимая в информационные системы. |  |  |  |
|  | 3 | Правила ввода информации в действующие на рабочем месте информационные системы |  |  |  |
|  | 4 | Диф. зачет |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка материалов по решению производственных ситуаций. Доработка отдельных вопросов практических работ. Формулирование ответов на контрольные вопросы к практическим работам, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. |  |  |  | 47 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы (домашних заданий) Составление структурной схемы разливки стали определенной марки в зависимости от требований заказчика. Составление типовых схем автоматизации процесса разливки стали на различных типах МНЛЗ.. Анализ опасных и вредных производственных факторов при разливке стали (по предложенной схеме). Анализ возможных аварийных ситуаций при разливке стали на МНЛЗ, Решение задач по определению технологических параметров непрерывной разливки стали. Составление таблицы классификации типов МНЛЗ; Зарисовка схем различных типов МНЛЗ Подготовка докладов, презентаций по темам «Особенности конструкции и эксплуатации установок непрерывной разливки стали в условиях ПАО «НЛМК»; «Дефекты заготовок сталеплавильного производства в условиях ПАО «НЛМК». |  |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ - соблюдение требований нормативной документации по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности, электробезопасности; - использование спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы по назначению, в зависимости от вида выполняемой работы; - осмотр состояния рабочего места, выявление и устранение причин несоответствий установленным требованиям; - проверка исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, пожаротушения, аварийного инструмента, работоспособности технологической защиты и блокировок, производственной сигнализации и средств связи; - подготовка и контроль исправности специального инструмента, средств труда, грузозахватных приспособлений и тары; - контроль исправности и работоспособности затравки, механизмов подъема/опускания и отделения затравок, кристаллизатора, механизма качания кристаллизатора, зоны загиба, радиального участка, зоны правки, горизонтального участка, приводных роликов, тянущей клети и пр.; - осмотр и проверка состояния роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними, рабочих стенок сборных кристаллизаторов с целью определения его технического состояния и выявлению отклонений, которые могут привести к образованию дефектов непрерывно-литого слитка или вызвать аварию, стыков рабочих плит сборных кристаллизаторов на наличие зазоров между ними; - проверка выставки кристаллизатора и секции «0» относительно технологической линии, герметичности узлов подвода воды на систему охлаждения кристаллизатора; - регулировка ширины слитка и настройка конусности регулируемых кристаллизаторов; - замена кристаллизатора и подключение к водяной магистрали, заведение затравки в кристаллизатор и устранение зазоров между затравкой и стенками кристаллизатора, укладка на «головку» затравки специальных холодильников и замазку стыков широких и узких медных плит силиконовой массой; - заделка головки затравки асбестовым шнуром; - проверка системы первичного охлаждения, опрессовка кристаллизатора, центрирование затравки по технологической линии; - выявление причин отклонений технического состояния обслуживаемого оборудования от установленных параметров; - пуск и отключение оборудования, в том числе в аварийной ситуации; - подготовка, наладка и техническое обслуживание оборудования в пределах своей квалификации и в соответствии с требованиями нормативной документации; - контроль исправности и работоспособности системы вторичного охлаждения; - настройка расходов охлаждающей воды и воздуха по зонам вторичного охлаждения; - контроль исправности и работоспособности оборудования МГР; - подготавка оборудования МГР к порезке непрерывно-литого слитка на мерные длины; - очистка бункера МГР после разливки от шлама и окалины; - сбор, накопление и утилизация образующихся отходов в соответствии с установленными требованиями; - контроль исправности и работоспособности оборудования для маркировки и транспортировки слябов; - контроль работы оборудования по показаниям приборов; - контроль исправности и работоспособности оборудования в процессе разливки; - управление шлюзовым аппаратом для уборки окалины; - сопровождение ведения операции по заведению затравок перед серией разливки и отделения затравок от слитка; - изменение ширины слитка в процессе разливки стали; - разрез непрерывно-литого слитка на мерные длины в процессе разливки стали, контроль качества резов; - изменение мерной длины отрезаемых слябов; - управление оборудованием при окончании серии разливок стали. - отработка навыков в расчете раскроя слитка для получения максимально годных слябов; - передача слябов на участок отделки слябов, складирование слябов в копильники с помощью УПС, маркировка слябов и удаление грата; - выполнение профилактических работ в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями нормативной документации; - сбор, накопление и утилизация образующихся отходов в соответствии с установленными требованиями; - сопровождение ведения процесса разливки стали в автоматическом режиме; - заполнение требуемой документации в установленном порядке; -ввод данных в информационные системы в соответствии с установленными правилами. |  |  |  | 432 |  |
| Всего |  |  |  | 573 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации примерной рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной рабочей программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов междисциплинарных курсов; «основ металлургического производства».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебного кабинета междисциплинарных курсов:

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- стенды со схемами;

- комплект нормативно-технической документации;

- комплект учебно-методической документации

- компьютерные программы по моделированию процессов технологии производства черных металлов.

Технические средства обучения:

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ камера), лицензионное программное обеспечение.

Реализация рабочей программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится  в конвертерных цехах КЦ-1 и КЦ-2 ПАО «НЛМК».

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1) Современный кислородно-конвертерный процесс: учебное пособие/Чертов А.Д. - Липецк: ОАО «НЛМК», 2018. – 220 с

2) Непрерывная разливка стали/Паршин В.М., Буланов Л.В. – Липецк: ОАО «НЛМК», 2020. - 221 с

Дополнительная литература: 1) Приказ Минтруда России от 11.12.2014 № 1015н «Об утверждении профессионального стандарта «Разливщик стали» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2015 № 35633) 2) ПСУОТ и ПБ 05757665-НЛМК Положение о Системе управления промышленной безопасно-стью и охраной труда ПАО «НЛМК» 3) СТП СУОТ и ПБ 05757665-5.3-001 Стандарт предприятия «Расследование и учет несчастных случаев в ПАО «НЛМК» 4) СТП СУОТ и ПБ 05757665-4.6-013 Стандарт предприятия «Бирочная система. Общие положения» 5) И СИЗ 000-022 Инструкция по применению работниками средств индивидуальной защиты, при воздействии вредных и опасных производственных факторов (общая) 6) Инструкция по охране труда для разливщика стали структурного подразделения (по принадлежности) 7) Инструкция структурного подразделения (по принадлежности) о мерах пожарной безопасности 8) Производственно-техническая инструкция разливщика стали структурного подразделения (по принадлежности) 9) План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий структурного под-разделения (по принадлежности) 10) Сводный перечень опасностей и рисков структурного подразделения (по принадлежности) 11) Перечень опасных мест структурного подразделения (по принадлежности) 12) ТИ 05757665-КЦ1-01 Технологическая инструкция «Производство непрерывнолитых слябов из конвертерной стали» 13) ТИ 05757665-КЦ1-05 Технологическая инструкция «Производство непрерывнолитых слябов из электротехнической стали» 14) ТИ 05757665-КЦ1-10 Технологическая инструкция «Непрерывная разливка стали на УНРС-3 фирмы «НКМЗ» 15) ТИ 05757665-КЦ2-01 Технологическая инструкция «Производство непрерывно-литых слябов из конвертерной стали» 16) ТИ 05757665-КЦ2-44 Технологическая инструкция «Непрерывная разливка стали на УНРС-6, 7, 8 фирмы «Сименс-ФАИ»

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор машины непрерывного литья заготовок)» предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий.

Лабораторные занятия, практические занятия и самостоятельная работа студентов сопровождаются учебно-методическим обеспечением.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
по профилю профессионального модуля.

Освоение рабочей программы профессионального модуля проводится после изучения общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Основы металлургического производства», «Теплотехника», «Химические и физико-химические методы анализа», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», МДК 01.02 Управление  технологическими процессами производства стали и контроль за ними.

При проведении аудиторных занятий используется презентационное оборудование, и нормативно-техническая документация конвертерных цехов ПАО «НЛМК».

Производственная практика осуществляется в конвертерных цехах ПАО «НЛМК».

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор машины непрерывного литья заготовок)», прохождение стажировки на металлургических предприятиях в конвертерных цехах  не реже 1-го раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную аттестацию в виде экзамена по профессиональному модулю.

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения студентов до начала обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе обучения и осуществляется в виде компьютерного тестирования, выполнения лабораторных занятий и практических заданий, устных и письменных  опросов.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена по профессиональному модулю, который проводит экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители работодателя.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов освоения профессионального модуля (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Проводить проверку технического состояния и подготовку к разливке машины непрерывного литья заготовок | Осуществление контроля и своевременное выявление отклонение характеристик оборудования от нормы Соответствие действий по подготовке обслуживаемого оборудования к работе. Соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации оборудования в отделении непрерывной разливки стали | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю |
| ПК 4.2 Осуществлять эксплуатацию, контроль состояния, техническое обслуживание и ремонт машины непрерывного литья заготовок | Выявление отклонений в работе оборудования, проведение корректирующих действий. Контроль исправности и работоспособности оборудования в процессе разливки. Соответствие действий в процессе разливки стали. Соблюдение требований техники безопасности при управлении технологическим процессом и эксплуатации оборудования на рабочей площадке | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а также личностных результатов реализации рабочей программы воспитания по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения - Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности | Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Правильный выбор способов решения профессиональных задач - Рациональная организация собственной деятельности при прохождения производственной практики - Соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ | - Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программысреднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - Грамотное решение профессиональных задач при различных производственных ситуациях - Обоснование и защита своего варианта решения профессиональных задач | - Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Эффективный поиск необходимой информации для выполнения профессиональных задач; - Использование различных источников для поиска информации, включая электронные | - Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологии при выполнении индивидуальных заданий. - Работа с различными прикладными программами | -Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - Вежливое, бесконфликтное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами - Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения | -Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - Организация работы малых групп при решении производственных ситуаций - Самоанализ и коррекция результатов собственной работы - Обоснование и защита своего варианта решения профессиональных задач | -Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -Организация и правильное выполнение самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля - Стремление к повышению уровня самообразования и профессиональной квалификации | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - Анализ инноваций в профессиональной деятельности - Применение имеющихся знаний при освоении новых технологий в профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности 
22.02.01 Металлургия черных металлов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 «Производство ПАО «НЛМК»»

Дополнительный профессиональный блок

Направленность ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1.ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 12 |
| # 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 21 |

1 паспорт ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Производство агломерата, чугуна и стали в условиях ПАО «НЛМК»

1.1 Область применения программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля входит в вариативную часть  образовательной программы среднего профессионального образования (ОПСПО)– программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения вида деятельности (ВД):  Производство ПАО «НЛМК» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК5.1 Осуществлять получение агломерата, чугуна в соответствии с инструкцией

ПК5.2 Применять технологическое оборудование, обеспечивающее процесс производства агломерата и чугуна

ПК5.3 Анализировать технические характеристики оборудования сталеплавильного производства ПАО «НЛМК»

ПК5.4 Вести технологический процесс выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки стали в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК»

ПК5.5 Обеспечивать экологическую и промышленную  безопасность при выполнении основных технологических операций при получении агломерата, чугуна и стали на ПАО «НЛМК»

ПК5.6 Проводить осмотр, проверку технического состояния перемещаемых грузов, используемых стропов и грузозахватных приспособлений

ПК5.7 Выполнять работы по строповке грузов

Содержание примерной рабочей программы ПМ.05 Производство ПАО «НЛМК» и результаты обучения учитывают требования следующих профессиональных стандартов:

- профессионального стандарта 27.033 «Специалист по производству чугуна», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 01.12.2015г. № 928н;

- профессионального стандарта 27.034 «Специалист по кислородно-конвертерному производству стали», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.12.2015г. № 960н;

- профессионального стандарта 27.057 «Специалист по электросталеплавильному производству», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 03.12.2015г. № 980н;

- профессионального стандарта 27.007 «Горновой доменной печи», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 26.03.2018г. № 191н;

- профессионального стандарта 27.017 «Сталевар конвертера», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.12.2014г. № 1023н;

- ЕТКС § 302 «Стропальщик»;

## - Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Стропальщик" (подготовлен Минтрудом России 16.10.2018);

- профессиональные стандарты ПАО «НЛМК» (Горновой доменной печи, подручный сталевара конвертера, Подручный сталевара электропечи, Разливщик стали, Оператор машины непрерывного литья заготовок, Стропальщик)

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области металлургии черных металлов при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- определения массы груза;

- подвешивания груза на крюк;

- подготовки груза к перемещению;

- совместной работы с машинистом (оператором) подъемного сооружения при перемещении груза, с подачей соответствующих сигналов;

- установки (укладки), закрепления и расстроповки груза;

- подбора соответствующих массе и характеру груза, осмотра, проверки технического состояния грузозахватных приспособлений;

- проведения работ по строповке грузов;

- перемещения, установки, закрепления и расстроповки грузов

- осуществления получения агломерата, чугуна  в соответствии с инструкцией;

- применения технологического оборудования, обеспечивающего процесс производства агломерата и чугуна

- обеспечения охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке при получении агломерата и чугуна,стали

- ведения технологических  процессов выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки стали в условиях ПАО «НЛМК»;

уметь:

- проводить осмотр и определять критерии предельного состояния, дефекты грузозахватного органа подъемного сооружения (крюка и его подвески), тары, захватных устройств;

- определять массу груза;

- размещать и навешивать груз на крюк подъемного сооружения;

- производить складирование, укладку (в штабеля, на пирамиды, другие вспомогательные конструкции для укладки) перемещаемых грузов;

- проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений;

- проводить зацепку, обвязку, кантовку грузов;

- подбирать и рассчитывать состав шихтовых материалов для агломерата;

- осуществлять приемы по подготовке шихты и производства агломерата;

- эксплуатировать технологическое оборудование, необходимое для получения агломерата и чугуна;

- рассчитывать тепловой и материальный баланс спекания агломерата;

- отбирать пробы на анализ для получения агломерата;

- выполнять производственные и технологические расчеты для получения агломерата;

- оценивать качество сырья  и готового продукта по  результатам лабораторных анализов для получения агломерата;

- работать с  технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными источниками для получения агломерата;

- осуществлять мелкий ремонт оборудования, связанного с получением агломерата ;

- анализировать причины брака выпускаемого агломерата и разрабатывать мероприятия по его предупреждению

- производить действия по ликвидации нештатных ситуаций, характерных для данного рабочего места

- обеспечивать охрану труда агломератчика;

- выполнять  в процессе производственной деятельности  требования по охране окружающей среды при производстве агломерата и чугуна

- выбирать  способ внепечной обработки высококачественных марок стали;

- разрабатывать технологию выплавки, внепечной обработки и разливки высококачественной стали;

-  разрабатывать технологические схемы обслуживания основного оборудования сталеплавильных цехов;

-  анализировать правила и нормы охраны труда и промышленной безопасности;

- правильно применять требования нормативных документов к качеству продукции;

знать:

- технические параметры подъемных сооружений;

- конструктивные особенности грузозахватных органов подъемных сооружений, полуавтоматических захватных устройств, тары;

- способы определения массы груза;

- нормы заполнения тары;

- правила перемещения грузов в действующих цехах, участках предприятия;

- правила складирования, укладки в штабеля и другие вспомогательные конструкции перемещаемых грузов;

- виды сигнализации, применяемые между машинистом (оператором) подъемного сооружения и стропальщиком при перемещении грузов;

- правил применения радиосвязи с машинистом (оператором) подъемного сооружения;

- назначение, конструктивные особенности, правила подбора и применения грузозахватных приспособлений и тары;

- периодичность и правила осмотра грузозахватных приспособлений и тары;

- критерии предельного состояния, дефекты элементов грузозахватных приспособлений и тары;

- виды грузов и способы их строповки;

- требования к установке подъемных сооружений;

- границы опасной зоны при работе подъемных сооружений;

- технологический процесс погрузочно-разгрузочных работ подвижного состава и автотранспорта;

- правила и способы размещения и закрепления грузов в кузовах, на платформах транспортных средств;

- правила размещения и закрепления грузов на железнодорожном транспорте (вагон, полувагон, платформа);

- технологический процесс кантовки грузов;

- порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации подъемных сооружений;

-физико-химические свойства шихтовых материалов и топлива, поступающих в агрегаты спекания;

- физико-химические процессы, лежащие в основе процесса выплавки черных металлов;

- устройство плавильных агрегатов и их технические характеристики;

-состав и свойства заправочных материалов при производстве агломерата;

- организацию технического контроля в аглодоменном  производстве

-причины основных неполадок в работе технологического оборудования, меры их предупреждения и устранения при производстве агломерата;

-причины возможных аварий, планы их ликвидации в агломерационном цехе

-безопасные приемы при выполнении производственных работ получения агломерата и чугуна;

-бирочную систему в агломерационном производстве;

-методы и средства обеспечения безопасности агломерационного и доменного производства

- сортамент  высококачественных сталей  и технологические схемы их производства;

- способы и задачи, выполняемые при внепечной обработке стали, применяемое оборудование;

- сортамент сталей, выплавляемых на ПАО  «НЛМК»;

- параметры технологических процессов внепечной обработки чугуна и стали, выплавки и разливки стали в условиях ПАО «НЛМК;

- состав оборудования конвертерных цехов, ФСЦ и ФЛЦ ПАО «НЛМК», и их технические характеристики;

- техническую, технологическую и нормативную документацию, используемую на ПАО «НЛМК»;

- общие требования охраны труда и промышленной безопасности в сталеплавильных цехах ПАО «НЛМК»;

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 342 часа, в том числе:

в форме практической подготовки – 80 часов;

максимальной учебной нагрузки обучающегося –198 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;

производственной практики – 144 часов.

# 2 результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения примерной рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности – Производство ПАО «НЛМК», в том числе профессиональными компетенциями (ПК), общими компетенциями (ОК) и личностными результатами реализации рабочей программы воспитания по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов:

| Коды | Наименования результата обучения |
| --- | --- |
| ПК5.1 | Осуществлять получение агломерата, чугуна в соответствии с инструкцией |
| ПК 5.2 | Применять технологическое оборудование, обеспечивающее процесс производства агломерата и чугуна Применять технологическое оборудование, обеспечивающее процесс производства агломерата и чугуна |
| ПК5.3 | Анализировать технические характеристики оборудования сталеплавильного производства ПАО «НЛМК» |
| ПК5.4 | Вести технологический процесс выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки стали в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК» |
| ПК5.5 | Обеспечивать экологическую и промышленную безопасность при выполнении основных технологических операций при получении агломерата, чугуна и стали на ПАО «НЛМК» Обеспечивать экологическую и промышленную безопасность при выполнении основных технологических операций при получении агломерата, чугуна и стали на ПАО «НЛМК» |
| ПК5.6 | Проводить осмотр, проверку технического состояния перемещаемых грузов, используемых стропов и грузозахватных приспособлений |
| ПК5.7 | Выполнять работы по строповке грузов |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3 СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1-5.7 | Раздел 1. Производство агломерата, чугуна, стали и стропальных работ на ПАО «НЛМК» | 198 | 80 | 132 | 80 |  | 66 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 342 | 80 | 132 | 80 |  | 66 |  |  | 144 |

# 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 Производство агломерата, чугуна, стали и стропальных работ на ПАО «НЛМК» |  |  |  | 198 |  |
| МДК 05.01 Производство ПАО «НЛМК» |  |  |  | 132 |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о профессии стропальщик | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Роль и значимость применения ПС в производственном цикле. Основные понятия и определения технологии производства работ с применением подъемных сооружений. Общие сведения о профессии |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Практическое занятие №1 «Изучение должностной инструкции стропальщика» |  |  |
| Тема 1.2 Съемные грузозахватные приспособления (СГЗП) и тара | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | 1. | Съемные грузозахватные приспособления (далее – СГЗП) и тара: виды и назначения. Требования к изготовлению, ремонту, техническому освидетельствованию, эксплуатации СГЗП и тары |  |  | 2 |
|  | 2. | Стропы канатные, цепные и текстильные. Назначение, типы. Маркировка строп. Признаки и нормы браковки. Порядок и периодичность осмотров |  |  | 2 |
|  | 3. | Признаки и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений и тары. Порядок и периодичность осмотров |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №2 «Изучение схем съемных грузозахватных приспособлений и тары» |  |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие №3 «Изучение схем износа и браковки съемных грузозахватных приспособлений и тары» |  |  |  |

| Тема 1.3 Производство работ с применением подъемных сооружений | Содержание |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Обязанности стропальщика до начала, во время и после окончания производства работ с применением ПС. Бирочная система в работе подъемных сооружений |  | 2 |
|  | 2. | Сигнализация, применяемая при работе. Звуковая сигнализация, радиотелефонная связь, предупредительные знаки и плакаты. Знаковая сигнализация между крановщиком и стропальщиком |  | 2 |
|  | 3. | Общий порядок процесса строповки, подготовки к перемещению, транспортировки и укладки (установки) различных грузов. Технологические карты складирования, схемы строповки грузов |  | 2 |
|  | 4. | Организация складирования грузов, габариты и нормы складирования. Технологические карты погрузочно-разгрузочных работ |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №4 «Знаковая сигнализация между крановщиком и стропальщиком» |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие №5 «Изучение схем строповки грузов» |  |  |
| Тема 1.4 Охрана труда при работе с применением подъемных сооружений | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации ПС, область их распространения. Требования к организации безопасной эксплуатации ПС. Требования к персоналу, эксплуатирующему и обслуживающему ПС. Организация производственного контроля за эксплуатацией ПС |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №6 «Изучение инструкции по охране труда для стропальщика |  |  |
| Тема 1.5 Общие сведения о агломерационном производстве и характеристика выпускаемой продукции на ПАО НЛМК | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Приемка- сдача смены .Рабочее место агломератчика. Контролируемые параметры состояния и работы оборудования Обязанности агломератчика в соответствии с инструкцией |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №7 « Изучении инструкции агломератчика» |  |  |
| Тема 1.6 Теоретические основы расчета агломерационной шихты | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Теоретические основы расчета шихты |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 28 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №8« Исходные данные». |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие №9« Определение химического состава составляющих шихты.» |  |  |
|  | 3. | Практическое занятие №10 « Составление системы уравнений». |  |  |
|  | 4. | Практическое занятие №11 « Решение системы уравнений по материальному балансу спеканий». |  |  |
|  | 5. | Практическое занятие №12 « Решение системы уравнений по марганцевой руде» |  |  |
|  | 6. | Практическое занятие №13« Решение системы уравнений по основности агломерата». |  |  |
|  | 7. | Практическое занятие №14 « Расчет химического состава агломерата». |  |  |
|  | 8. | Практическое занятие №15 « Проверка химического состава» |  |  |
|  | 9. | Практическое занятие №16 « Определение влаги в шихте.» |  |  |
|  | 10. | Практическое занятие №17« Выход годного.» |  |  |
|  | 11. | Практическое занятие №18 « Определение количества и состава продуктов сгорания». |  |  |
|  | 12. | Практическое занятие №19 « Материальный баланс». |  |  |
|  | 13. | Практическое занятие №20 « Тепловой баланс. Статьи прихода тепла». |  |  |
|  | 14. | Практическое занятие №21« Статьи расхода тепла». |  |  |
| Тема 1.7 Охрана труда агломератчика ПАО НЛМК | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Методы и средства обеспечения безопасности производства |  | 2 |
|  | 2. | Бирочная система |  | 2 |
|  | 3. | Инструкции по охране труда для работников комбината |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
| Тема 1.8 Доменный процесс | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Доменная печь. Шихтовые материалы. Оборудование для загрузки доменной печи. Оборудование для выпуска продуктов плавки |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №22 Доменная печь № 3,4,5 и ее техническая характеристика. |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие №23 Доменная печь № 6,7 и ее техническая характеристика |  |  |
|  | 3. | Практическое занятие №24 Технология ведения плавки на печи № 3,4,5 |  |  |
|  | 4. | Практическое занятие №25 Технология ведения плавки на печи № 6,7 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №2 «Изучение схем съемных грузозахватных приспособлений и тары» |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие №3 «Изучение схем износа и браковки съемных грузозахватных приспособлений и тары» |  |  |

| Тема 1.9 Ведение технологических процессов десульфурации чугуна | Содержание |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Основное оборудование участка десульфурации чугуна КЦ-1 и КЦ-2 |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №18 Технология десульфурации чугуна в КЦ-1 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №18 Технология десульфурации чугуна в КЦ-1 и КЦ-2 |  |  |
| Тема 1.10 Ведение технологических процессов выплавки стали | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Основное оборудование конвертерного отделения КЦ-1 и КЦ-2, сортамент выплавляемых сталей |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №19 Технология выплавки стали в конвертерах КЦ-1 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №19 Технология выплавки стали в конвертера КЦ-2 |  |  |
| Тема 1.11 Ведение технологических процессов внепечной обработки стали | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Состав оборудования для вакуумирования стали в условиях КЦ-1 и КЦ-2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Состав оборудования и технические характеристики установок печь-ковш в КЦ-1 и КЦ-2 |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Практическое занятие № 20 Технология вакуумирования различных марок стали в условиях КЦ-1 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 20 Технология вакуумирования различных марок стали в условиях КЦ-2 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие №21 Технология обработки на УПК различных марок стали в условиях КЦ-1 |  |  |
|  | 4 | Практическое КЦ-2 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие №22 Анализ состояния техники безопасности, экологической и промышленной безопасности при выполнении основных технологических операций в конвертерных цехах |  |  |
| Тема 1.12 Электрометаллургия стали на ПАО «НЛМК» | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Состав основного оборудования печного отделения ФЛЦ ПАО «НЛМК» |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №23 Изучение нормативно-технической документации при выплавке стали в ДСП и ИП |  |  |
| Тема 1.13 Производство ферросплавов в ФСЦ ПАО «НЛМК» | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Технические параметры и характеристики электропечей для выплавки ферросилиция Состав основного оборудования металлотермического отделения |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Практическое занятие №24 Технология выплавки ферросилиция различных марок в условиях ФСЦ |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05 Изучение технологических схем строповки грузов Изучение знаковой сигнализации, применяемой стропальщиком в работе с ГПМ Изучение правил охраны труда стропальщика при выполнении работ на производстве Изучение бирочной системы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Доработка отдельных вопросов практических работ. Формулирование ответов на контрольные вопросы к практическим работам, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. Выполнение расчетов по отдельным темам раздела Подготовка материалов по решению производственных ситуаций. Подготовка к кейсу по решению производственных ситуаций |  |  | 66 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы (домашних заданий) Изучение технологических схем строповки грузов Изучение знаковой сигнализации, применяемой стропальщиком в работе с ГПМ Изучение правил охраны труда стропальщика при выполнении работ на производстве Изучение технологической схемы аглопроизводства. Ответы на контрольные вопросы по каждой теме, из учебного пособия составленного преподавателем. Технологический расчет агломерационной шихты Изучение правил охраны труда агломератчика при выполнении работ в агломерационном цехе. Изучение бирочной системы Доработка отдельных вопросов практических работ. Формулирование ответов на контрольные вопросы к практическим работам, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. Подготовка папки для кейс-метода по решению производственной ситуации |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ - анализ производственной инструкции для профессии Стропальщик; - отработка навыков по оценке состояния перемещаемого груза и используемых стропов; - выполнение зацепки груза, с использованием рекомендуемых схем строповки; - сопровождение груза при его перемещение по производственной площадке; - применение знаковой сигнализации в ходе работы с ГПМ; - выполнение работ по расстроповке груза и его складировании; - анализ инструкций « Правила внутреннего трудового распорядка работников ПАО «НЛМК»; - применение инструкции по охране труда для работников комбината (общая)»; определять по указателю грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета и положения опор - выполнять обвязку и зацепку различных грузов для подъема и перемещения; -выполнять укладку ( установку груза) в проектном положении и снятие грузозахватных приспособлений - выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза - определять пригодность ГЗП и тары и правильно их применять - правильно подавать сигналы крановщику - пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве -отключать краны от электрической сети в аварийных ситуациях -строповка и обвязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой от 5 до 25 т для их подъёма, перемещения и укладки. -строповка и обвязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной от 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъёма, перемещения и укладки. -выбор способов строповки для безопасного перемещения грузов в различных условиях - анализ инструкций по эксплуатации оборудования аглодоменного производства, -отработка навыков при приемке смены в агломерационном и доменном производстве; -совершенствование навыков заполнения документации при приемке- сдачи смены в агломерационном и доменном производстве; -сопровождение производственной деятельности при производстве агломерата и чугуна; -сопровождение работ оборудования в аглодоменном производстве; -сопровождение ведение технологического процесса в аглодоменном производстве согласно технологической инструкции; -проверка на соответствие состояния рабочего места и эксплуатируемого оборудования вопросам ОТ и ПБ; -принимать участие в работах по подготовке оборудования с соблюдением требований ОТ и ПБ в аглодоменном производстве; - отработка навыков эксплуатации основного и вспомогательного оборудования для производства чугуна и агломерата; - подготовка и контроль состояния основного и вспомогательного оборудования участков выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки; - участие в назначении режимов внепечной обработки различных марок стали; - освоение работы контролера ОТК на складе слябов по выявлению дефектов непрерывнолитых заготовок; - оформление технологической документации; - выполнение правил и норм по обеспечению экологической безопасности при выполнении основных технологических операций в сталеплавильных цехах ПАО «НЛМК» - анализ с технологическими инструкциями, применяемыми на всех участках производства стали и ферросплавов на ПАО «НЛМК», труда и промышленной безопасности; - подготовка и контроль состояния оборудования печного отделения ФЛЦ и ФСЦ; - участие в работах по производственной эксплуатации и обслуживанию оборудования печного отделения ФЛЦ и ФСЦ; - сопровождение ведения процесса выплавки и разливки стали и ферросплавов в ФЛЦ и ФСЦ ПАО «НЛМК»; - выполнение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности в конвертерных цехах, ФСЦ и ФЛЦ. |  |  | 144 |  |
| Всего |  |  | 342 |  |

# 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной рабочей программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «технологии производства черных металлов»;  «основ металлургического производства». «технологии и оборудования металлургических цехов».

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов «технологии производства черных металлов», «основ металлургического производства»:

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- стенды со схемами;

- комплект нормативно-технической документации;

- комплект учебно-методической документации

- компьютерные программы по моделированию процессов технологии производства агломерата, чугуна и стали.

Технические средства обучения:

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ камера), лицензионное программное обеспечение.

Оборудование кабинета и рабочих мест  «технологии и оборудования металлургических цехов»:

- стенды и макеты оборудования и узлов оборудования;

- комплект методических пособий для проведения   практических работ.

Реализация рабочей программы модуля предполагает обязательную  производственную практику, которая проводится концентрированно в цехах аглодоменного и сталеплавильного  производства.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Клим О.Н.Основы металлургического производства: учебное пособие для СПО / Клим О.Н.,- Москва: юрайт,2020

2. Кудрин, В. А.Технологические процессы производства стали : учеб. / В. А. Кудрин, В. А. Шишимиров. - Ростов н./Д. : Феникс, 2017.

Дополнительная литература:

1. http://new. Znanium.com/ Электронно- библиотечная система Znanium

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы ПМ «Производство ПАО «НЛМК» предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий.

Лабораторные занятия, практические занятия и самостоятельная работа студентов сопровождаются учебно-методическим обеспечением.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включают официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
по профилю профессионального модуля.

Освоение рабочей программы профессионального модуля проводится после изучения общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Основы металлургического производства», «Теплотехника», « Химические и физико-химические методы анализа», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Безопасность жизнедеятельности».

При проведение аудиторных занятий  используется презентационное оборудование, нормативно-техническая документация цехов аглодоменного и сталеплавильного производства.

Производственная практика осуществляется на ПАО «НЛМК» в цехах аглодоменного и сталеплавильного производства и включает все технологические этапы производства продукции от окускования  материала до получения готового продукта.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Производство ПАО «НЛМК», прохождение стажировки на металлургических предприятиях в доменных цехах  не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, входящих в состав профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда. Опыт работы в металлургических цехах не менее 5 лет.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную аттестацию в виде экзамена по профессиональному модулю.

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения студентов до начала обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе обучения и осуществляется в виде компьютерного тестирования, выполнения лабораторных занятий и практических заданий, устных и письменных  опросов.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена по профессиональному модулю, который проводит экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители работодателя.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов освоения профессионального модуля (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК5.1 Осуществлять получение агломерата, чугуна в соответствии с инструкцией | Соблюдение параметров технологического процесса от подготовки сырья до выпуска готовой продукции Соответствие производственных и технологических расчетов при производстве агломерата Обоснованность использования справочных данных и научно-технической документации при выборе технологии получения черных металлов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.2 Применять технологическое оборудование, обеспечивающее процесс производства агломерата и чугуна | Соответствие действий по эксплуатации технологического оборудования технологическому процессу производства черных металлов Использование справочных данных и научно-технической документации при обосновании технических характеристик оборудования Соответствие принятие мер по предотвращению и исправлению мелких неисправностей в процессе работы оборудования Решение производственных ситуаций с учетом технологии производства, видом применяемого оборудования методом контроля Выполнение конструктивных расчетов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.3 Анализировать технические характеристики оборудования сталеплавильного производства ПАО «НЛМК» | Изложение состава оборудования сталеплавильных цехов. Соответствие действий по эксплуатации технологического оборудования технологическому процессу производства стали и ферросплавов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.4 Вести технологический процесс выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки стали в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК» | - Составление технологической карты производства стали заданной марки с учетом экономической целесообразности - Решение производственных ситуаций с учетом состава основного оборудования цеха | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Работа в группах по решению производственных ситуаций - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.5 Обеспечивать экологическую и промышленную безопасность при выполнении основных технологических операций при получении агломерата, чугуна и стали на ПАО «НЛМК» | - Изложение состава оборудования сталеплавильных цехов. - Решение производственных ситуаций с учетом имеющегося оборудования | - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Выполнение курсового проекта - Защита курсового проекта - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.6 Проводить осмотр, проверку технического состояния перемещаемых грузов, используемых стропов и грузозахватных приспособлений | Соответствие действий по эксплуатации стропов и грузозахватных приспособлений | - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.7 Выполнять работы по строповке грузов | Составление технологической карты погрузочно-разгрузочных работ Соответствие действий по строповке грузов Выполнение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности | - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а также личностных результатов реализации рабочей программы воспитания по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения - Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности | - Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Правильный выбор способов решения профессиональных задач - Рациональная организация собственной деятельности во время выполнения лабораторных и практической работы, при прохождения производственной практики | - Соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ - Наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ - Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - Грамотное решение профессиональных задач - Обоснование и защита своего варианта решения профессиональных задач | - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при выполнении лабораторных и практических работ, при работе в группе по решению производственных ситуаций, при прохождении производственной практики |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Эффективный поиск необходимой информации; - Использование различных источников для поиска информации, включая электронные | Оценка выполнения лабораторных и практических работ Наблюдение и оценка мастера при прохождении производственной практики |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологии при выполнении индивидуальных заданий. - работа с различными прикладными программами | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении домашних заданий, при прохождении производственной практики |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - Вежливое, бесконфликтное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами - Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения | - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - организация работы малых групп при решении производственных ситуаций - самоанализ и коррекция результатов собственной работы - обоснование и защита своего варианта решения профессиональных задач | - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -организация и правильное выполнение самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля - стремление к повышению уровня самообразования и профессиональной квалификации | - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - Анализ инноваций в профессиональной деятельности - Применение имеющихся знаний при освоении новых технологий в профессиональной деятельности | - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |

*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.